6*1/1 Spécifications et prescriptions techniques concernant les matériaux et produits

I Nature et qualité des matériaux et produits en général

Les matériaux et produits devant être mis en oeuvre dans les ouvrages du présent marché devront impérativement répondre aux conditions et prescriptions ci-après.

Réglementation nationale

Les matériaux et produits prévus dans les CCTG et DTU ou faisant l'objet de normes NF ou EN ou ISO devront répondre au minimum aux spécifications de ces documents.

Matériaux et produits dits « non traditionnels », non prévus dans les CCTG et DTU et ne faisant l'objet de normes NF ou EN, devront selon le cas :

* faire l'objet d'un Avis technique ou d'un Agrément technique européen ;

* être admis à la marque « NF » ;

* être titulaires d'une certification ou d'un label.

Réglementation européenne

Au fur et à mesure de leur date d'application en France, les matériaux et produits devront :

* être titulaires du marquage CE ;

* avoir obtenu un agrément technique européen ;

* avoir fait l'objet d'un décret confirmant l'aptitude à l'usage du produit ;

* être titulaire d'un euro-agrément.

Pour les matériaux et produits n'entrant pas dans l'un des cas ci-dessus :

* la procédure d'obtention de l'Avis Technique devra être lancée par l'entrepreneur ;

* dans le cas où cette procédure d'obtention de l'Avis Technique exigerait un délai trop long, l'entrepreneur pourra faire appel à une autre procédure dite « procédure ATEx » (Appréciation technique d'expérimentation), qui aboutit dans un délai de l'ordre de deux mois à compter de la date de présentation du dossier au CSTB.

À défaut, dans le cas où le délai d'exécution contractuel ne permettrait pas le lancement de cette procédure, l'entrepreneur pourra demander à ses assureurs et au bureau de contrôle, le cas échéant, l'accord sur le matériau ou le produit concerné, en présentant toutes justifications apportant les preuves de son aptitude à l'emploi et son équivalence.

En tout état de cause, l'entrepreneur ne pourra en aucun cas mettre en oeuvre un matériau ou un produit qui ne serait pas pris en garantie par ses assureurs.

Les produits « tout prêts » du commerce devront être livrés sur chantier dans leur emballage d'origine. Cet emballage comportera tous les renseignements voulus.

II Choix des produits

Selon le cas, le choix des produits à mettre en oeuvre est du ressort du maître d'oeuvre, ou à proposer par l'entrepreneur.

Produit défini par le maître d'oeuvre par une marque nommément désignée « ou équivalent »

L'entrepreneur aura la faculté de proposer au maître d'oeuvre un produit d'une autre marque en apportant la preuve que ce produit est équivalent en tant que tenue dans le temps, robustesse, résistance, aspect du fini, possibilité de nettoyage, etc.

L'acceptation du maître d'oeuvre des matériaux ou produits proposés par l'entrepreneur devra faire l'objet d'un accord écrit.

Produit à proposer par l'entrepreneur

L'entrepreneur proposera à l'agrément du maître d'oeuvre les matériaux et produits en fonction du résultat souhaité, des contraintes techniques, permettant d'atteindre les performances, tenue dans le temps, aspect du fini, etc., voulus.

III Responsabilité de l'entrepreneur

L'entrepreneur restera toujours responsable des matériaux qu'il met en oeuvre.

Il lui incombera de choisir les matériaux et produits les mieux adaptés aux différents critères imposés par les impératifs de chantier, dont notamment :

* pose en extérieur ;

* tenue dans le temps, robustesse, aspect du fini, etc. ;

* nature et type de matériaux répondant aux impératifs de l'utilisation ;

* conditions particulières rencontrées pour le chantier ;

* compatibilité des matériaux entre eux.

Pour les matériaux et produits proposés par le maître d'oeuvre, l'entrepreneur sera contractuellement tenu de s'assurer qu'ils répondent aux différents critères ci-dessus.

Dans le cas contraire, il fera par écrit au maître d'oeuvre les observations qu'il jugera utiles.

Le maître d'oeuvre prendra alors les décisions à ce sujet.

IV Contrôle et réception des matériaux sur chantier

Le maître d'oeuvre se réserve le droit de procéder à des contrôles de conformité des matériaux, fournitures sur chantier avant mise en oeuvre.

Pour les éléments préfabriqués et autres relevant d'un marquage, d'une qualification NF ou d'une certification, le contrôle se bornera à la vérification du marquage, et au contrôle de l'aspect et de l'intégrité des produits.

En ce qui concerne les matériaux ne comportant pas de marquage, qualification NF ou certification, l'entrepreneur devra justifier leur conformité.

Dans le cas contraire, le maître d'oeuvre pourra faire réaliser des prélèvements et des essais par un organisme de son choix, aux frais de l'entrepreneur.

Les contrôles de conformité et, le cas échéant les essais se feront dans les conditions définies aux « Documents de référence contractuels » en chapitre 1.

Tous les matériaux défectueux et ceux non conformes, le cas échéant, seront immédiatement remplacés.

V Matériaux et produits entrant dans les travaux du présent marché faisant l'objet d'un marquage, certification ou autres

Pourront seuls être mis en oeuvre les matériaux faisant l'objet d'une certification, d'un marquage, d'un agrément technique, etc.

Marquage NF

Le marquage NF concerne les éléments suivants :

* ciments ;

* dalles en béton des revêtements de sols extérieurs ou assimilés ;

* équipements de la route.

Marquages CE obligatoires attribués avant le 1er mai 2003

Les marquages CE obligatoires sont attribués aux produits suivants :

* ciments courants ;

* géotextiles et produits apparentés ;

* adjuvants ;

* certaines chevilles pour béton.

Prochains marquages CE obligatoires à partir du 1er mai 2003.

Norme EN

Désignation

Marquage obligatoire

EN 934-2

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 2 : adjuvants pour béton - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

Sept. 2002

EN 934-4

Adjuvants pour béton, mortier et coulis - Partie 4 : adjuvants pour coulis pour câbles de précontrainte - Définitions, exigences, conformité, marquage et étiquetage

Sept. 2002

EN 459-1

Chaux de construction - Partie 1 : définitions, spécifications et critères de conformité

Oct. 2002

EN 1341

Dalles de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d'essai

Févr. 2003

EN 1342

Pavés de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d'essai

Févr. 2003

EN 1343

Bordures de pierre naturelle pour le pavage extérieur - Exigences et méthodes d'essai

Févr. 2003

Aptitude à l'usage des produits de construction (CE)

Le décret no 92-647 du 8 juillet 1992 se rapporte aux pavés, bordures et dalles de pierre naturelle :

* pavés, bordures et dalles en pierre naturelle pour le pavage extérieur tels que définis par les normes harmonisées NF EN 1341 - NF EN 1342 et NF EN 1343.

Attestation de conformité des produits de construction (CE)

Produits

Commission

Produits pour béton, mortier et coulis :

- adjuvants, additifs, fibres, produits de protection et de réparation du béton

Décision de la commission du 25 juin 1999

Granulats :

- granulats pour routes et autres travaux de génie civil

- béton, mortier et coulis

- enrobés bitumineux et traitements superficiels

- enrobés avec ou sans liants hydrauliques

Décision de la commission du 9 octobre 1998

Produits pour la construction de routes :

- bitumes utilisés pour la construction et le traitement superficiel des routes

- enrobés bitumineux utilisés pour la construction et le traitement superficiel des routes

- produits connexes. Par exemple goujons, matériaux de remplissage des joints, matériaux de scellement de joints utilisés pour les routes en béton

Décision de la commission du 13 octobre 1998

VI Matériaux et procédés sous Avis Technique

Pour les matériaux et procédés suivants, l'entrepreneur devra présenter les Avis Techniques au maître d'oeuvre.

Désignation

Référence

Classification des colles à carrelage

Définitions et spécifications

UAT3264

Revêtement de murs extérieurs en carreaux céramiques ou analogues, collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs CPT d'exécution

UAT3266

Revêtement de sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analogues, collés au moyen de mortiers-colles ou d'adhésifs CPT d'exécution

UAT3267

VII Abréviations

Liste des abréviations utilisées dans le présent document.

BB : béton bitumineux.

BBC : béton bitumineux clouté.

BBDr : béton bitumineux drainant.

BBL : béton bitumineux de liaison.

BBM : béton bitumineux mince.

BBME : béton bitumineux à module élevé.

BBS : béton bitumineux pour chaussée souple à faible trafic.

BBSG : béton bitumineux semi-grenu.

BBTM : béton bitumineux très mince.

BBUM : béton bitumineux ultra-mince.

BC : béton de ciment.

Bm : béton maigre.

CV : cendres volantes.

ECF : enrobé coulé à froid.

EME : enrobé à module élevé.

ES : enduit superficiel.

GB : grave-bitume.

GC : grave-ciment.

GCV : grave-cendres volantes.

GE : grave-émulsion.

GH : grave traitée aux liants hydrauliques.

GL : grave-laitier.

GNT : grave-pouzzolanes-chaux.

GRH : grave reconstituée humidifiée.

MTLH : matériaux traités aux liants hydrauliques.

SC : sable traité au ciment.

SL : sable traité au laitier.

VIII Matériaux recyclés

L'entrepreneur pourra proposer à l'agrément du maître d'oeuvre l'emploi de matériaux recyclés.

L'entrepreneur devra apporter toutes justifications concernant ces matériaux telles que établissement recycleur, origine, qualité et performances, etc.

Le maître d'oeuvre se réserve le droit de subordonner son acceptation à une réduction du coût.

IX Prescriptions complémentaires concernant les matériaux et produits pour chaussées

Granulats

Les granulats devront être conformes aux normes les concernant.

Pour les granulats de provenance locale ou régionale proposés par l'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur conformité aux normes.

Dans le cas où ces granulats n'entrent pas dans le cadre de la normalisation ou si l'une ou plusieurs de leurs caractéristiques ne répondent pas aux normes les concernant, l'entrepreneur devra apporter toutes justifications après études et analyses.

À défaut, ces granulats seront refusés.

L'entrepreneur devra, pour tous les granulats qu'il propose de mettre en oeuvre, apporter la justification de la sensibilité au gel exigée ici :

*  granulats non gélifs : sensibilité au gel G ≤ 10 % ;

ou

*  granulats assez peu gélifs : sensibilité au gel G ≤ 20 %.

La nature, la catégorie, la classe granulaire, les caractéristiques, etc., des granulats devront toujours être adaptées à l'usage prévu, et l'entrepreneur en aura l'entière responsabilité.

L'entrepreneur devra passer avec son fournisseur une convention imposant à ce dernier toutes les obligations de son marché.

C'est l'entrepreneur qui restera responsable à l'égard du maître d'ouvrage de l'exécution de ces obligations.

Les granulats seront livrés par l'entrepreneur :

Sur dépôt dans l'aire de stockage.

ou

Sur route :

*  à ce sujet, il est précisé que c'est l'entrepreneur qui devra proposer au maître d'oeuvre les dispositions qu'il envisage de prendre pour le dépôt des granulats, dans le sens du Fascicule 23 du CCTG.

ou

En cours de mise en oeuvre :

*  l'entrepreneur devra proposer au maître d'oeuvre le mode d'approvisionnement qu'il envisage, selon le Fascicule 23 du CCTG.

Il n'est pas prévu de « Plan d'organisation de la qualité ».

Pierres et roches

Les pierres et roches devant être mises en oeuvre devront toujours répondre aux normes qui les concernent.

Sauf spécifications contraires dans le CCTP ci-après, c'est à l'entrepreneur de proposer les matériaux les mieux adaptés à l'usage prévu en tant que :

*  degré de dureté ;

*  résistance ;

*  tenue aux intempéries ;

*  sensibilité au gel ;

*  et autres caractéristiques nécessaires compte tenu de l'usage prévu.

Pour les pierres et roches de provenance régionale proposées par l'entrepreneur, celui-ci devra justifier leur conformité aux normes.

Dans le cas où ces pierres et roches n'entrent pas dans le cadre de la normalisation ou si l'une ou plusieurs de leurs caractéristiques ne répondent pas aux normes les concernant, l'entrepreneur devra apporter toutes justifications après études et analyses.

À défaut, ces pierres ou roches seront refusées.

L'entrepreneur restera seul responsable du choix des matériaux proposés.

Liants hydrauliques

Il ne pourra être employé que des liants hydrauliques conformes aux normes et comportant les marquages, certifications exigés.

Les types de ciment ou de chaux seront choisis en fonction de l'usage auquel ils sont destinés.

Liants hydrocarbonés

Domaines d'emploi des liants hydrocarbonés.

L'entrepreneur procédera au choix du type de liant de la catégorie et de la qualité, en fonction des conditions d'emploi, dont notamment :

* la nature de l'emploi ;

* l'intensité de la circulation ;

* la nature du support ;

* des conditions climatiques locales.

L'entrepreneur pourra se reporter à ce sujet à l'Annexe II aux commentaires du Fascicule 24 du CCTG.

Il ne sera pas admis de liants hydrocarbonés qui ne répondraient pas aux normes les concernant, ainsi qu'à la réglementation CE.

L'entrepreneur devra passer avec son fournisseur de liants une convention imposant à ce dernier toutes les obligations de son marché.

C'est l'entrepreneur qui restera responsable à l'égard du maître d'ouvrage de l'exécution de ces obligations.

L'entrepreneur devra soumettre au maître d'oeuvre les catégories ainsi que les qualités des liants qu'il envisage d'utiliser selon le Fascicule 24 du CCTG.

Le maître d'oeuvre pourra effectuer des prélèvements à la livraison sur chantier, contradictoirement avec un représentant de l'entrepreneur.

Les analyses de ces prélèvements se feront dans les conditions précisées au Fascicule 24 susvisé.

Il n'est pas prévu de « Plan d'organisation de la qualité ».

Graves traitées ou non traitées

L'entreprise devra soumettre la composition des graves à l'acceptation du maître d'oeuvre, quinze jours au moins avant tout début de fabrication.

L'installation de recomposition et de mélange sera soumise à l'approbation du maître d'oeuvre.

Le fuseau de spécification sera celui imposé, le fuseau de régularité sera celui défini par la norme XP P 18-540.

L'entrepreneur fournira les courbes moyennes de fabrication qui devront être agréées par le maître d'oeuvre.

Bétons bitumineux

L'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux répondant en tous points aux normes les concernant, ainsi qu'à la réglementation EU.

Il sera responsable des produits qu'il livrera sur chantier et leur conformité, et il devra pouvoir présenter à tout moment les justifications à ce sujet.

*  Centrale d'enrobage : l'entrepreneur devra, avant tout début de travaux, préciser au maître d'oeuvre la provenance des enrobés :

o  soit de sa propre centrale ;

o  soit d'une autre centrale.

Dans les deux cas, il devra présenter toutes références et justifications concernant la centrale retenue.

Le choix du type et de la nature des enrobés appartiendra à l'entrepreneur en fonction des conditions d'emploi, notamment :

o la nature de l'emploi ;

o l'intensité et la nature de la circulation ;

o la nature et le type de support ;

o les conditions climatiques locales ;

o les charges à supporter ;

o et toutes autres conditions particulières rencontrées.

Il restera seul responsable du choix des produits à mettre en oeuvre.

*  Enrobés à chaud : ils répondront aux spécifications du CCTG - Fascicule 27.

Le transport des enrobés sera effectué dans les conditions définies au Fascicule 27 susvisé.

Le maître d'oeuvre pourra effectuer des prélèvements à la livraison sur chantier contradictoirement avec un représentant de l'entrepreneur, dans les conditions précisées au Fascicule susvisé.

*  Enrobés à froid : ils répondront aux spécifications du Fascicule susvisé.

Enduits superficiels d'usure

Tous les enduits utilisés devront répondre aux normes les concernant et plus particulièrement à la norme NF P 98-160, et l'entrepreneur devra toujours être en mesure d'en apporter la preuve.

Le choix des constituants de l'enduit seront du domaine de l'entrepreneur :

* granularité, angularité, propreté superficielle, dimensions et dosage des agrégats ;

* classe, nature, catégorie et dosage du liant ;

* adhésivité liant - granulats ;

* correctif de dosage ;

* rugosité,

devront être déterminés en fonction de l'usage, du trafic, des performances particulières recherchées pour les voiries prévues.

La classe de l'enduit superficiel est définie par la classe du trafic prévu, selon le tableau de la norme NF P 98-160.

Le maître d'oeuvre pourra effectuer des contrôles de conformité des constituants, contradictoirement avec un représentant de l'entrepreneur.

Asphalte coulé

L'asphalte coulé devra être conforme aux normes qui lui sont propres, et l'entrepreneur devra pouvoir en apporter la preuve à toute demande.

Tous les types d'asphaltes coulés devront répondre aux spécifications des cahiers des charges de l'Office des asphaltes visés au chapitre 1.

Le maître d'oeuvre pourra effectuer des prélèvements en place contradictoirement avec un représentant de l'entrepreneur, dans les conditions définies aux articles 1.242 du Cahier des charges susvisé.

Les asphaltes pourront être teintés dans la masse ou en surface, selon les prescriptions ci-après du CCTP.

Produits industriels pour revêtements routiers

Les liants modifiés pour enduits superficiels d'usure des différents fabricants devront être titulaires d'une certification ou autre établie par un organisme qualifié.

Les enrobés industriels de différents types seront à proposer par l'entrepreneur à l'approbation du maître d'oeuvre.

Il en sera de même pour les asphaltes industriels.

Bordures et caniveaux - Dispositifs de retenue

La provenance, les dimensions, les caractéristiques physiques et mécaniques ainsi que les caractéristiques d'aspect des produits devront répondre :

* aux normes qui les concernent ;

* aux spécifications du Fascicule 31 du CCTG.

Le contrôle de la qualité des matériaux sera effectué selon les dispositions du Fascicule 31 susvisé.

X Bétons routiers

Armatures en acier

Les armatures de béton en acier devront répondre aux normes qui les concernent selon leur type.

Fibres de renforcement des bétons

L'entrepreneur devra utiliser le type de fibres le mieux adapté à l'usage prévu, parmi les différentes fibres actuellement disponibles qui sont les suivantes, classées selon leur origine :

* fibres naturelles minérales et végétales : cellulose ;

* fibres synthétiques d'origine minérale : verre, carbone, fibres métalliques ;

* fibres synthétiques organiques : polyamides, polypropylène, acrylique, kevlar, aramide.

Les fibres métalliques devront répondre à la norme NF P 18-409.

Fibres synthétiques (organiques ou minérales) : dans l'attente d'une normalisation, le procédé de béton renforcé de fibres synthétiques est défini par un cahier des charges et fait l'objet d'une enquête technique d'aptitude à l'emploi par un contrôleur technique agréé.

Le cahier des charges doit traiter en particulier les points suivants :

* domaine d'application ;

* identification du procédé ;

* technique d'exécution ;

* performances et caractéristiques du béton renforcé de fibres, à savoir :

o contraintes caractéristiques de première fissuration obtenues à l'aide d'essais de flexion-traction sur des éprouvettes prismatiques ;

o caractérisation de la ductilité du béton renforcé de fibres.

Béton de fibres métalliques pour dallages - BEFIM

La conception et l'exécution du dallage en béton de fibres métalliques devront s'inspirer du document suivant :

Conception et réalisation des dallages en béton de fibres métalliques (BEFIM) - recommandations techniques établies dans le cadre du projet national BEFIM (Cahier du CSTB no 3416, juillet-août 2002).

Béton prêt à l'emploi

Le béton prêt à l'emploi devra répondre aux conditions et prescriptions de la norme expérimentale P 18-305.

L'entrepreneur devra strictement respecter cette norme qui est contractuelle.

Pour les passations de commande de béton, l'entrepreneur devra, en se basant sur le « Guide d'utilisation de la norme P 18-305 » édité par le SNBPE, définir de manière précise le béton à livrer, et notamment :

* la classe d'environnement (classes 1 à 5) ;

* le type de béton (armé - non armé) ;

* la résistance caractéristique ;

* la granularité, la consistance et, s'il y a lieu, la nature du ciment.

Composition des bétons

La composition et les dosages des bétons et mortier seront à déterminer par l'entrepreneur en fonction des impératifs et conditions du chantier et à proposer pour approbation au maître d'oeuvre.

Bétons

La composition et la confection des bétons se feront dans les conditions précisées aux CCTG et DTU correspondants et conformément aux dispositions des « Règles BAEL » pour ce qui est des bétons armés.

La composition des bétons sera définie en vue de satisfaire aux prescriptions concernant les résistances mécaniques prises en compte dans les calculs, tout en recherchant une bonne compacité et une faible fissurabilité.

L'entrepreneur restera responsable de la composition des bétons à mettre en oeuvre.

À ce sujet, il est bien ici spécifié que les dosages et compositions indiqués dans le CCTP ci-après sont strictement indicatifs et ne relèvent pas l'entrepreneur de sa responsabilité.

Quantité et granulométrie des cailloux, graviers et sables ainsi que nature et dosage du ciment à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

* de la nature du béton à obtenir ;

* du mode de transport et de mise en oeuvre ;

* de la nature de l'ouvrage ;

* de la résistance exigée ;

* de la finition des parements.

XI Matériaux de revêtements de sol

Pavés en roche naturelle - Pavés en béton

Les pavés en roche naturelle devront répondre aux normes.

Les pavés en béton devront répondre à la condition suivante :

*  rapport de la surface de la face vue en cm2 à son épaisseur en cm : inférieur à 100.

Les pavés en béton de type autobloquants devront être de type suivant :

*  de type à emboîtement de forme telle qu'après pose, une liaison horizontale se fasse dans une ou plusieurs directions ;

*  de type à emboîtement et à épaulement d'une telle forme qu'après pose il y ait une liaison horizontale et verticale.

Épaisseurs minimales des pavés en béton prévus pour une circulation de véhicules même accidentelle :

*  pavés classiques : 6 cm ;

*  pavés autobloquants de type à emboîtement : 6 cm ;

*  pavés autobloquants de type à emboîtement et épaulement : 8 cm.

Dalles en pierre naturelle

Les dalles en pierre naturelle devront répondre aux normes et à la condition suivante :

*  rapport de la surface de la face vue en cm2 à son épaisseur en cm : supérieur à 100.

La surface vue des dalles devra avoir été traitée antidérapante par bouchardage, grenaillage, layage ou autre.

Dalles en béton

Les dalles en béton devront répondre aux conditions du document suivant :

*  Guide de conception et de réalisation des chaussées en dalles de béton de la FIB - Fédération de l'industrie du béton.

Dimensions des dalles :

*  largeur ≤ 0,50 m - longueur ≤ 0,80 m ;

*  largeur au moins égale à la moitié de la longueur ;

*  rapport de la surface en cm2 à l'épaisseur en cm : supérieur à 100.

Autres spécifications concernant les pavés et les dalles en roche naturelle et en béton

Ces produits devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 29 :

*  dimensions et tolérances dimensionnelles ;

*  caractéristiques physiques et mécaniques ;

*  contrôle de la qualité à la livraison.

Les sables, granulats et liants pour la mise en oeuvre des pavés et dalles devront être conformes aux spécifications du CCTG - Fascicule 29.

Classification des dalles en béton :

Les classes des dalles en béton seront choisies en fonction du type de circulation envisagé sur le site d'utilisation, à savoir :

Type de circulation

Classe des dalles

Charge minimale daN

Piétons et véhicules légers de charge par roue inférieure à 600 daN

D1

470

Véhicule de livraison de charge par roue inférieure à 900 daN

D2

700

Véhicule de charge par roue inférieure à 2 500 daN :

- circulation occasionnelle et à vitesse réduite

D3R

1 140

- circulation normale

D3

1 680

Véhicule de charge par roue inférieure à 6 500 daN :

- circulation occasionnelle et à vitesse réduite

D4R

1 980

- circulation normale

D4

2 870

Ne pourront être mises en oeuvre que ce soit sur sable ou sur béton, que les dalles de classe correspondant au type de circulation prévu.

Dalles dont les dimensions ne sont pas définies par les normes

Ces dalles devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 32 et aux dispositions du Guide de la FIB.

Carreaux en asphalte comprimé

Les dimensions de ces carreaux sont généralement les suivantes :

*  140 × 140 - 100 × 200 - 200 × 200 - 250 × 250 mm et leur épaisseur ne doit pas être inférieure à 20 mm.

Les carreaux devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 32.

Briques pour dallages

Les briques devront répondre aux spécifications du CCTG - Fascicule 64 - Travaux de maçonnerie.

Dalles en ardoises

Les dalles seront de provenance du bassin ardoisier d'Angers, mais l'entrepreneur pourra proposer à l'agrément du maître d'oeuvre des dalles en provenance d'un autre bassin ardoisier connu avec toutes justifications et références, notamment :

*  imperméabilité ;

*  non-porosité et ingélivité ;

*  excellente stabilité de la teinte ;

*  propriétés antidérapantes ;

*  haute résistance aux chocs, à l'écrasement et à l'usure.

Les dalles en ardoises devront répondre aux conditions et prescriptions du DTU 52.1 (NF P 61-202 de décembre 2003 - Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 ; NF P 61-203 de décembre 2003 - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses techniques ; P 14-201 d'octobre 2000 - DTU 26.2 - Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1).

Dalles en marbre

Les dalles devront répondre aux conditions et prescriptions du DTU 52.1 susmentionné.

Type de taille :

*  égrésée ou adoucie à l'exclusion de taille polie trop glissante.

Masse volumique apparente :

*  entre 2 600 et 2 700 kg/m2.

Carreaux et dalles céramiques

Ils devront répondre aux normes les concernant.

Pour les travaux extérieurs, le classement UPEC n'est pas applicable.

La résistance au gel devra être certifiée.

XII Provenance des matériaux

Pour les matériaux suivants :

* granulats de toute nature ;

* graves de tous types ;

* enrobés de tous types ;

* enduits superficiels ;

* liants hydrauliques ;

* liants hydrocarbonés, etc.,

l'entrepreneur devra soumettre les provenances des matériaux à l'agrément du maître d'oeuvre en temps utile, au maximum dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de notification du marché ou de l'ordre de service.

Pour les matériaux en pierres et roches naturelles suivants :

*  bordures et caniveaux ;

*  pavés ;

*  dalles ;

*  ... ;

*  ...,

l'entrepreneur proposera à l'agrément du maître d'oeuvre la ou les carrières d'extraction en temps utile au maximum dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la date de notification du marché ou de l'ordre de service.

ou

Pour les matériaux en pierres et roches naturelles, les carrières d'extraction sont imposées par le maître d'oeuvre, à savoir :

*  bordures et caniveaux : ... ;

*  pavés : ... ;

*  dalles : ... ;

*  ... : ... ;

*  ... : ...

XIII Tenue des matériaux et éléments préfabriqués au gel et aux sels de dégel

Tous les matériaux et éléments préfabriqués à mettre en oeuvre devront impérativement :

* être ingélifs ;

* résister aux sels de déneigement.

XIV Protection contre la corrosion des produits en métal ferreux

Tous les éléments, articles et fournitures en métal ferreux devant être mis en oeuvre devront impérativement être protégés d'une manière efficace et durable, contre la corrosion.

Cette protection sera assurée selon le cas et le métal :

*  Par galvanisation : normes :

o  NF EN ISO 1461 (juillet 1999) - Revêtements par galvanisation à chaud sur produits finis ferreux - Spécifications et méthodes d'essai ;

o  NF EN ISO 1460 (avril 1995) - Revêtements métalliques - Revêtements de galvanisation à chaud sur métaux ferreux - Détermination gravimétrique de la masse par unité de surface.

*  Par métallisation : norme :

o  NF A 91-202 (octobre 1979) - Revêtements métalliques - Rechargement par projection à chaud (métallisation ou pistolet) - Propriétés caractéristiques et méthode d'essai.

*  Par anodisation : normes :

o  NF A 91-404 (octobre 1966) - Traitements de surface des métaux - Anodisation (oxydation anodique) de l'aluminium et de ses alliages - Mesure de l'épaisseur - Mesures électriques (courant de Foucault) ;

o  NF A 91-450 (décembre 1981) - Traitements de surface des métaux - Anodisation (oxydation anodique) de l'aluminium et de ses alliages - Couches anodiques sur aluminium - Spécifications générales.

*  Par prélaquage : à base polyester, épaisseur moyenne 60-80 microns.

Le type de protection devra en plus être prévu pour résister à l'atmosphère extérieure existante sur le site des travaux à savoir :

* rurale non polluée ;

* urbaine et industrielle normale ;

* urbaine et industrielle sévère ;

* marine ;

* spéciale.

XV Équipements de signalisation permanente

Signalisation verticale

Les panneaux de signalisation verticale seront, selon les spécifications ci-après du CCTP, selon le cas :

*  métalliques en acier, laqué, émaillé ou parkérisé ;

*  métalliques en alliage léger laqué ;

*  en matériau de synthèse.

Les piétements et supports sont en général en acier galvanisé laqué ou non, ou en alliage léger.

Les équipements de signalisation devront provenir d'un constructeur ayant fait homologuer ses fabrications par la Commission spéciale qui aura apprécié leur conformité au règlement et la résistance aux chocs et aux intempéries.

L'entrepreneur devra présenter les PV d'homologation de son fournisseur au maître d'oeuvre pour acceptation, avec toutes précisions sur la nature de la protection contre la corrosion appliquée en usine.

Signalisation horizontale

Les signalisations horizontales seront, selon les spécifications ci-après du CCTP, selon le cas :

*  en peinture spéciale prévue pour cet usage ;

*  en bandes collées haute résistance ;

*  en clous métalliques.

Ces produits auront subi les essais de durabilité, de luminance et de résistance au dérapage.

Ils pourront être rétroréfléchissants ou photoluminescents.

L'entrepreneur devra présenter ces produits à l'acceptation du maître d'oeuvre, avec tous documents à l'appui.

Ces produits devront être conformes aux spécifications du Fascicule spécial no 85-38 bis « Produits de marquage de chaussées », et aux normes les concernant, et avoir obtenu l'homologation de la commission spéciale.

En application des dispositions de la circulaire no 97-47 du 26 mai 1997 (Équipement), la procédure d'homologation est progressivement remplacée par la procédure de certification.

Par conséquent, les équipements de signalisation routière devront, au fur et à mesure de la suppression de l'homologation, être certifiés « NF - Équipements de la route » par l'AFNOR.

6*2/1 Installations de chantier

Installations de chantier

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations de chantier.

Toutes les installations nécessaires pour permettre de réaliser les travaux dans les règles de l'art dans le strict respect de la réglementation en vigueur.

Non compris celles prévues séparément ci-dessous.

Respect de la législation en matière de sécurité et de santé

Frais consécutifs au respect de la législation en matière de sécurité et de protection de la santé.

Aire de stockage et de dépôt de matériaux

Amenée, mise en place, maintenance, démontage et repli des installations et aménagements de l'aire de stockage et de dépôt de matériaux.

Centrale d'enrobage

Non envisagée.

Tenue en état de propreté du chantier et de son environnement

Nettoyage et enlèvement des gravois et déchets au fur et à mesure de l'avancement, et tenue en état de propriété de l'environnement du chantier pendant toute la durée des travaux.

Livraison du chantier pour la réception

Remise en état d'origine des emplacements utilisés ainsi que de l'environnement du chantier le cas échéant.

Nettoyage final de la réception.

6*2/2 Terrassements

Décapage de terre végétale

Décapage de terre végétale par tous moyens sur l'épaisseur nécessaire pour enlever toutes matières végétales.

Épaisseur minimale : 0,20 m.

Purge de la terre végétale par enlèvement des grosses racines et autres matières impropres, et mise en dépôt dans l'enceinte du chantier aux emplacements définis par le maître d'oeuvre en une ou plusieurs buttes de forme géométrique à dessus penté, compris chargement et transport par tous moyens.

Terrassements généraux en déblais

Terrassements généraux en déblais, exécutés par tous moyens sauf explosifs, pour réaliser la ou les plates-formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille.

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.

Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour mise en dépôt ou enlèvement.

* En terrain de toute nature.

* En terrain ordinaire ou autre non compact (classes A et B).

* En terrain compact et roches moyennement dures (classes C et D).

Terrassements en excavation

Terrassements en excavation, exécutés par tous moyens sauf explosifs pour réaliser la ou les plates-formes aux cotes voulues, avec dressement du fond de fouille.

Terrassements comprenant la démolition par tous moyens de tous ouvrages de toute nature en béton, maçonnerie ou autres éventuellement rencontrés, ainsi que de tous bancs de pierre.

Dressement du fond de fouille.

Y compris toutes manutentions nécessaires pour permettre le chargement des terres pour enlèvement, ou pour mise en dépôt.

* En terrain de toute nature.

* En terrain ordinaire ou autre non compact (classes A et B).

* En terrain compact et roches moyennement dures (classes C et D).

Terrassements en remblais

Préparation préalable du sol de l'emprise à remblayer, compris enlèvement de tout ce qui pourrait nuire à la liaison du terrain en place avec les remblais, et compactage du fond de forme.

Mise en place de remblais par couches de 0,30 épaisseur avant compression ou par couches d'épaisseur supérieure dans le cas d'emploi de moyens mécaniques appropriés.

Compactage des remblais pour obtenir le taux de compressibilité voulu.

Dressement des surfaces remblayées horizontal ou penté selon le cas, aux niveaux voulus et compactage superficiel de finition.

Apport de matériau de remblai

Apport de matériau de remblai extérieur au chantier, à la charge de l'entrepreneur.

Matériau devant répondre aux conditions exigées, à faire agréer par le maître d'oeuvre.

Pour fourniture, frais de transport, et amenée à pied d'oeuvre aux endroits à remblayer.

Enlèvement des terres

Chargement par tous moyens et enlèvement hors du chantier des terres excédentaires après exécution des remblais le cas échéant.

Enlèvements effectués au fur et à mesure de l'avancement des fouilles.

Transport par tous moyens et à toute distance, lieu de dépôt au choix de l'entrepreneur qui aura à sa charge tous frais de décharges et autres.

6*2/3 Renforcement des sols

I Traitement du sol en place

Traitement d'un sol ne présentant pas les caractéristiques de portance requises pour le rendre apte à recevoir la voirie prévue, en améliorant sa portance.

Épaisseur de la couche à traiter en fonction de la classe de trafic (T6 à T0), environ 0,20 à 0,35 m.

Traitement sans décapage ni remplacement par matériau d'apport, comprenant :

* ouverture du sol au scarificateur ou au ripper ; enlèvement des blocs de pierre et autres rencontrés, le cas échéant ;

* épandage du liant à l'épandeur, au dosage voulu, le débit de l'épandeur devant être parfaitement réglé ;

* malaxage par engins malaxeurs à axes verticaux ou à axes horizontaux en fonction de la nature du sol, ou si nécessaire, avec utilisation des 2 types de malaxeurs, celui à axes verticaux passant en premier ; nombre de passages de malaxeur déterminé en fonction de la nature du sol et de la puissance de l'engin malaxeur.

* compactage et nivellement :

o après malaxage, compactage avec un compacteur à pneus à pression réglable, associer à un compacteur vibrant dans le cas de traitement au ciment ;

o réglage du sol à la niveleuse pour supprimer les irrégularités du sol provoquées par le passage des engins, et obtenir une finition parfaitement plane.

Compris tous travaux annexes et accessoires nécessaires.

Traitement à la chaux

Pour un sol non gorgé d'eau P0 - P1 - P2.

Poids de chaux au m2 selon indications du laboratoire.

Avec dans le cas de sol très sec, épandage d'eau.

Chaux éteinte (environ 3 à 5 % du poids du sol sec).

Chaux vive (environ 2 à 4 % du poids du sol sec).

Traitement à la chaux vive

Pour un sol gorgé d'eau P0 - P1 - P2.

Poids de chaux au m2 selon indications du laboratoire (environ 2 à 4 % du poids du sol sec).

Dans le cas d'un sol de trop faible portance, l'épandage de la chaux se fera manuellement ou par tuyaux et le malaxeur travaillera en marche arrière.

Traitement au ciment

Pour un sol P3 - P4 - P5 adapté au traitement ciment.

Poids de ciment au m2 déterminé par le laboratoire (environ 4 à 12 % du poids du sol sec).

Traitement mixte chaux et ciment

Pour un sol P0 - P1 - P2 non adapté au traitement ciment.

Premier traitement : à la chaux - Poids au m2 déterminé par le laboratoire (environ 1 à 4 % du poids du sol sec).

Deuxième traitement : au ciment - Poids au m2 déterminé par le laboratoire (environ 4 à 6 % du poids du sol sec).

Application du produit de cure

Application d'un produit de cure directement après le réglage, pour éviter la dessiccation.

II Couches de forme

Fourniture et mise en oeuvre d'une couche de forme pour augmentation de la portance du sol.

Mise en oeuvre sur le fond de forme de terrassement.

Couche de forme en matériaux de provenance régionale, à choisir en fonction :

* de leur insensibilité à l'eau ;

* de leur insensibilité au gel ;

* de leur résistance sous la circulation des engins de chantier et avant tout en fonction des impératifs de réalisation du chantier ainsi que la traficabilité tout temps le cas échéant.

Mise en oeuvre par moyens mécaniques, réglage et compactage.

Couche de forme d'épaisseur dite « mince » améliorant la portance de + 1

Couche de forme d'épaisseur supérieure à 0,20 m

En matériaux traités au ciment

Épaisseur à prévoir : 0,... m.

Couche de forme d'épaisseur supérieure à 0,30 m

En matériaux non traités ou traités à la chaux

Épaisseur à prévoir : 0,... m.

Couche de forme d'épaisseur dite « moyenne » améliorant la portance de + 2

Couche de forme d'épaisseur supérieure à 0,35 m

En matériaux traités au ciment

Épaisseur à prévoir : 0,... m.

Couche de forme d'épaisseur supérieure à 0,50 m

En matériaux non traités ou traités à la chaux.

Épaisseur à prévoir : 0,... m.

III Additif de structure en géotextile pour renforcement du sol

Fourniture et mise en oeuvre d'un géotextile en additif de structure.

Matériau imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux micro-organismes.

Matériau devant être titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivrée par l'ASQUAL.

Mise en oeuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en oeuvre.

Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du support.

Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l'assemblage de 2 bandes devra être effectué par couture.

Type de matériau et épaisseur à déterminer par l'entrepreneur en fonction de l'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

Choix à effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité français des géotextiles.

Caractéristiques du matériau à considérer :

* résistances à la traction et à la déchirure ;

* allongements.

Les caractéristiques d'allongement ne devront pas être trop faibles pour pouvoir résister sans rupture à des déformations qui peuvent être relativement importantes, ni trop élevées pour pouvoir mobiliser sa résistance.

Géotextile non tissé aiguilleté

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile non tissé thermolié

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile non tissé

Épaisseur : ... g/m2.

IV Additif de structure en géogrille pour renforcement du sol

Fourniture et mise en oeuvre d'une géogrille en additif de structure.

Matériau imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, aux acides, aux bactéries, aux micro-organismes, etc.

Mise en oeuvre avec soin du matériau qui ne devra être endommagé avant ou pendant la mise en oeuvre.

Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du support.

Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l'assemblage devra être effectué par couture.

Type de matériau et poids au m2 à déterminer par l'entrepreneur en fonction de l'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

Géogrille de type « Tensar » distribué par Griltex ou équivalent.

De type « SS 1 »

* Mailles : 28 × 40 mm.

* Poids : 0,20 kg/m2.

De type « SS 2 »

* Mailles : 28 × 40 mm.

* Poids : 0,30 kg/m2.

De type « SS 3 »

* Mailles : 65 × 65 mm ;

* Poids : 0,20 kg/m2.

De type « SS 35 »

* Mailles : 29 × 32 mm

* Poids : 0,50 kg/m2.

6*2/4 Géotextiles - Géomembranes

I Géotextiles d'anticontamination, de drainage, de filtration

Fourniture et mise en oeuvre d'un géotextile.

Matériau imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons.

Matériau devant être titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par l'ASQUAL.

Mise en oeuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en oeuvre.

Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du support.

Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l'assemblage de 2 bandes devra être effectué par couture.

Type de matériau et épaisseur à déterminer par l'entrepreneur en fonction de l'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

Choix à effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité français des géotextiles.

Couche de géotextile d'anticontamination

Caractéristiques à considérer : porométrie.

Géotextile non tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Couche de géotextile de drainage

Caractéristiques à considérer : transmittivité.

Géotextile non tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Couche de géotextile de filtration

Caractéristiques à considérer : porométrie - permittivité.

Géotextile non tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile tissé

Épaisseur : ... g/m2.

II Géomembranes d'étanchéité

Fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane étanche pour protection de la nappe phréatique contre les infiltrations de produits polluants.

Matériau résistant aux produits chimiques courants, aux produits agressifs, aux agents biologiques, à l'action microbienne, aux micro-organismes et aux bactéries.

Matériau devant être mis en oeuvre très soigneusement, sans déchirures ni percements.

Recouvrements aux joints de largeur suffisante et soudage pour obtenir une étanchéité absolue.

Matériau multicouche constitué d'un film antiperforation, d'un voile de verre, d'un non-tissé polyester et d'une imprégnation bitume, finition par sablage.

Membrane type « Colétanche » de Colas ou équivalent.

Épaisseur du matériau à déterminer par l'entrepreneur en fonction de la portance du sol, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

De type « NTP 1 »

* Épaisseur : 3,3 mm.

* Poids : 3,7 kg/m2.

De type « NTP 2 »

* Épaisseur : 3,9 mm.

* Poids : 4,5 kg/m2.

De type « NTP 3 »

* Épaisseur : 4,8 mm.

* Poids : 5,5 kg/m2.

De type « NTP 4 »

* Épaisseur : 5,6 mm.

* Poids : 6,5 kg/m2.

6*2/4 Géotextiles - Géomembranes

I Géotextiles d'anticontamination, de drainage, de filtration

Fourniture et mise en oeuvre d'un géotextile.

Matériau imputrescible, insensible au gel, à l'action des liants, aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons.

Matériau devant être titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par l'ASQUAL.

Mise en oeuvre avec soin du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en oeuvre.

Recouvrements aux joints suffisants pour que la continuité soit toujours assurée même après déformation du support.

Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l'assemblage de 2 bandes devra être effectué par couture.

Type de matériau et épaisseur à déterminer par l'entrepreneur en fonction de l'objet de son utilisation, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

Choix à effectuer selon les recommandations des fascicules du Comité français des géotextiles.

Couche de géotextile d'anticontamination

Caractéristiques à considérer : porométrie.

Géotextile non tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Couche de géotextile de drainage

Caractéristiques à considérer : transmittivité.

Géotextile non tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Couche de géotextile de filtration

Caractéristiques à considérer : porométrie - permittivité.

Géotextile non tissé

Épaisseur : ... g/m2.

Géotextile tissé

Épaisseur : ... g/m2.

II Géomembranes d'étanchéité

Fourniture et mise en oeuvre d'une géomembrane étanche pour protection de la nappe phréatique contre les infiltrations de produits polluants.

Matériau résistant aux produits chimiques courants, aux produits agressifs, aux agents biologiques, à l'action microbienne, aux micro-organismes et aux bactéries.

Matériau devant être mis en oeuvre très soigneusement, sans déchirures ni percements.

Recouvrements aux joints de largeur suffisante et soudage pour obtenir une étanchéité absolue.

Matériau multicouche constitué d'un film antiperforation, d'un voile de verre, d'un non-tissé polyester et d'une imprégnation bitume, finition par sablage.

Membrane type « Colétanche » de Colas ou équivalent.

Épaisseur du matériau à déterminer par l'entrepreneur en fonction de la portance du sol, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

De type « NTP 1 »

* Épaisseur : 3,3 mm.

* Poids : 3,7 kg/m2.

De type « NTP 2 »

* Épaisseur : 3,9 mm.

* Poids : 4,5 kg/m2.

De type « NTP 3 »

* Épaisseur : 4,8 mm.

* Poids : 5,5 kg/m2.

De type « NTP 4 »

* Épaisseur : 5,6 mm.

* Poids : 6,5 kg/m2.

6*2/6 Démolition de voiries existantes

I Démolition d'ouvrages de voirie, les bordures et caniveaux conservés

Démolition de la voirie complète avec ses fondations, exécution avec soin pour éviter toutes dégradations aux réseaux et autres ouvrages environnants existants.

Travaux à réaliser dans les conditions définies ci-avant au chapitre « Prescriptions particulières » (cf. Chap 1/1).

Prise de toutes dispositions pour garantir le maintien des bordures et caniveaux conservés.

Dans le cas de bordures ou caniveaux déplacés ou descellés, remise en place et rescellement.

Dans le cas de bordures ou caniveaux endommagés, remplacement par des éléments identiques.

Chargement et enlèvement hors du chantier de matériaux et gravois, sauf matériaux récupérés pour réemploi le cas échéant.

Voiries avec couche de roulement en enrobés, enduit superficiel ou asphalte

Démolition sans réemploi avec enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale couche de roulement + fondations : environ 0,... m.

Voiries en pavés de roche de tous types

Démolition sans réemploi des pavés

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

Démolition avec dépose avec soins des pavés pour réemploi

Triage et rangement des pavés susceptibles de réemploi.

Enlèvement des autres matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

Voiries en pavés préfabriqués de béton de tous types

Démolition sans réemploi des pavés

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

Démolition avec dépose avec soins des pavés pour réemploi

Triage et rangement des pavés susceptibles de réemploi.

Enlèvement des autres matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

Voiries en dalles de pierres naturelles de tous types

Démolition sans réemploi des dalles

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale dallage + fondations : environ 0,... m.

Démolition avec dépose avec soins des dalles pour réemploi

Triage et rangement des dalles susceptibles de réemploi.

Enlèvement des autres matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale dallage + fondations : environ 0,... m.

Voiries en dalles préfabriquées de béton de tous types

Démolition sans réemploi des dalles

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale dallage + fondations : environ 0,... m.

Démolition avec dépose avec soins des dalles pour réemploi

Triage et rangement des dalles susceptibles de réemploi.

Enlèvement des autres matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale dallage + fondations : environ 0,... m.

II Démolition d'ouvrages de voirie y compris bordures et caniveaux

Démolition de la voirie complète avec ses fondations, y compris des bordures, caniveaux et autres petits ouvrages rencontrés, exécution avec soin pour éviter toutes dégradations aux réseaux et autres ouvrages environnants existants.

Les bordures seront à déposer avec soin pour réduire au minimum les détériorations au revêtement derrière la bordure dans le cas où ce revêtement est conservé.

Chargement et enlèvement hors du chantier des matériaux et gravois sauf matériaux récupérés le cas échéant.

Voiries avec couche de roulement en enrobés, enduit superficiel ou asphalte

Démolition de la voirie sans réemploi

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale couche de roulement + fondations : environ 0,... m.

Dépose en démolition des bordures et caniveaux de toute nature, sans réemploi

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Dépose avec soins des bordures et caniveaux de toute nature pour réemploi

Triage et rangement des éléments susceptibles de réemploi.

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale couche de roulement + fondations : environ 0,... m.

Voiries en pavés de roche et/ou en pavés de béton, de tous types

Démolition sans réemploi des pavés

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

Démolition avec dépose avec soins des pavés pour réemploi

Triage et rangement des pavés susceptibles de réemploi.

Enlèvement des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

Dépose en démolition des bordures et caniveaux de toute nature, sans réemploi

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Dépose avec soin des bordures et caniveaux de toute nature pour réemploi

Triage et rangement des éléments susceptibles de réemploi.

Enlèvement des autres matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

Voiries en dalles de pierres naturelles et/ou en dalles de béton, de tous types

Démolition sans réemploi des dalles

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale dallage + fondations : environ 0,... m.

Démolition avec dépose avec soins des dalles pour réemploi

Triage et rangement des dalles susceptibles de réemploi.

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale dallage + fondations : environ 0,... m.

Dépose en démolition des bordures et caniveaux de toute nature, sans réemploi

Enlèvement de la totalité des matériaux et gravois hors du chantier.

Dépose avec soins des bordures et caniveaux de toute nature pour réemploi

Triage et rangement des éléments susceptibles de réemploi.

Enlèvement des autres matériaux et gravois hors du chantier.

Épaisseur totale pavage + fondations : environ 0,... m.

III Travaux pour plate-forme support de voirie neuve après démolition

Après travaux de démolition, préparation de la plate-forme devant recevoir la voirie neuve, comprenant tous travaux nécessaires pour obtenir une plate-forme apte à recevoir la voirie neuve, et notamment si besoin est :

* décapage sur la profondeur voulue pour éliminer les terres inaptes et enlèvement hors du chantier ;

* apport de matériaux neufs pour obtenir le niveau voulu ;

* mise en place d'un géotextile de décontamination s'il y a lieu ;

* nivellement, profilage et compactages,

et tous autres travaux éventuellement nécessaires.

IV Travaux sur regards et ouvrages de réception des eaux

Lors de la finition des travaux de la voirie neuve, l'entrepreneur aura à remettre en place les tampons de regards et les ouvrages de réception des eaux déposés avant les travaux de démolition.

Cette remise en place comprendra tous les travaux nécessaires pour réincorporer ces ouvrages dans la voirie neuve, au strict niveau voulu, ainsi que tous travaux d'adaptation des ouvrages du réseau d'assainissement situés sous les éléments à reposer, éventuellement nécessaires.

* Tampons de regard, avec mise à niveau si nécessaire

* Avaloirs

* Bouches d'égout

* Siphons de sol

* Dessus de caniveaux à grille

V Démolition de pavages et / ou dallages sur assise conservée

Démolition du revêtement avec son lit de pose mais non compris l'assise ou la fondation.

Exécution avec soin pour éviter toutes dégradations aux ouvrages environnants existants.

Chargement et enlèvement des matériaux et gravois hors du chantier sauf matériaux récupérés pour réemploi le cas échéant.

Remise en état s'il y a lieu du dessus de l'assise pour être apte à recevoir un revêtement neuf.

Pavage en pavés de roche et / ou en pavés de béton, de tous types

Posés sur lit de pose en sable / en mortier.

Joints en sable / en mortier.

* Démolition sans réemploi et enlèvement

* Dépose avec soins pour réemploi avec triage et rangement

Dallage en dalles de pierres naturelles et / ou en dalles de béton, de tous types

Posés sur lit de pose en sable / en mortier.

Joints en sable / en mortier.

* Démolition sans réemploi et enlèvement

* Dépose avec soins pour réemploi avec triage et rangement

6*2/7 Corps de chaussées

I Corps de chaussée monocouche

Corps de chaussée monocouche à réaliser sur plate-forme support de chaussée avec ou sans couche de forme, livrée :

* à la classe de portance PF nécessaire ;

* aux niveaux et avec les pentes voulues.

Fourniture des matériaux et exécution du corps de chaussée monocouche.

Caractéristiques des matériaux constitutifs et épaisseur de la couche à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

* de la classe de trafic T ;

* de la classe de portance PF de la plate-forme support.

Provenance des matériaux à proposer au maître d'oeuvre pour approbation, matériaux de préférence de provenance régionale.

Les travaux à la charge de l'entreprise comprendront :

* nettoyage de la plate-forme ;

* mise en oeuvre des matériaux pour le corps de chaussée monocouche ;

* dans le cas où les conditions rencontrées le rendraient nécessaire, mise en place au préalable d'un géotextile tissé ou non tissé d'un type adapté à cet usage ;

* compactage en une ou plusieurs fois, selon le cas, et tous cylindrages.

Corps de chaussée à réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir les revêtements finis exigés au projet, compte tenu des pentes prévues.

Corps de chaussée monocouche en matériaux non traités

Grave non traitée - GNT - catégorie 1

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave non traitée - GNT - catégorie 2

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave non traitée - GNT - catégorie 3

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave non traitée, recomposée humidifiée - GRH - catégorie 1

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave non traitée, recomposée humidifiée - GRH - catégorie 2

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave non traitée, recomposée humidifiée - GRH - catégorie 3

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Corps de chaussée monocouche en matériaux traités aux liants hydrauliques

Grave-ciment - GC

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave-laitier - GL

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave-cendres volantes - GCV

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Grave-pouzzolanes-chaux - GPZ

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : 0,... m.

Corps de chaussée monocouche en matériaux traités aux liants hydrocarbonés

Grave-bitume

Épaisseur déterminée par l'entrepreneur : ...

II Corps de chaussée bicouche

Corps de chaussée bicouche à réaliser sur plate-forme support de chaussée avec ou sans couche de forme, livrée :

* à la classe de portance PF nécessaire ;

* aux niveaux et avec les pentes voulues.

Fourniture des matériaux et exécution du corps de chaussée bicouche comprenant :

* une couche de fondation ;

* une couche de base.

Caractéristiques des matériaux constitutifs et épaisseur des couches à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

* de la classe de trafic T ;

* de la classe de portance PF de la plate-forme support.

Provenance des matériaux à proposer au maître d'oeuvre pour approbation, matériaux de préférence de provenance régionale.

Les travaux à la charge de l'entreprise comprendront :

* nettoyage de la plate-forme ;

* mise en oeuvre des matériaux pour le corps de chaussée comprenant la couche de fondation et la couche de base ;

* dans le cas où les conditions rencontrées le rendraient nécessaire, mise en place au préalable d'un géotextile tissé ou non tissé d'un type adapté à cet usage ;

* compactage en une ou plusieurs fois, selon le cas, et tous cylindrages de chacune des couches.

Corps de chaussée à réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir les revêtements finis exigés au projet, compte tenu des pentes prévues.

Corps de chaussée bicouche à 2 couches en matériaux traités, identiques

Fondation et couche de base en grave-ciment - GC

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation : 0,... m ;

*  couche de base : 0,... m.

Fondation et couche de base en grave-laitier - GL

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation : 0,... m ;

*  couche de base : 0,... m.

Fondation et couche de base en grave-pouzzolanes-chaux - GPZ

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation : 0,... m ;

*  couche de base : 0,... m.

Fondation et couche de base en grave-cendres volantes-chaux - GCV

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation : 0,... m ;

*  couche de base : 0,... m.

Fondation et couche de base en grave-bitume - GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation : 0,... m ;

*  couche de base : 0,... m.

Corps de chaussée bicouche à 2 couches en matériaux traités, différents

Fondation en grave-ciment et couche de base en grave-bitume - GC + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - GC - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GB - épaisseur : 0,... m.

Fondation en grave-laitier et couche de base en grave-bitume - GL + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - GL - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GB - épaisseur : 0,... m.

Fondation en grave-cendres volantes-chaux et couche de base en grave-bitume - GCV + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - GCV - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GB - épaisseur : 0,... m.

Fondation en cendres volantes-chaux-gypse et couche de base en grave-cendres volantes-chaux - CV + GCV

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - CV - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GCV - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-ciment de classe A et couche de base en grave-ciment - SCA + GC

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SC(A) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GC - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-ciment de classe B et couche de base en grave-ciment - SCB + GC

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SC(B) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GC - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-laitier de classe A et couche de base en grave-laitier - SLA + GL

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SL(A) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GL - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-laitier de classe B et couche de base en grave-laitier - SLB + GL

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SL(B) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GL - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-laitier de classe A et couche de base en grave-bitume - SLA + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SL(A) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GB - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-laitier de classe B et couche de base en grave-bitume - SLB + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SL(B) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GB - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-ciment de classe A et couche de base en grave-bitume - SCA + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SC(A) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GB - épaisseur : 0,... m.

Fondation en sable-ciment de classe B et couche de base en grave-bitume - SCB + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

*  fondation - SC(B) - épaisseur : 0,... m ;

*  couche de base - GB - épaisseur : 0,... m.

Corps de chaussée bicouche à fondation en matériaux non traités

Fondation en grave-non traitée et couche de base en grave-bitume - GNT + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

* fondation - GNT - épaisseur : 0,... m ;

* couche de base - GB améliorée - épaisseur : 0,... m.

en fatigue (à 4,5 % de bitume)

Fondation en grave recomposée humidifiée et couche de base en grave-bitume - GRH + GB

Épaisseurs déterminées par l'entrepreneur :

* fondation - GRH - épaisseur : 0,... m ;

* couche de base - GB améliorée - épaisseur : 0,... m.

en fatigue (à 4,5 % de bitume)

Imprégnation superficielle sur corps de chaussée en grave non traitée

Avant exécution de la couche de roulement sur grave non traitée, réalisation d'une imprégnation avec un liant hydrocarboné, de manière à assurer la cohésion de la partie superficielle de l'assise.

Nature et dosage du liant à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

* de la granulométrie et de la compacité de l'assise ;

* du type de couche de roulement prévue.

6*2/8 Couches d'assises pour voiries piétonnières

I Assises en granulats sur plate-forme de terrassement

Assises à réaliser sur plate-forme de terrassement livrée :

* avec le degré de portance requis ;

* aux niveaux voulus ;

* comportant la ou les pentes prévues.

Fourniture des matériaux et exécution des assises pour aires et chemins piétonniers.

Nature et provenance des matériaux pour assises à proposer au maître d'oeuvre pour approbation, matériaux de préférence en provenance de la région.

Les travaux à la charge de l'entreprise comprendront :

* nettoyage de la plate-forme ;

* mise en oeuvre de la couche d'assise ;

* dans le cas de sol argileux ou impropre, mise en place d'une couche de sable, de mâchefer ou autre matériau à granulométrie fine ;

*  dans les cas où les conditions rencontrées le rendraient nécessaire, mise en place d'un géotextile tissé ou non tissé de type adapté à cet usage ;

* tous compactages et cylindrages nécessaires.

Assise à réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir le revêtement fini aux niveaux exigés au projet, avec les pentes nécessaires.

Épaisseurs des assises après compactage :

*  sont précisées ci-après ;

*  à déterminer par l'entrepreneur pour obtenir la résistance voulue.

Assise constituée par des matériaux sans addition de liant

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage d'agrégats ou matériaux sans liant.

En sable de rivière

Épaisseur : 0,... m.

En sablon

Épaisseur : 0,... m.

En cailloux ou pierres cassées

Épaisseur : 0,... m.

En gravillons

Épaisseur : 0,... m.

En scories ou mâchefer

Épaisseur : 0,... m.

En pouzzolane

Épaisseur : 0,... m.

Assise constituée par un empierrement en tout-venant

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage de matériau tout-venant avec fermeture en agrégats de plus faible granulométrie, sans liant.

Épaisseur : 0,... m.

Assise en grave améliorée

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage. Grave améliorée avec dosage des fines, des sables grossiers, moyens et fins, des graviers et des cailloux, selon la qualité requise.

Épaisseur : 0,... m.

Assise en grave-ciment

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage. Grave-ciment constituée par une grave améliorée traitée avec un liant ciment, dosage de ciment entre 3 et 7 %, selon le degré de résistance à obtenir et la classe du ciment.

Épaisseur : 0,... m.

Assise en grave-laitier

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage. Grave-laitier constituée par une grave améliorée traitée avec un liant en laitier granulé ou prébroyé avec activation par apport de chaux, dosage de liant entre 10 et 20 %, en fonction de la nature de la grave et de l'utilisation prévue.

Épaisseur : 0,... m.

Assise en grave-laitier tout laitier

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage. Grave tout laitier constituée par une grave en laitier de haut fourneau concassé, traitée avec un liant en laitier granulé ou prébroyé, dosage du liant en fonction de la granulométrie de la grave et de l'utilisation prévue.

Épaisseur : 0,... m.

Assise en grave-bitume

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage. Grave-bitume constituée par une grave améliorée traitée avec un liant bitume, généralement une grave 0/20 liée avec 3 à 4 % de bitume dur 40/50.

Épaisseur : 0,... m.

Assise dite blocage

Fourniture, mise en place mécaniquement d'un matériau de provenance régionale de dimensions moyennes et assez résistant. Compactage pour le rendre homogène et éliminer les vides.

Épaisseur : 0,... m.

Assise par hérisson en pierres

Fourniture, mise en place manuellement de pierres debout de provenance régionale, pierres de hauteur 0,20 m environ et compactage au rouleau.

Épandage de pierres friables ou autres matériaux, et second compactage au rouleau pour remplissage des interstices et des vides.

Épaisseur : 0,... m.

Assise en sable stabilisé

Fourniture, mise en place, régalage, nivellement et compactage. Mélange de sable sec et propre et de liant hydraulique, au dosage de 100 à 150 kg de liant.

Liant : ciment CPJ 45/chaux XHN ou XHA/mélange chaux et ciment.

Épaisseur : 0,... m.

II Assises en béton sur plate-forme de terrassement

Assises à réaliser sur plate-forme de terrassement livrée :

* avec le degré de portance requis ;

* aux niveaux voulus ;

* comportant la ou les pentes prévues.

Exécution des assises pour les pavages et dallages.

Les travaux à la charge de l'entreprise comprendront :

* nettoyage de la plate-forme ;

* dans le cas de sol argileux ou impropre, mise en place d'une couche de sable, de mâchefer ou autre matériau à granulométrie fine ;

* mise en place de l'assise.

Assise à réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir le revêtement fini aux niveaux exigés au projet, avec les pentes nécessaires.

Épaisseurs des assises après compactage :

*  sont précisées ci-après ;

*  à déterminer par l'entrepreneur pour obtenir la résistance voulue.

Forme en béton de gravillons non armé, à dessus brut

Forme en béton de gravillons dosé à 250 kg de ciment CPJ 45, dessus brut tiré à la règle, pour recevoir un revêtement épais sur sable ou scellé.

Avec façon de tous joints, sauf joints sciés.

Épaisseur : 0,... m.

Forme en béton de gravillons armé, à dessus brut

Forme en béton de gravillons dosé à 250 kg de ciment CPJ 45, dessus brut tiré à la règle, pour recevoir un revêtement épais sur sable ou scellé.

Avec façon de tous joints, sauf joints sciés.

Armature par treillis soudé : 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 kg/m2

Épaisseur : 0,... m.

III Assises constituées par le terrain naturel

Assise constituée par le terrain naturel compacté

Sur la plate-forme constituée par le fond de forme de terrassement livrée aux niveaux et pentes voulus à la portance du terrain naturel.

Portance suffisante pour voirie piétonnière.

Exécution d'un compactage avec arrosage, avec éventuellement, si nécessaire, faible apport de granulats pour respecter les niveaux présents.

Assise constituée par le terrain naturel stabilisé en place

Sur la plate-forme constituée par le fond de forme de terrassement livrée aux niveaux et pentes voulus à la portance du terrain naturel.

Portance légèrement insuffisante pour voirie piétonnière.

Traitement du sol en place par incorporation d'un liant hydraulique dans la partie supérieure du sol sur une profondeur de 0,10 à 0,15 m d'épaisseur, comprenant :

* ouverture du sol ;

* enlèvement des grosses pierres ou autres éventuellement rencontrées ;

* épandage du liant au dosage voulu ;

* malaxage ;

* compactage et nivellement.

Travaux réalisés mécaniquement ou manuellement en fonction de la superficie à traiter et des conditions du chantier.

6*2/9 Couches de surface en béton bitumineux

I Travaux préparatoires sur le support

Exécution des travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place de la ou des couches de surface.

Travaux à réaliser immédiatement avant la mise en place de la 1re couche de produit bitumineux, comprenant notamment :

* légères réfections superficielles, si nécessaire ;

* grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence de la couche en produits bitumineux, s'il y a lieu ;

* balayage général.

II Reprofilage partiel et travaux préparatoires sur le support

Dans le cas de déformations légères du support, exécution d'un reprofilage partiel par apport de matériau compatible avec le matériau du support et avec la couche en produits bitumineux.

Exécution manuelle ou mécanique en fonction des surfaces à traiter.

Cylindrage.

Immédiatement avant la mise en place de la 1re couche de produit bitumineux, exécution des travaux préparatoires nécessaires sur le support pour permettre la mise en place de la ou des couches de surface notamment :

* légères réfections superficielles, si nécessaire ;

* grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne adhérence de la couche en produits bitumineux, s'il y a lieu ;

* balayage général.

III Couche d'accrochage

Mise en place d'une couche d'accrochage assurant la liaison des couches.

Couche d'accrochage en émulsion cationique à rupture rapide, dosage en fonction de l'état du support et de la technique d'enrobés utilisée.

Répandage à effectuer à la distance voulue avant l'atelier de mise en oeuvre, en fonction des conditions rencontrées.

IV Mise à niveau des regards et ouvrages de réception des eaux

Mise à niveau de ces ouvrages :

* ouvrages établis provisoirement à la cote du fond de forme et après finition totale de la voirie ;

* exhaussement des ouvrages au niveau voulu, avec blocage par un produit de scellement.

Plaques de regard

Ouvrages de réception des eaux

V Couche de liaison en béton bitumineux - BB

Fourniture, transport et mise en oeuvre de béton bitumineux pour couche de liaison.

Béton bitumineux à module élevé BBME ou un béton bitumineux semi-grenu BBSG.

Composition et formulation du béton bitumineux :

* à déterminer par l'entrepreneur en fonction des différents critères applicables en la matière.

Mise en oeuvre dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités au chapitre 1, point X.

Épaisseur de la couche de liaison :

*  déterminée par l'entrepreneur : ... mm ;

*  définie par le maître d'oeuvre : entre 50 et 70 mm.

VI Couche(s) de surface en béton bitumineux - BB (enrobés à chaud)

Fourniture, transport et mise en oeuvre de béton bitumineux pour couche(s) de surface.

Sauf pour les BBM, BBTM et BBUM, les bétons bitumineux seront de type semi-grenu :

* BB 0/10 pour les épaisseurs de 6/7 cm avec minimum absolu 5 cm ;

* BB 0/14 pour les épaisseurs de 7 à 9 cm.

Pour les autres types, leur granulométrie devra être adaptée à leur épaisseur.

Composition et formulation du béton bitumineux :

* à déterminer par l'entrepreneur en fonction des différents critères à prendre en compte en la matière.

Caractéristiques antidérapantes :

*  ne sont pas à prendre en compte pour les voiries urbaines prévues au marché ;

*  sections de voies sur lesquelles la vitesse des véhicules n'est qu'occasionnellement susceptible de dépasser 80 km/h : texture fine - classe A ;

*  sections de voies sur lesquelles les vitesses sont moyennes, comprises entre 80 km/h et 120 km/h : texture moyenne - classe B.

Mise en oeuvre dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités au chapitre 1, point X.

Épaisseur de la ou des couches de surface en béton bitumineux :

*  déterminée par l'entrepreneur ;

*  prévue par le maître d'oeuvre et précisée ci-dessous.

Couche de surface mise en oeuvre en une ou deux couches selon épaisseurs.

Enrobés ultra minces - BBUM

Dosage :

* moins de 25 kg/m2 pour les 0/6 ;

* de 25 à 35 kg/m2 pour les 0/10.

Épaisseur : entre 15 et 25 mm.

Enrobés très minces - BBTM

Dosage : 45 à 65 kg/m2.

Épaisseur : entre 20 et 30 mm.

Enrobés minces - BBM

Selon norme NF P 98-132.

Épaisseur :

*  à déterminer par l'entrepreneur : ... mm ;

*  prévue par le maître d'oeuvre : 30 mm / 40 mm / 50 mm.

Enrobés semi-grenus - BBSG

Selon norme NF P 98-130.

Épaisseur :

*  à déterminer par l'entrepreneur : ... mm ;

*  prévue par le maître d'oeuvre : 50 / 60 / 70 / 80 mm.

Enrobés à module élevé - BBME

Selon norme NF P 98-141.

Épaisseur :

*  à déterminer par l'entrepreneur : ... mm ;

*  prévue par le maître d'oeuvre : 50 / 60 / 70 / 80 mm.

Enrobés drainants - BBDr - sur couche de base en grave-bitume

Selon norme NF P 98-134.

Épaisseur :

*  à déterminer par l'entrepreneur : ... mm ;

*  prévue par le maître d'oeuvre : 40 / 50 / 60 mm.

Enrobés drainants - BBDr sur couche d'enrobés classiques - BB

Selon norme NF P 98-134.

Épaisseur :

*  à déterminer par l'entrepreneur : ... mm ;

*  prévue par le maître d'oeuvre : 70 / 80 / 90 / 100 mm.

Enrobés colorés aux liants de synthèse

De type « Mexphalte » de Shell-Bitumes ou équivalent.

Teintes au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Épaisseur :

*  à déterminer par l'entrepreneur : ... mm ;

*  prévue par le maître d'oeuvre : 30 / 40 / 50 mm.

En surface continue

Par bandes ou autres surfaces discontinues

VII Couche de surface en béton bitumineux - BBC

Fourniture, transport et mise en oeuvre de béton bitumineux clouté pour couche de surface.

Couche de surface cloutée se composant :

* d'une matière en béton bitumineux ;

* d'un cloutage en gravillons prélaqués.

Matrice en béton bitumineux à granulats courants 0/6 et 0/10 ou à granulats tout calcaire 0/6,3 et 0/10.

Cloutage en gravillons laqués à 0,8 à 1 %, 10/14, 14/18 ou 16/20 selon le cas.

Épandage obligatoirement après une couche d'accrochage.

Mise en oeuvre dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités au chapitre 1, point X.

Couche de surface en enrobés cloutés - BBC, à matrice en micro-béton bitumineux 0/6

Épaisseur : 30 mm / 40 mm.

Couche de surface en enrobés cloutés - BBC, à matrice en béton bitumineux 0/10

Épaisseur : 50 mm / 60 mm.

Couche de surface en enrobés cloutés - BBC, à matrice en béton bitumineux tout calcaire 0/6,3 ou 0/10

Épaisseur : 30 / 40 / 50 / 60 mm.

VIII Couche de surface en sable enrobé clouté

Fourniture, transport et mise en oeuvre de sable enrobé clouté pour couche de surface.

Couche de surface cloutée se composant :

* d'une matière en sable enrobé ;

* d'un cloutage en gravillons prélaqués.

Matrice en sable enrobé à chaud constitué d'un mélange de sable concassé et de sable coulé, 0/4 ou 0/5.

Cloutage en gravillons laqués 0,8 à 1 %, 14/18 ou 16/20 selon le cas.

Épandage obligatoirement après une couche d'accrochage.

Mise en oeuvre dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités au chapitre 1, point X.

Épaisseur : 20 mm strictement à respecter.

IX Couche de surface en enrobés à froid - ECF ou autres usages

Fourniture, transport et mise en oeuvre d'enrobés à froid pour couche de surface ou autres usages, de fabrication en centrale ou de fabrication foraine.

Enrobés à base de granulats concassés 0/6 et 0/8 avec éventuellement un faible % de 0/10 ou pour les très faibles trafics du concassé 0/4.

Composition et formulation à définir par l'entrepreneur en fonction des différents critères à prendre en compte en la matière, et de l'usage prévu.

Enrobés de type stockable ou non selon usage prévu.

Mise en oeuvre dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités au chapitre 1, point X.

Couche de surface de voiries à faible trafic ou circulation piétonne.

Épaisseur : 15 mm.

Pour déflachage.

Pour bouchement de trous.

Pour réfection sur l'emprise de tranchées.

6*2/10 Couches de surface en asphalte coulé

I Travaux préparatoires sur le support

Exécution des travaux préparatoires sur le support, nécessaires pour permettre la mise en place de la ou des couches de surface en asphalte coulé.

Travaux à réaliser immédiatement avant la mise en place de la couche d'asphalte, comprenant notamment :

* légères réfections superficielles, si nécessaire ;

* grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une bonne mise en oeuvre de l'asphalte, s'il y a lieu ;

* balayage général.

II Reprofilage partiel et travaux préparatoires sur le support

Dans le cas de déformations légères du support, exécution d'un reprofilage partiel par apport de matériau compatible avec le matériau du support et avec la couche de surface.

Exécution manuelle ou mécanique en fonction des surfaces à traiter.

Cylindrage.

Immédiatement avant la mise en place de la couche de surface, exécution des travaux préparatoires nécessaires sur le support pour permettre la mise en place de la ou des couches de surface, notamment :

* légères réfections superficielles, si nécessaire ;

* grattage manuel ou mécanique de tout ce qui pourrait nuire à une mise en oeuvre de l'asphalte, s'il y a lieu ;

* balayage général.

III Couche d'indépendance

Fourniture et mise en place d'une couche de produit mince assurant l'indépendance du revêtement asphalte.

Produit à mettre en place :

*  résille de verre, sous revêtements routiers ;

*  papier Kraft, sous revêtements piétonniers.

IV Revêtement de surface en asphalte coulé pour circulation de véhicules

Fourniture, transport et mise en oeuvre d'un revêtement de surface en asphalte coulé sablé ou gravillonné.

Asphalte répondant à la norme NF B 84-305.

Formulation-type de l'asphalte gravillonné pour chaussée courante :

* bitume 40/50 : 8 % ;

* fines calcaires : 24 % ;

* sable 0/4 : 32 % ;

* gravillon 2/6 : 36 %.

En fonction de la destination des voiries à recouvrir, du climat, de son utilisation et des sollicitations qu'il aura à subir, le revêtement asphalte pourra avoir une formulation différente.

Il appartiendra à l'entrepreneur d'étudier la formulation la mieux adaptée à l'usage prévu et de la proposer au maître d'oeuvre.

Application en une ou deux couches aux épaisseurs nécessaires, en fonction de l'usage prévu.

Sans couche d'indépendance ou avec, celle-ci prévue séparément ci-avant.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du Cahier des Charges de l'Office des asphaltes.

Asphalte de teinte naturelle.

Revêtement en asphalte pour chaussée à circulation importante

Revêtement en deux couches :

* couche de liaison en asphalte coulé - épaisseur 25 mm ;

* couche de roulement en asphalte AC 2 - épaisseur 25 mm.

Traitement de surface :

*  par bouchardage à l'aide d'un cylindre bouchardeur ;

*  par cloutage avec gravillons concassés 2/6 légèrement pré-enrobés au bitume ;

*  par remplacement de la couche en asphalte AC 2 pour une couche de roulement en asphalte AGL ou asphalte coulé rugueux.

Revêtement en asphalte pour chaussée à circulation courante

Revêtement en une couche d'asphalte coulé.

En asphalte coulé gravillonné type AC 1

Épaisseur : 25 / 30 / 35 mm.

Traitement de surface :

*  par bouchardage à l'aide d'un cylindre bouchardeur ;

*  par cloutage avec gravillons concassés 2/6 légèrement préenrobés au bitume.

En asphalte coulé aux granulats légers type AGL

Épaisseur : 30 mm.

En asphalte coulé à forte rugosité

Épaisseur : 25 / 30 / 35 mm.

Tapis mince à base de poudre d'asphalte

Application sur l'asphalte refroidi d'un mélange de poudre d'asphalte et de gravillons 2/6 dans une épaisseur de 10 à 15 mm obtenue par cylindrage.

V Revêtement de surface en asphalte coulé pour circulation piétonne et circulation et stationnement de véhicules occasionnels

Fourniture, transport et mise en oeuvre d'un revêtement de surface en asphalte coulé.

Asphalte répondant à la norme NF P 98-145.

Composition et formulation conformes aux prescriptions du fascicule 10 du Cahier des Charges de l'Office des asphaltes.

Application sur couche d'indépendance prévue séparément ci-avant.

Mise en oeuvre conformément aux prescriptions du Cahier des Charges de l'Office des asphaltes.

Asphalte de teinte naturelle ou coloré, selon le cas.

Revêtement en asphalte pour circulation piétonne

Asphalte gravillonné dit porphyré, teinte naturelle.

Épaisseur minimale pratique : 18 mm.

Traitement de surface :

*  état de surface normale du revêtement ;

*  finition par talochage au sable très fin avant refroidissement pour obtenir une surface plus unie et mate ;

*  finition par grenaillage de la surface mettant en valeur les granulats.

Revêtement en asphalte pour circulation et stationnement de véhicules occasionnels

Asphalte gravillonné dit porphyré, teinte naturelle.

Épaisseur minimale pratique : 22 mm.

Traitement de surface :

*  état de surface normale du revêtement ;

*  finition par talochage au sable très fin avant refroidissement pour obtenir une surface plus unie et mate ;

*  finition par grenaillage de la surface mettant en valeur les granulats.

VI Coloration des revêtements de surface en asphalte

Coloration des revêtements en asphalte prévus ci-avant, compris toutes fournitures de pigments et autres produits nécessaires, et toutes sujétions de mise en oeuvre complémentaires.

Coloration par traitement de surface

Teintes au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Par peinture spéciale

Par enduit de synthèse

Coloration par incorporation de matériaux de couleur en surface

Teintes des matériaux à incorporer au choix du maître d'oeuvre dans la gamme des possibilités offertes.

Par épandage immédiatement après la coulée de gravillons naturels de couleur

*  quartzites et granits blancs ;

*  diorites bleues ;

*  gneiss rosés ;

*  grès rose foncé.

Par essaimage de paillettes ou billes multicolores sur l'asphalte chaud

* paillettes de peinture spéciales pour cet usage ;

* billes de polypropylène.

Par inclusion dans l'asphalte chaud de granulats synthétiques et autres

* granulats synthétiques ;

* billes de verre ;

* copeaux ou paillettes métalliques.

Coloration dans la masse

Par incorporation de pigments minéraux ou de synthèse selon la teinte :

* rouge ;

* blanc ;

* vert ;

* jaune ;

* bleu.

6*2/11 Enduits superficiels d'usure

Fourniture, transport et mise en oeuvre d'enduits superficiels d'usure

Travaux comprenant :

* préparation du support comprenant tous travaux nécessaires ;

* épandage du liant en 1 ou 2 couches selon la structure voulue ;

* gravillonnage en 1 ou 2 couches selon la structure voulue ;

* après exécution, ramassage des rejets,

et tous cylindrages, et tous travaux annexes et accessoires nécessaires.

Enduit superficiel monocouche simple gravillonnage

Enduit superficiel monocouche double gravillonnage

Enduit superficiel monocouche prégravillonné

Enduit superficiel bicouche

Enduit superficiel bicouche prégravillonné

6*2/12 Revêtements de sols en briques et dalles de terre cuite

I Dallage en briques de terre cuite

Fourniture et pose de briques de terre cuite pour dallage.

Briques répondant à la norme qui les concerne.

Mise en oeuvre réalisée dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités au chapitre 1, point X.

À poser sur fondation ou assise prévue ci-avant.

Sur lit de sable 0/5 à 0/8 en fonction de l'épaisseur du lit de pose.

*  Épaiss. minimale : 0,03 m.

Sur lit de sable 0/5 stabilisé compte tenu de la pente.

*  Épaiss. minimale : 0,03 m.

Sur lit de mortier au dosage de 100 à 200 kg/m3 de ciment, pour permettre une dépose aisée si nécessaire.

*  Épaiss. minimale : 0,03 m.

Garnissage des joints

*  Remplissage en sable fin 0/2 ou 0/3, de rivière de préférence, à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

*  Au mortier, par balayage de sable fin 0/2 ou 0/3, humidification et tassement du sable à l'eau, et remplissage avec un coulis de ciment ;

*  Finition des joints au fer ;

*  Au mortier par remplissage des joints avec un mélange sec de sable 0/2 ou 0/3 et de ciment, et arrosage, en complétant la hauteur du tassement au fur et à mesure.

Briques et dalles type Vaugirard ou équivalent

Type de briques : briques / dalles.

États de surface et teintes :

*  Terre de soleil unie - SU

o  Épiderme rustique uni, lisse sur la face apparente, fond ocre jaune avec des nuances de noir, marron et rouge, tons pastel

*  Terre de soleil flammée - SF

o  Épiderme rustique flammé, lisse sur la face apparente, fond ocre jaune avec des nuances de noir, marron et rouge, tons pastel

*  Terre d'Auvergne

o  Épiderme rustique flammé, lisse sur la face apparente, fond vert avec des nuances de noir, marron et rouge, tons pastel

*  Terre de Sienne

o  Épiderme rustique flammé, lisse sur la face apparente, fond rouge soutenu avec des nuances de noir et de bleu acier

*  Terre de Lune

o  Épiderme rustique flammé, lisse sur la face apparente, fond « Pain brûlé » avec une pigmentation de noir

*  Terre de rose unie - RU

o  Épiderme rustique uni, lisse sur la face apparente, fond rose avec des nuances soutenues de noir

*  Terre de rose flammée - RF

o  épiderme rustique flammé, lisse sur la face apparente, fond roseaux des nuances soutenues de noir

*  Mélange de plusieurs teintes du fabricant

o  Terre de soleil unie - SU : ... %

o  Terre de soleil flammée - SF : ... %

o  Terre d'Auvergne : ... %

o  Terre de Sienne : ... %

o  Terre de Lune : ... %

o  Terre de rose unie - RU : ... %

o  Terre de rose flammée - RF : ... %

Dispositions de pose :

*  en range droite à joints alignés ;

*  en range droite à joints alternées dite « coupe de pierre » ;

*  en chevrons ;

*  selon calepinage suivant dessin du maître d'oeuvre joint au dossier ;

*  ...

Formes et dimensions :

* Briques rectangulaires

o brique non chanfreinée - 220 × 109 × 58 épaiss.

o brique non chanfreinée - 220 × 109 × 70 épaiss.

o brique chanfreinée 1 face - 220 × 109 × 58 épaiss.

o brique chanfreinée 1 face - 220 × 109 × 70 épaiss.

o brique double chanfreinée 1 face - 220 × 109 × 58 épaiss.

o brique double chanfreinée 1 face - 220 × 109 × 70 épaiss.

o mulot chanfreiné 1 face - 220 × 58 × 58 épaiss.

o nez de marche - 220 × 105 × 58 épaiss.

* Pavés carrés

o pavé chanfreiné - 160 × 160 × 58 épaiss.

o pavé chanfreiné - 160 × 160 × 70 épaiss.

* Dalles

o dalle rectangulaire - 220 × 105 × 26 épaiss.

o dalle carrée - 220 × 220 × 26 épaiss.

o dalle carrée - 105 × 105 × 26 épaiss.

o margelle - 280 × 220 × 26 épaiss.

Briques et dalles de provenance Huguenot-Fénal type nature ou équivalent

Type de briques : briques / dalles / pavés autobloquants.

État de surface : lisse / brossée / mélange lisse et brossé.

Teintes : jaune flamme Saint-Palais.

Disposition de pose (sauf type autobloquant) :

*  en range droite à joints alignés ;

*  en range droite à joints alternés dite « coupe de pierre » ;

*  en chevrons ;

*  selon calepinage suivant dessin du maître d'oeuvre joint au dossier ;

*  ...

Formes et dimensions :

*  Briques rectangulaires

o  108 × 220 × 55 épaiss.

o  108 × 220 × 70 épaiss.

o  53 × 220 × 55 épaiss.

o  53 × 220 × 70 épaiss.

*  Pavés chanfreinés

o  120 × 120 × 55 épaiss.

o  160 × 160 × 55 épaiss.

o  160 × 160 × 70 épaiss.

*  Dalles

o  120 × 120 × 21 épaiss.

o  160 × 160 × 21 épaiss.

o  160 × 160 × 21 épaiss. fait main bombé à l'ancienne

o  105 × 220 × 21 épaiss.

*  Pièces accessoires

o  brique à bord rond

o  nez de marche - 105 × 220 × 21 épaiss.

o  nez de marche - 160 × 160 × 21 épaiss.

*  De type autobloquant

o  105 × 220 × 55 épaiss.

o  105 × 220 × 70 épaiss.

o  105 × 220 × 55 épaiss. pour rives

o  105 × 220 × 70 épaiss. pour rives

Briques de provenance Pacema ou équivalent

Type de briques : briques / pavés autobloquants

État de surface : rugueux

Teintes : Léopard / Guépard / Coq de Bruyère

Mélange de plusieurs teintes du fabricant :

*  Léopard : ... %

*  Guépard : ... %

*  Coq de Bruyère : ... %

Dispositions de pose (sauf type autobloquant) :

*  en range droite à joints alignés ;

*  en range droite à joints alternés dite « coupe de pierre » ;

*  en chevrons ;

*  selon calepinage suivant dessin du maître d'oeuvre joint au dossier ;

*  ...

Formes et dimensions :

*  Briques

o  220 × 105 × 54 épaiss.

o  220 × 54 × 54 épaiss.

*  Pièces accessoires

o  nez de marche - 220 × 105 × 54 épaiss.

o  nez de marche - 220 × 54 × 54 épaiss.

o  bordure « réducteur » - 220 × 105 × 54 épaiss.

o  quart de rond - 220 × 105 × 54 épaiss.

*  De type autobloquant

o  215 × 115 × 154 épaiss.

o  215 × 105 × 154 épaiss. pour rives

Dalles de provenance Pacema Aléonard ou équivalent

Type de dalles : carrées et rectangulaires

État de surface : lisse

Teintes :

*  dalle 300 × 300 : vieux rouge flammé ;

*  autres : vieux rouge flammé / ocre rose ;

Mélange des 2 teintes du fabricant :

*  vieux rouge flammé : ... %

*  ocre rose : ... %

Dispositions de pose :

*  en range droite à joints alignés ;

*  en range droite à joints alternés dite « coupe de pierre » ;

*  en chevrons ;

*  selon calepinage suivant dessin du maître d'oeuvre joint au dossier ;

*  ...

Formes et dimensions :

*  Dalles

o  150 × 150 × 15 épaiss.

o  205 × 205 × 15 épaiss.

o  300 × 300 × 15 épaiss.

*  Briques

o  205 × 100 × 15 épaiss.

*  Autres

o  bouchons - 100 × 100 × 15 épaiss.

o  nez de marche - 205 × 100 × 15 épaiss.

o  plinthe - 205 × 80 × 15 épaiss.

Briques de provenance des Grandes Tuileries du Rhône - IRB ou équivalent

Type de briques : briques et pavés

État de surface : lisse ou griffé

Teintes : rouge / sienne

Mélange des 2 teintes du fabricant :

*  rouge : ... %

*  sienne : ... %

Dispositions de pose :

*  en range droite à joints alignés ;

*  en range droite à joints alternés dite « coupe de pierre » ;

*  en chevrons ;

*  selon calepinage suivant dessin du maître d'oeuvre joint au dossier ;

*  ...

Formes et dimensions :

*  Rectangulaires

o  lisse chanfreiné - 220 × 110 × 55 épaiss.

o  lisse chanfreiné - 220 × 110 × 65 épaiss.

o  lisse non chanfreiné - 220 × 110 × 55 épaiss.

o  lisse non chanfreiné - 220 × 110 × 65 épaiss.

o  griffé non chanfreiné - 220 × 105 × 55 épaiss.

*  Carrées

o  lisse chanfreiné - 120 × 120 × 55 épaiss.

o  lisse chanfreiné - 160 × 160 × 55 épaiss.

o  lisse chanfreiné - 160 × 160 × 65 épaiss.

II Façon d'ouvrages d'écoulement d'eau dans sols en briques

Ouvrages d'écoulement d'eau réalisés dans le dallage, de largeur constante et avec pente régulière.

Avec emploi de briques ou dalles de dimensions adaptées.

Cunette d'allure arrondie, largeur 0,15 à 0,25 m

Caniveau ouvert à 2 dévers, largeur 0,30 à 0,40 m

6*2/13 Revêtements de sols en carrelage et en mosaïque de carreaux cassés

Revêtements de sols en carrelage scellé

Fourniture et pose de carrelage scellé au mortier.

Carrelages répondant aux normes qui les concernent.

Mise en oeuvre réalisée dans les conditions définies aux « Documents contractuels » cités au chapitre 1, point X.

À poser sur fondation ou assise prévue ci-avant.

Sur lit de sable 0/5 à 0/8 en fonction de l'épaisseur du lit de pose.

*  Épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de sable 0/5 stabilisé compte tenu de la pente.

*  Épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de mortier.

*  Épaisseur minimale : 0,03 m.

Coulage des joints

*  au coulis ou mortier pour joints conformes à l'art. 4.6 du DTU no 52.1 ;

*  en ciment blanc ;

*  au mortier ou coulis spécial pour joints.

Carrelage en grès-cérame fin vitrifié

Carrelage carré 5 × 5 cm lisse, sur trame ou sur papier.

Teintes : .....

Carrelage carré 5 × 5 cm antidérapant, sur trame ou sur papier.

Teintes : .....

Carrelage hexagonal 5 × 5 cm lisse, sur trame ou sur papier.

Teintes : .....

Carrelage hexagonal 5 × 5 cm antidérapant, sur trame ou sur papier.

Teintes : .....

Carrelage carré 10 × 10 cm lisse.

Teintes : .....

Carrelage carré 10 × 10 cm antidérapant.

Teintes : .....

Carrelage hexagonal 10 × 10 cm lisse.

Teintes : .....

Carrelage hexagonal 10 × 10 cm antidérapant.

Teintes : .....

Carrelage carré 15 × 15 cm lisse.

Teintes : .....

Carrelage carré 15 × 15 cm antidérapant.

Teintes : .....

Carrelage hexagonal 15 × 15 cm lisse.

Teintes : .....

Carrelage hexagonal 15 × 15 cm antidérapant.

Teintes : .....

Carrelage carré 20 × 20 cm lisse.

Teintes : .....

Carrelage carré 20 × 20 cm antidérapant.

Teintes : .....

Carrelage en grès émaillé ou grès étiré

Carrelage en grès émaillé 20 × 20 cm.

Teintes : .....

Carrelage en grès émaillé 30 × 30 cm.

Teintes : .....

Carrelage en grès émaillé .....

Teintes : .....

Carrelage en grès étiré 20 × 20 cm.

Teintes : .....

Carrelage en grès étiré 25 × 25 cm.

Teintes : .....

Carrelage en grès étiré .....

Teintes : .....

Carrelage en grès d'Alsace 20 × 20 cm.

Teintes : .....

Carrelage en grès d'Alsace 24 × 24 cm.

Teintes : .....

Plinthe en carrelage grès - cérame fin vitrifié - Pose scellée

Fourniture et pose de plinthe en grès - cérame fin vitrifié à bord rond ou bord vif, compris toutes pièces d'angles le cas échéant.

Pose scellée au mortier.

Coulage des joints.

Plinthe droite de 5 cm hauteur - bord rond.

Teintes : .....

Plinthe droite de 7 cm hauteur - bord rond.

Teintes : .....

Plinthe droite de 10 cm hauteur - bord rond.

Teintes : .....

Plinthe à gorge de 10 cm hauteur - bord rond.

Teintes : .....

Plinthe à recouvrement de 7 cm hauteur - bord rond.

Teintes : .....

Plinthe droite en carreaux de 5 × 5 cm - hauteur 5 cm, à bord vif.

Teintes : .....

Plinthe droite en carreaux de 10 × 10 cm - hauteur 10 cm, à bord vif.

Teintes : .....

Façon d'ouvrages d'écoulement d'eau dans sols en carrelage

Ouvrages d'écoulement d'eau réalisés dans le dallage, de largeur constante et avec pente régulière.

Avec emploi de carrelage de formats adaptés.

Cunette d'allure arrondie, largeur 0,15 à 0,25 m.

Caniveau ouvert à 2 dévers, largeur 0,30 à 0,40 m.

Revêtements de sols en mosaïque de carreaux cassés

Fourniture et pose de revêtement de sol en mosaïque de carreaux cassés.

Matériaux répondant aux normes qui les concernent.

Mise en oeuvre réalisée dans les conditions définies aux documents contractuels cités en tête du présent document.

Mosaïque constituée d'éléments irréguliers de toutes nuances mais de même choix et de même épaisseur, de carrelage ou de marbre selon le cas.

Composition avec semis sans motifs décoratifs ni division par panneaux.

Pour chaque élément, l'un quelconque des côtés ne pourra être :

*  inférieur à 35 mm ni supérieur à 70 mm ;

*  inférieur à 50 mm ni supérieur à 100 mm ;

*  inférieur à ... mm ni supérieur à ... mm.

Les joints entre éléments seront aussi réduits que possible et ne devront en aucun point dépasser :

*  une largeur de 7 mm ;

*  une largeur de ... mm ;

À poser sur fondation ou assise prévue ci-avant.

Sur lit de sable 0,5 à 0,8 en fonction de l'épaisseur du lit de pose.

*  Épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de sable 0/5 stabilisé aux liants hydrauliques.

*  Épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de mortier au dosage de 100 à 200 kg/m3 de ciment, pour permettre une dépose aisée si nécessaire.

*  Épaisseur minimale : 0,03 m.

Coulage des joints :

*  au coulis ou mortier pour joints conformes à l'art. 4.6 du DTU no 52.1 ;

*  en ciment blanc ;

*  au mortier ou coulis spécial pour joints.

Mosaïque de carreaux cassés de grès-cérame vitrifié

Choix : déclassé / bon choix

Teintes : toutes teintes unies / autres que unies / dans les tons ...

Épaisseurs :

*  jusqu'à 8 mm ;

*  de 9 à 11 mm ;

*  de plus de 11 mm.

Mosaïque de carreaux cassés de grès émaillé

Choix : déclassé / bon choix.

Teintes : dans les tons ..... / toutes teintes.

Épaisseurs :

*  jusqu'à 10 mm ;

*  de 11 à 15 mm ;

*  de plus de 15 mm.

Mosaïque de carreaux cassés de grès étiré

Choix : déclassé / bon choix.

Teintes : dans les tons ..... / toutes teintes.

Épaisseurs :

*  jusqu'à 10 mm ;

*  de 11 à 15 mm ;

*  de plus de 15 mm.

Mosaïque de carreaux cassés de marbre non gélif

Choix : déclassé / bon choix.

Teintes : dans les tons ..... / toutes teintes.

Finition : adoucie / polie / égrisée.

Ponçage : ponçage après pose / sans ponçage après pose.

Épaisseurs :

*  20 mm ;

*  30 mm.

Mosaïque de carreaux cassés de granit

Choix : déclassé / choix courant.

Teintes : dans les tons ..... / toutes teintes.

Finition : adoucie / polie / égrisée / grenaillée / rustique.

Ponçage après pose / sans ponçage après pose.

Épaisseurs :

*  20 mm ;

*  30 mm ;

*  40 mm.

Rives ou raccordements rectilignes de la mosaïque de carreaux cassés

Façon de rive rectiligne ou raccordement rectiligne de mosaïque de carreaux cassés avec revêtements d'autre nature.

Incorporation de bandes d'éléments réguliers dans la mosaïque de carreaux cassés

Incorporation d'éléments réguliers dans la mosaïque de carreaux cassés, compris sujétions de raccordement des 2 rives rectilignes.

Compris fourniture des éléments réguliers.

*  largeur de la bande : ...

Façon d'ouvrages d'écoulement d'eau dans mosaïque de carreaux cassés

Ouvrages d'écoulement d'eau réalisés dans le dallage, de largeur constante et avec pente régulière.

Avec emploi d'éléments de dimensions adaptées.

Cunette d'allure arrondie, largeur 0,15 à 0,25 m.

Caniveau ouvert à 2 dévers, largeur 0,30 à 0,40 m.

6*2/14 Revêtements de sols en pavés

I Pavages en pavés de roches naturelles

Fourniture et pose de pavage en roche naturelle.

Pavés répondant à la norme qui les concerne, et satisfaisant aux dispositions de l'article 6 du fascicule 29 du CCTG.

Mise en oeuvre réalisée dans les conditions définies au CCTG - fascicule 29.

À poser sur support comportant la ou les pentes et étant à la portance voulue, constitué par :

*  corps de chaussée prévu ci-avant ;

*  couche d'assise prévue ci-avant ;

*  assise en béton prévue ci-avant ;

*  terrain naturel damé ou stabilisé prévu ci-avant.

Pose sur le support ci-dessus :

Sur lit de sable 0/5 à 0/8 en fonction de l'épaisseur du lit de pose :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de sable 0/5 stabilisé, compte tenu de la forte pente :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de concassé 2/4 ou 3/5 sans finis, compte tenu des sollicitations auxquelles le pavage sera soumis :

* épaisseur environ : 0,10 m, mise en oeuvre en deux couches, la première compactée, la seconde non compactée.

Sur lit de mortier au dosage de 100 à 200 kg/m3 de ciment, pour permettre une dépose aisée, si nécessaire :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Garnissage des joints :

*  remplissage en sable fin 0/2 ou 0/3 de rivière de préférence à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

*  au bitume après balayage de sable fin 0/2 ou 0/3 dans les joints, application de bitume à raison de 300 g/m2 environ et finition par saupoudrage de granulats fins de porphyre ou équivalent ;

*  au mortier, par balayage de sable fin 0/2 ou 0/3, humidification et tassement du sable à l'eau, et remplissage avec un coulis de ciment ;

*  finition des joints au fer ;

*  au mortier par remplissage des joints avec un mélange sec de sable 0/2 ou 0/3 et de ciment, et arrosage, en complétant la hauteur du tassement au fur et à mesure.

Pavés en granit neufs

Type de pavés :

*  brut, à six faces de finition éclatée ;

*  à une face flammée ou sciée, les autres faces brutes ;

*  à une face flammée ou sciée, les autres faces sciées/éclatées.

Teintes courantes :

* gris clair / gris bleu / rosé de Senones.

De provenance des Graniteries Petitjean SA ou équivalent.

Disposition de pose :

*  en rangée droite ;

*  en arc de cercle ;

*  en circulaire concentrique ;

*  en queue de paon ;

*  en écaille ;

*  en « V »

*  en chevrons.

Dimensions :

Pavés :

*  4 × 6 cm ;

*  6 × 8 cm ;

*  8 × 10 cm ;

*  9 × 11 cm ;

Boutisses :

*  10 × 20 cm ;

*  14 × 20 cm ;

*  14 × 30 cm.

Pavés en granit anciens de réemploi

Type de pavés :

* pavés de réemploi avec ou sans face neuve, selon le cas.

De provenance Les Grès de l'Île-de-France ou équivalent.

Disposition de pose :

*  en rangée droite ;

*  en arc de cercle ;

*  en circulaire concentrique.

Dimensions :

Pavés :

*  8 × 10 × 10 cm ;

*  14 × 14 × 10 cm ;

*  14 × 20 × 14 cm ;

*  14 × 30 × 14 cm ;

*  20 × 20 cm.

Demi-pavés ;

*  8 × 10 × 5 cm ;

*  14 × 20 × 7 cm - face neuve ;

*  14 × 20 × 7 cm - face ancienne ;

*  14 × 14 × 10 cm - face neuve.

Pavés en grès de Fontainebleau neufs

Type de pavés :

*  taille main 1er choix ;

*  tranché machine.

Teintes :

* teintes courantes au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

De provenance Les Grès de l'Île-de-France ou équivalent.

Dispositions de pose :

*  en rangée droite ;

*  en arc de cercle ;

*  en circulaire concentrique ;

*  en queue de paon ;

*  en écaille ;

*  en « V » ;

*  en chevrons.

Dimensions :

* Taille main :

Pavés :

*  15 × 15 × 10 cm ;

*  20 × 10 × 10 cm.

Boutisses :

*  20 × 30 × 10 cm ;

ou

Tranché machine :

Pavés :

*  8 × 10 × 10 cm ;

*  14 × 14 × 7 cm ;

*  14 × 20 × 7 cm ;

*  20 × 20 × 9 cm ;

*  23 × 23 × 10 cm ;

*  20 × 30 × 10 cm.

Pavés en grès de Fontainebleau anciens de réemploi

Type de pavés :

* pavés de réemploi, avec ou sans face neuve, selon le cas.

De provenance Les Grès de l'Île-de-France ou équivalent.

Disposition de pose :

*  en rangée droite ;

*  en arc de cercle ;

*  en circulaire concentrique.

Dimensions :

Pavés :

*  8 × 10 cm ;

*  14 × 20 × 14 cm ;

*  10 × 20 × 16 cm ;

*  20 × 20 × 20 cm ;

*  20 × 30 × 14 cm ;

*  mélange de pavés grès.

Demi-pavés :

*  14 × 20 × 7 cm - face ancienne ;

*  14 × 14 × 7 cm - face ancienne ;

*  14 × 14 × 7 cm - face neuve ;

*  10 × 20 × 7 cm - face ancienne ;

*  10 × 20 × 7 cm - face neuve ;

*  20 × 20 × 10 cm - face ancienne ;

*  20 × 20 × 10 cm - face neuve ;

*  mélange de demi-pavés grès recoupés face neuve ;

*  mélange de pavés grès-granit ;

*  mélange de pavés toutes dimensions.

Pavés en grès d'Alsace neufs

Type de pavés :

* à quatre faces sciées et deux faces éclatées.

Teintes :

*  rouge / gris / bigarré / blanc.

De provenance Schneider et Fils ou équivalent.

Disposition de pose :

*  droite ;

*  circulaire concentrique ;

*  en arc.

Dimensions :

*  10 × 10 × 10 cm ;

*  12 × 12 × 12 cm ;

*  14 × 14 × 10 cm.

II Pavages en pavés de béton carrés ou rectangulaires

Fourniture et pose de pavages en béton préfabriqués.

Pavés préfabriqués en béton teinté dans la masse ou avec agrégats de pierre naturelle, selon le cas, répondant aux normes qui les concernent et aux dispositions du fascicule 29 du CCTG.

Pavés comportant des ergots d'espacement ou écarteurs, ou non, selon le fabricant.

Mise en oeuvre à réaliser conformément aux prescriptions du Guide de conception et de réalisation de la FIB et aux dispositions du fascicule 29 du CCTG.

À poser sur support comportant la ou les pentes et étant à la portance voulue, constitué par :

*  corps de chaussée prévu ci-avant ;

*  couche d'assise prévue ci-avant ;

*  assise en béton prévue ci-avant ;

*  terrain naturel damé ou stabilisé prévu ci-avant.

Pose sur le support ci-dessus :

Sur lit de sable 0/5 à 0/8, en fonction de l'épaisseur du lit de pose :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de sable 0/5 stabilisé, compte tenu de la forte pente :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de concassé 2/4 ou 3/5 sans finis, compte tenu des sollicitations auxquelles le pavage sera soumis :

* épaisseur environ : 0,10 m, mise en oeuvre en deux couches, la première compactée, la seconde non compactée.

Sur lit de mortier au dosage de 100 à 200 kg/m3 de ciment, pour permettre une dépose aisée si nécessaire :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Garnissage des joints :

*  remplissage en sable fin 0/2 ou 0/3 de rivière de préférence, à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

* remplissage en granulats gonflants avec l'humidité ambiante, mélange à proposer par l'entrepreneur, constitué en général de sable concassé de minéraux à corps creux de granulométrie 0/2 ou 0/3 ;

*  au mortier, par balayage de sable fin 0/2 ou 0/3, humidification et tassement du sable à l'eau, et remplissage avec un coulis de ciment ;

* finition des joints au fer ;

*  au mortier par remplissage des joints avec un mélange sec de sable 0/2 ou 0/3 et de ciment, et arrosage, en complétant la hauteur du tassement au fur et à mesure.

Pavés en béton, carrés ou rectangulaires

Mise en oeuvre manuelle.

Disposition de pose :

Pavés carrés :

*  droite, à joints droits ou joints décalés ;

*  en arc de cercle ;

*  en circulaire concentrique.

Pavés rectangulaires :

*  droite à joints droits ou joints décalés ;

*  à joints décalés pose à 45°, avec éléments dits « mitre » en rives ;

*  en équerre avec éléments dits « mitre » en rives ;

*  .....

Type sans ergots d'espacement ou écarteurs

De provenance admise à la marque NF à proposer par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'oeuvre.

Teinte : gris / brun / rouge / ocre / anthracite / flammé / .....

Dimensions :

*  10 × 10 cm ou approchant ;

*  12 × 12 cm ou approchant ;

*  15 × 15 cm ou approchant ;

*  10 × 20 cm ou approchant ;

*  12 × 24 cm ou approchant ;

*  ...

*  ...

Type avec ergots d'espacement ou écarteurs

De provenance admise à la marque NF à proposer par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'oeuvre.

Teinte : gris / brun / rouge / ocre / anthracite / flammé / .....

Dimensions :

*  10 × 10 cm ou approchant ;

*  12 × 12 cm ou approchant ;

*  15 × 15 cm ou approchant ;

*  10 × 20 cm ou approchant ;

*  12 × 24 cm ou approchant ;

*  ...

*  ...

De provenance Monvoisin ou équivalent

Type : sans ergots d'espacement ou écarteurs.

Modèle « Nostalit » ou équivalent - aspect grainé - arêtes arrondies

Teinte : gris / ocre / autres coloris sur demande.

Dimensions :

* pavés carrés : 12 × 12 cm ;

* pavés rectangulaires : 12 × 18 cm.

Modèle « Alexandrin » ou équivalent - aspect gros grains - arêtes arrondies

Teinte : gris / rouge / brun / anthracite / ocre / pierre / jaune.

Dimensions :

* 12 × 12 × 6 cm.

Modèle « Tradition » ou équivalent - aspect gros grains - arêtes arrondies

Teinte : gris / rouge / brun / anthracite / ocre / pierre / jaune.

Dimensions :

* 178 × 178 × 60 mm.

Modèle « Campus » ou équivalent - aspect gros grains - arêtes arrondies

Teinte : gris.

Dimensions :

* 15 × 30 × 6 cm ;

* 15 × 30 × 8 cm ;

* 15 × 15 × 6 cm - sur demande ;

* 15 × 15 × 8 cm - sur demande.

Modèle « Domino » ou équivalent - aspect brique - arêtes arrondies

*  Teinte : gris / rouge / anthracite / ocre.

Dimensions :

o 68 × 210 × 80 mm.

*  Teinte : gris / rouge / brun / anthracite / ocre / pierre / jaune.

Dimensions :

o 89 × 178 × 60 mm.

De provenance Girard-Sopreva ou équivalent

Type : sans ergots d'espacement ou écarteurs.

Modèle « Alesiat » ou équivalent - aspect rustique bosselé

Teinte : flammé / rouge / ocre.

Dimensions :

* 12 × 12 × 6 cm ;

* 12 × 24 × 6 cm ;

* 24 × 24 × 6 cm.

Modèle « Vendôme » ou équivalent - aspect rustique - arêtes épaufrées

Teinte : selon dimensions.

Dimensions :

*  12,5 × 12,5 × 8 cm - couleur flammé (ocre-gris) ;

*  17,5 × 21 × 6 cm - couleur flammé (parme-gris).

Modèle « Pavé » ou équivalent - aspect grainé - arêtes chanfreinées

Teinte : gris / rouge / ocre :

* flammé (rouge-noir) / flammé (rouge-ocre).

Dimensions :

*  12 × 12 × 6 cm ;

*  12 × 24 × 6 cm ;

*  24 × 24 × 6 cm.

De provenance Silix ou équivalent

Modèle « Baroco » ou équivalent - à irrégularités géométriques et relief en surface.

Type : sans ergots d'espacement ou écarteurs.

Teinte à plusieurs nuances dans chaque teinte :

*  gris / rouge / brun / terre de Sienne / ton pierre / grès des Vosges.

Dimensions :

*  12,5 × 12 × 6 cm ;

*  12,5 × 13 × 6 cm ;

*  12,5 × 14 × 6 cm ;

*  12,5 × 15 × 6 cm ;

*  12,5 × 16 × 6 cm ;

*  12,5 × 17 × 6 cm ;

*  12,5 × mélange toutes longueurs × 6 cm.

De provenance Spauer et Schiff ou équivalent

Type : modèle « Agora » comportant écarteur :

* autres modèles sans ergots d'espacement ou écarteur.

Modèle « Agora » ou équivalent - aspect grès à l'effet vieille pierre - arêtes épaufrées

Teinte : ocre / jaune / rouge / brun / mélange.

Dimensions :

*  16 × 16 × 8 cm ;

*  16 × 24 × 8 cm ;

*  24 × 24 × 8 cm.

Modèle « Athéna » ou équivalent - aspect vieilli et patiné - arêtes arrondies

Teinte : ocre / rouge / brun / mélange.

Dimensions :

*  13 × 6,5 × 8 cm ;

*  13 × 13 × 8 cm ;

*  13 × 19,5 × 8 cm ;

*  pour rosace - épaisseur 8 cm ;

*  pour queue de paon - épaisseur 8 cm.

Modèle « Olympe » ou équivalent - aspect légèrement bosselé - arêtes adoucies

Teinte : brun en ton et demi-ton.

Dimensions :

*  13 × 6,5 × 8 cm ;

*  13 × 13 × 8 cm ;

*  13 × 19,5 × 8 cm ;

*  pour rosace - épaisseur 8 cm ;

*  pour queue de paon - épaisseur 8 cm.

De provenance Cilor ou équivalent

Type : sans ergots d'espacement ou écarteurs.

Modèle « Monocouche rectangle » ou équivalent - aspect grainé - arêtes chanfreinées

Teinte : terre de Sienne / quartz blanc / rouge.

Dimensions :

* 10 × 20 × 6 cm.

Modèle « Bicouche Rectangle » ou équivalent - aspect grainé - arêtes chanfreinées

Teinte : terre de Sienne / quartz blanc / rouge / brun.

Dimensions :

*  10 × 20 × 6 cm ;

*  10 × 20 × 8 cm.

De provenance Sobepre - Sabla ou équivalent

Type : avec écarteurs.

Modèle « Pavérue » ou équivalent - aspect grainé - arêtes chanfreinées

Teinte : brun / rouge / ocre / gris.

Dimensions :

*  14 × 14 × 12 cm ;

*  14 × 21 × 12 cm pour boutisses.

Modèle « Modul'8 de base » ou équivalent - aspect bosselé - arêtes arrondies

Teinte : Artois / Mont d'Or / Étretat.

Dimensions :

*  14 × 7 × 8 cm ;

*  14 × 14 × 8 cm ;

*  14 × 21 × 8 cm.

Modèle « Modul'8 granité » ou équivalent - aspect granité - arêtes arrondies

Teinte : granité blanc / porphyre rouge / quartz blanc / marbre noir.

Dimensions :

*  14 × 14 × 8 cm.

III Revêtement de sol en pavés autobloquants

Fourniture et pose de revêtement de sol en pavés autobloquants en béton préfabriqués.

Pavés préfabriqués en béton teinté dans la masse ou avec agrégats de pierre naturelle selon le cas, répondant aux normes qui les concernent, et aux dispositions du fascicule 29 du CCTG.

Pavés avec ou sans ergots d'espacement ou écarteurs selon le fabricant.

Pose manuelle ou pose mécanique au choix de l'entrepreneur.

Mise en oeuvre à réaliser conformément aux prescriptions du guide de conception et de réalisation de la FIB et aux dispositions du fascicule 29 du CCTG.

Pose des pavés unidirectionnels perpendiculairement au sens de la circulation.

À poser sur support comportant la ou les pentes et étant à la portance voulue, constitué par :

*  corps de chaussée prévu ci-avant ;

ou

*  couche d'assise prévue ci-avant ;

ou

*  assise en béton prévue ci-avant ;

ou

*  terrain naturel damé ou stabilisé prévu ci-avant.

Pose sur le support ci-dessus

Sur lit de sable 0/5 à 0/8 en fonction de l'épaisseur du lit de sable

Épaisseur minimale : 0,03 m.

ou

Pose de sable 0/5 stabilisé compte tenu de la forte pente

Épaisseur minimale : 0,03 m.

ou

Pose sur lit de concassé 2/4 ou 3/5 sans fines, compte tenu des sollicitations auxquelles le pavage sera soumis

Épaisseur minimale : 0,03 m.

ou

Épaisseur environ : 0,10 m, mise en oeuvre en 2 couches, la première compactée, la seconde non compactée.

Garnissage des joints :

*  joints minces remplis en sable fin 0/2 ou 0/3 de rivière de préférence dans le cas de pose sur lit de sable ;

ou

*  joints minces remplis en sable fin 0/2 ou 0/3 aggloméré afin d'éviter qu'il glisse dans le lit de pose en concassés.

Pavés en béton, de forme « T » et de formes diverses selon les fabricants mais toujours autobloquants, de type unidirectionnels et décoratifs ou de type multidirectionnels.

Dispositions de pose aux choix du maître d'ouvrage dans la gamme des dispositions possibles dans la forme et le modèle concernés.

Modèle « I » pour circulation véhicules et piétons

De provenance admise à la marque NF à proposer par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'ouvrage.

Teinte : gris / brun / rouge / ocre / anthracite.

Dimensions :

*  ... × 6 à 8 cm ;

*  ... × 6 à 8 cm ;

*  ... × 6 à 8 cm.

Modèle « I » pour circulation piétons

De provenance admise à la marque NF à proposer par l'entrepreneur à l'agrément du maître d'oeuvre.

Teinte : gris / brun / rouge / ocre / anthracite.

Dimensions :

*  ... × 5 cm ;

*  ... × 5 cm ;

*  ... × 5 cm.

De provenance des Ets Monvoisin ou équivalent - Forme « I » - gamme colorée

Type : avec écarteurs.

Gamme colorée

Teinte : anthracite / brun / gris / jaune / ocre / rouge / pierre.

Modèle « Accord » - épaisseur : 5 cm

Modèle « Cadence » - épaisseur : 6 cm

Modèle « Trafic » - épaisseur : 8 cm

De provenance des Ets Monvoisin ou équivalent - Forme « I » - gamme minérale

Type : avec écarteurs.

Gamme minérale

Teinte : granit gris / blanc des Pyrénées / corail / moucheté rouge / rouge de Bourgogne / granité noir / vert quartz / violine.

Modèle « Accord » - épaisseur : 5 cm

Modèle « Cadence » - épaisseur : 6 cm

Modèle « Trafic » - épaisseur : 8 cm

De provenance Vadel Queguigner ou équivalent - Forme analogue « I »

Type : avec écarteurs.

Gamme colorée

Teinte : gris / jaune / rouge / flammé gris / flammé jaune.

Modèle « CK » ou équivalent

Dimensions : 20 × 14,5 × 6,3 cm.

Modèle « CK Jardin » ou équivalent

Dimensions : 20 × 14,5 × 4,5 cm.

De provenance des Ets Silix ou équivalent - Forme rectangulaire à bords pour autoblocage

Type : sans écarteurs.

Gamme colorée - modèle Sipav

Teinte : gris / rouge / terre de Sienne.

Dimensions : 252 × 136,5 × 60 mm.

De provenance des Ets Centribeton ou équivalent

Type : sans écarteurs.

Gamme colorée

Teinte : gris naturel / ocre jaune / saumon / rouge / noir / brun / vert.

Modèle « I » pour circulation véhicules et piétons

Dimensions : 200 × 142 × 80 mm.

Modèle « I » pour circulation piétons

Dimensions : 200 × 142 × 60 mm.

Modèle rectangulaire à bords pour autoblocage

Dimensions : 230 × 115 × 60 mm.

6*2/15 Revêtements de sols en dalles

I Dalles en pierre ou roche naturelle

Fourniture et pose de dalles en pierre ou roche naturelle.

Dalles répondant aux normes qui les concernent et satisfaisant aux dispositions du fascicule 29 du CCTG.

À poser sur support comportant la ou les pentes prévues et étant à la portance voulue, constitué par :

*  corps de chaussée prévu ci-avant ;

*  couche d'assise prévue ci-avant ;

*  assise en béton prévue ci-avant

*  terrain naturel damé ou stabilisé prévu ci-avant.

Pose sur le support ci-dessus :

Sur lit de sable 0/5 à 0/8 en fonction de l'épaisseur du lit de pose :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de sable 0/5 stabilisé aux liants hydrauliques :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit en pierres concassées 2/4 ou 3/5 sans fines :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de mortier au dosage de 150 à 200 kg de ciment :

* épaisseur minimale : 0,04 m.

Sur lit de mortier de ciment blanc ou mortiers spéciaux ne tachant pas la pierre.

Garnissage des joints :

*  en sable fin 0/2 ou 0/3 de rivière de préférence, à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

*  en mortier au dosage de 350 kg de ciment, ou 400 kg de chaux hydraulique ou 400 kg de bâtard chaux-ciment ;

*  en ciment blanc ou mortiers spéciaux ne tachant pas la pierre.

Largeur des joints :

* largeur minimale : 5 mm.

Finition du parement :

* selon précisions ci-après pour chaque nature de matériau.

Dalles en pierre de roche naturelle répondant à la norme NF B 10-601 pour l'emploi envisagé.

De provenance Rocamat ou équivalent

Dalles en pierre calcaire de Massangis roche jaune

Aspect : ton jaune bistre moyen avec très peu de coquilles blanches ou noires, grain moyen.

No d'identification : 8 à 10.

Finition du parement : adouci / bouchardé / bossagé / ciselé / smillé.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre calcaire de Saint-Maximin liais dur

Aspect : grain fin dans pâte compacte, nombreux trous de coquilles petits, moyens ou gros sur fond crème uni.

No d'identification : 7 à 9.

Finition du parement : adouci.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière de Comblanchien ramagé

Aspect : calcaire à grain compact très fin, contenant des fossiles.

No d'identification : 10 à 11,5.

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière de Comblanchien LM

Aspect : calcaire compact à grain très fin.

No d'identification : 10 à 11,5.

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière de Buxy ambrée

Aspect : ocre jaune doré, pâte compacte à grain serré et fin, à petits débris de fossiles.

No d'identification : 9 à 11.

Finition du parement : adouci / poli / bouchardé / ciselé / flammé / layé / smillé.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière de Buxy cendrée (ou gris bleu)

Aspect : pâte compacte à grains serrés et fins sur fond gris-bleu.

No d'identification : 9 à 11.

Finition du parement : adouci / poli / bouchardé / ciselé / flammé / layé / smillé.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière Jaune de Valore

Aspect : fond beige doré avec quelques coquilles grises et parfois des veines cristallines.

No d'identification : 13.

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en marbre de Sainte-Anne

Aspect : tonalité générale gris foncé sur la base d'un gris souris avec des taches blanches plus ou moins grandes.

No d'identification : 11 à 13.

Finition du parement : adouci / poli / bouchardé.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en marbre noir Cihigue

Aspect : grain fin, tonalité généralement noire avec quelques filaments blancs, ou fond gris légèrement pastillé, très compact.

No d'identification : /

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en marbre Payolle irisé

Aspect : fond gris vert avec veines schisteuses.

No d'identification : /

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en marbre Languedoc incarnat

Aspect : fond rose foncé tirant sur le rouge écarlate avec des taches blanches cristallines de formes irrégulières mais généralement allongées.

No d'identification : /

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en granit vert tropical

Aspect : à dominante verte plus ou moins foncée.

Finition du parement : égrisé / adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en granit violet tropical

Aspect : roche à grain fin alliant les teintes violettes et verdâtres.

Finition du parement : égrisé / adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en granit Jacaranda

Aspect : à dominante grise et rose foncé.

Finition du parement : égrisé / adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

De provenance Guinet-Derriaz ou équivalent

Dalles en pierre marbrière de Saint-Martin Belleroche

Aspect : couleur gris beige rougeâtre, grain moyen ou fin cristallin.

No d'identification : 12,5.

Finition du parement : égrisé / adouci / poli / bossagé.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière de Drom - Revermont ou Chandolin

Aspect : blanc grisâtre à blanc jaunâtre avec parfois des veines ou des rosées, pâte fine avec quelques géodes.

No d'identification : 13.

Finition du parement : égrisé / adouci / poli / bossagé.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière de Rocheret, Rocheret bayadère et Roc argent

Aspect : fond jaune, gris ou jaune et gris ou même légèrement rosé, avec parfois veinage rosé, pâte fine et compacte.

No d'identification : 13.

Finition du parement : égrisé / adouci / poli / bossagé.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre marbrière de Montalieu-Villebois

Aspect : ton brun jaune ou brun gris avec taches jaunâtres, strates brunes moyennes ou grosses, compact, pâte fine.

No d'identification : 12,5.

Finition du parement : égrisé / adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en marbre Rouge antique

Aspect : fond rouge brun ou rouge acajou pommelé avec des veines blanches ou brunes avec filonnets de calcite, fossiles blancs.

No d'identification : /

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en marbre de Cévenol

Aspect : fond gris plus ou moins foncé avec quelques taches rosées.

No d'identification : /

Finition du parement : adouci / poli.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

De provenance Sogepierre - Francepierre ou équivalent

Dalles en pierre calcaire de Magny dorée ou Magny jaune

Aspect : doré clair ou doré jaune, grain moyen avec des petits trous, ou jaune ou jaune rosé, légèrement ramagé, grain moyen avec des petits trous.

No d'identification : 8 à 9.

Finition du parement : égrisé / adouci.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre calcaire d'Ampilly

Aspect : beige roux à grain moyen pouvant comporter des petits trous peu nombreux.

No d'identification : 11,5.

Finition du parement : égrisé / adouci.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en pierre calcaire de Beauval

Aspect : teinte gris clair ou beige, ramagé ocre, grain rond.

No d'identification : 8 à 10.

Finition du parement : égrisé / adouci.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

De provenance des graniteries Petitjean ou équivalent

Dalles en granit des Vosges - gris bleu des Vosges

Aspect : gris bleu.

Type : dalles à tour scié / dalles à tour clivé.

Finition du parement : égrisé / adouci / flammé / grenaillé ou rustique.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

Dalles en granit des Vosges - rosé de Senones

Aspect : rosé.

Type : dalles à tour scié / dalles à tour clivé.

Finition du parement : égrisé / adouci / flammé / grenaillé ou rustique.

Ponçage après pose : oui / non.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

* Bandes :

o  150 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  200 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  300 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm ;

o  400 mm × 400 à 800 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm.

De provenance en granit, à proposer par l'entrepreneur

Dalles en granit de provenance à proposer à l'agrément du maître d'oeuvre

Aspect : à proposer.

Finition du parement : dalles sciées : adouci / flammé / grenaillé ; dalles clivées : éclaté / flammé / grenaillé.

Calepinage : non / selon dessin du maître d'oeuvre.

Dimensions :

* Dalles carrées :

o  300 × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm / 40 mm ;

o  400 × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm / 40 mm / 50 mm ;

o  500 × 500 mm - épaisseur : 30 mm / 40 mm / 50 mm.

* Dalles rectangulaires :

o  150 mm × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm / 40 mm ;

o  200 mm × 300 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm / 40 mm ;

o  200 mm × 400 mm - épaisseur : 20 mm / 30 mm / 40 mm ;

o  300 mm × 600 mm - épaisseur : 30 mm / 40 mm / 50 mm.

II Plinthes en pierre ou roche naturelle

Fourniture et pose de plinthes en pierre ou roche naturelle.

Sur support en maçonnerie non à la charge de l'entreprise :

* brossage et nettoyage du support ;

* pose et scellement des plinthes au mortier de ciment.

Angles rentrants et sortants réalisés à coupe d'onglet.

Scellement de la plinthe uniquement sur le support vertical afin de ne pas bloquer le joint périphérique du revêtement de sol.

Respect des joints de dilatation, le cas échéant, et exécution de joints de fractionnement tous les 8,00 m environ.

Type de plinthe : droite / à chanfrein.

Nature et provenance du matériau :

Dimensions :

*  hauteur : 60 mm / 80 mm / 100 mm ;

*  épaisseur : 10 mm / 15 mm / 20 mm.

* Plinthe droite.

* Plinthe rampante à crémaillère, 1 pièce pour 2 marches.

* Plinthe à redan de hauteur de marches, entaillée au droit du nez de marche.

* Plinthe en 2 pièces par marche, entaillée au droit du nez de marche.

III Dalles en béton préfabriquées

Fourniture et pose de dalles en béton préfabriquées.

Dalles répondant aux normes qui les concernent et satisfaisant aux dispositions du fascicule 29 du CCTG et titulaire de la qualification « Qualif-IB » ou de la marque NF la remplaçant.

À poser sur support comportant la ou les pentes prévues et étant à la portance voulue, constitué par :

*  le corps de chaussée prévu ci-avant ;

*  la couche d'assise prévue ci-avant ;

*  l'assise en béton prévue ci-avant ;

*  le terrain naturel damé ou stabilisé prévu ci-avant.

Pose sur le support ci-dessus.

Sur lit de sable 0/5 à 0/8 en fonction de l'épaisseur du lit de pose :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de sable 0/5 stabilisé aux liants hydrauliques :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit en pierres concassées 2/4 ou 3/5 sans fines :

* épaisseur minimale : 0,03 m.

Sur lit de mortier au dosage de 150 à 200 kg de ciment :

* épaisseur minimale : 0,04 m.

Sur lit de mortier de ciment blanc ou mortiers spéciaux ne tachant pas.

Garnissage des joints :

*  en sable fin 0/2 ou 0/3 de rivière de préférence, à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

*  en mortier par remplissage avec un mélange sec de sable 0/2 ou 0/3 et de ciment et arrosage, en complétant la hauteur de tassement au fur et à mesure ;

*  en mortier au dosage de 350 kg de ciment, ou 400 kg de chaux hydraulique ou 400 kg de bâtard chaux-ciment.

Largeur des joints en fonction des dimensions des dalles et du mode de garnissage, avec minimum de 5 mm.

Finition des parements selon précisions ci-après pour chaque type de dalles.

Dalles en béton préfabriquées répondant aux normes NF P 98-303, NF P 98-306 et NF XPP 98-307, selon leur type.

Dalles en béton de type courant de provenance à proposer par l'entrepreneur

Dalles en béton gris courant de provenance à proposer à l'agrément du maître d'oeuvre

Aspect : couleur béton gris.

Parement : courant de fabrication.

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Disposition de pose :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  15 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  20 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  25 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée.

Dalles en béton de gravillons lavés de provenance à proposer à l'agrément du maître d'oeuvre

Aspect : gravillons lavés de la région.

Parement : gravillons lavés clairs / moyens / foncés.

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Disposition de pose :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  15 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  20 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  25 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée.

De provenance Monvoisin ou équivalent

Modèle « Dalles lisses chanfreinées »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : lissé / lavé / grenaillé.

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Teinte : gris / jaune / rouge.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée.

Modèle « Dalles pastel »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : lisse sablé antidérapant.

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Teinte : granit gris / granit rose / grès des Maures / pierre de Provence / Attia.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée.

Modèle « Aquarelle »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : gravillons lavés petit grain (granulométrie 2 à 4 mm).

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Teinte : Auvergne / Bretagne / Champagne / Poitou / Alsace.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée.

Modèle « Dalles estampées »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : gravillons lavés gros grain (granulométrie 3 à 8 mm).

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Teinte : Carosso / Pompey / Antica / Pise / Toscane.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée.

Modèle « Lithos - esprit pierre »

Couche de surface : agrégats naturels de grande qualité (basalte - granit - marbre - porphyre ou diorite).

Aspect : texture de la pierre.

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Teinte : marbre ivoire / marbre rose / marbre gris / marbre blanc / porphyre rouge.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée.

De provenance Sobepre ou équivalent

Modèle « Dalles Sobérite »

Couche de surface : agrégats naturels sur toute épaisseur sans parement rapporté.

Aspect : pierre très rugueux et antidérapant.

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R / D4.

Teinte : Volvic / Carrare / Aoste / Solutré / Pérouges / Ambre.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  40 × 40 cm - épaisseur : 6 cm ;

*  40 × 60 cm - épaisseur : 6 cm ;

*  50 × 50 cm - épaisseur : 6 cm ;

*  40 × 80 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (8 ou 12 cm) ;

*  60 × 60 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (8 ou 12 cm) ;

*  50 × 25 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (8 ou 12 cm) ;

*  50 × 100 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (8 ou 12 cm).

Modèle « Dalles monolithiques »

Couche de surface : agrégats naturels sur toute épaisseur sans parement rapporté.

Aspect : pierre très rugueux et antidérapant.

Classe : D1 / D2 / D3R / D4R.

Teinte : 9.303-gris clair / 9.318-beige-brun / 9.349-gris foncé-noir / 9.363-rosé.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  50 × 50 cm - épaisseur : 6 cm ;

*  50 × 50 cm - épaisseur : 8 cm.

De provenance Vadel-Queguiner ou équivalent

Modèle « Dalle finition lavée »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : grain moyen lavé.

Classe : D1 / D2 / D3R.

Teinte : Corail / Anjou / Vendée / Auvergne / Émeraude / Monts d'Arrée / Argoat / Montagne noire / Sable / Frehel / Cancale.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  40 × 40 cm - épaisseur : 3,7 cm ;

*  50 × 50 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  50 × 50 cm - épaisseur : 5 cm.

Modèle « Atlantide » ou « Dalle lisse à bords chanfreinés »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : structuré / lisse antidérapant.

Classe : D1 / D2.

Teinte : Atlantide : beige / corail / ambre - Dalle lisse : Gascogne.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  50 × 50 cm - épaisseur : 4 cm.

Modèle « Diamant » ou « Dalle polie »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : Diamant : grenaillé / Dalle polie : poli brillant non glissant.

Classe : D1 / D2.

Teinte : Diamant : gris / beige / noir / paille / menthe / prune / perle. Dalle polie : gris / beige.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  50 × 50 cm - épaisseur : 4 cm.

Modèle « Prisma » à 2 teintes différentes par dalles séparées en diagonale

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : grainé antidérapant.

Classe : D1 / D2.

Teinte : Montagne noire / Argoat.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés.

Dimensions :

*  50 × 50 cm - épaisseur : 4 cm.

De provenance Kronibus-Silix ou équivalent

Modèle « Atrium »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : grenaillé.

Classe : D1 / D2.

Teinte : marbre des Alpes blanc no 239 / brun foncé no 94 / gris no 4 / rouge carmin no 347.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  40 × 20 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  40 × 40 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  50 × 60 cm - épaisseur : 4 cm.

Modèle « Terrakron »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : revêtement lavé.

Classe : D1 / D2.

Teinte : beige Sierra no 28 / vert cristallin no 30 / brun Titien no 91 / gris cristallin no 26 / orange no 27 / rouge no 294.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  40 × 20 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  40 × 40 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  50 × 60 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  40 × 60 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  25 × 50 cm - épaisseur : 4 cm.

Modèle « Gravillons lavés »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : gravillons lavés.

Classe : D1 / D2 / D3 R.

Teinte : gravillons du Rhin 4/8 no 65 - gravillons du Rhin 8/16 no 74 - rouge Forêt noire no 60 - Granit Oderwald no 58.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  40 × 20 cm - épaisseur : 5 cm ;

*  40 × 40 cm - épaisseur : 5 cm ;

*  40 × 60 cm - épaisseur : 5 cm ;

*  50 × 50 cm - épaisseur : 5 cm ;

*  25 × 50 cm - épaisseur : 5 cm ;

*  75 × 50 cm - épaisseur : 5 cm.

Modèle « Désign »

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : grenaillé / poncé grenaillé / poncé acidifié / flammé.

Classe : D1 / D2 / D3 R / D4 R.

Teinte : Jura-Kronit no 309 / Bordeaux no 390 / Krophir no 3 / Hanau no 278 / Buhl no 209 / Friedrichshafen no 299 / Fulda no 310 / Bozen no 215.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  30 × 15 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm) ;

*  30 × 20 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm) ;

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm) ;

*  40 × 20 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm) ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm) ;

*  40 × 60 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm) ;

*  50 × 25 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm) ;

*  50 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (6,7 ou 8 cm).

Modèle « Dalles décoratives » 2 couleurs par dalle - motif croisé et motif octogonal

Couche de surface : agrégats naturels.

Aspect : grainé lavé antidérapant.

Dalles assemblages pour créer de grands motifs décoratifs croisés, octogonaux ou octogonaux-croisés.

Classe : D1 / D2 / D3 R.

Teinte : orange clair et orange foncé - RL 27.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage, selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  50 × 50 cm - épaisseur : 5 cm.

De provenance Villeroc des composants tarnais béton ou équivalent

Modèle « Standard » en pierre naturelle sur semelle béton

Couche de surface : pierre naturelle.

Aspect : égrisé / adouci / autres sur demande.

Classe : D1 / D2.

Teinte : pierre naturelle au choix dans la gamme : grès-calcaire-marbre-granit.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

* 40 × 40 cm - épaisseur : 4 cm.

Modèle « Dalles clivées » en pierre naturelle sur semelle béton

Couche de surface : pierre naturelle.

Aspect : égrisé / adouci / autres sur demande.

Classe : D1 / D2 / D3 R / D4 R.

Teinte : pierre naturelle au choix dans la gamme : grès-calcaire-marbre-granit.

Disposition de pose : sans calepinage / avec calepinage selon dessin du maître d'oeuvre :

*  droite à joints alignés ;

*  droite à joints décalés, avec demi-dalles en rives ;

*  en diagonale à joints droits, avec demi-dalles en rives.

Dimensions :

*  20 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (4-6-8-10 ou 12 cm) ;

*  30 × 30 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (4-6-8-10 ou 12 cm) ;

*  30 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (4-6-8-10 ou 12 cm) ;

*  40 × 40 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (4-6-8-10 ou 12 cm) ;

*  40 × 50 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (4-6-8-10 ou 12 cm) ;

*  40 × 60 cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (4-6-8-10 ou 12 cm) ;

*  50 × longueur libre cm - épaisseur en fonction de la classe exigée (4-6-8-10 ou 12 cm).

6*2/16 Dalles gazon

Dalles gazon en béton et engazonnement

Fourniture et pose de dalles en béton préfabriquées de type pour sol engazonné.

Après mise en place des pavés, apport de terre végétale et engazonnement.

Dalles à poser sur support comportant la ou les pentes prévues, et étant à la portance voulue, constitué par :

*  terrain naturel damé prévu ci-avant ;

*  terrain naturel stabilisé prévu ci-avant ;

*  couche d'assise en grave non traitée aux liants hydrauliques ou aux liants hydrocarbonés, prévue ci-avant.

Pose des dalles sur lit de sable ou d'un mélange de sable et de terre fine, d'épaisseur minimale 0,04 m, sans scellement.

Alignement des joints et espacements réguliers obtenus par emploi de dalles comportant des ergots d'espacement, ou par mise en oeuvre à l'aide d'écarteurs adaptés.

Remplissage des vides par de la terre végétale d'apport, terre fine de très bonne qualité éventuellement amendée, remplissage à renouveler jusqu'à tassement complet.

Compactage à la dame vibrante légère.

Ensemencement avec un gazon à germination rapide avec apport d'engrais.

L'entrepreneur devra la garantie de reprise, l'arrosage si nécessaire et la 1re tonte.

Grille « Evergreen » de Sotubéma ou équivalent

Ensemble dalles gazon constitué par une grille comprenant une semelle perforée et des plots correspondants.

Dimensions nominales :

* 50 × 50 cm - épaisseur : 11 cm.

Dalles gazon de Monvoisin ou équivalent

Dalles rectangulaires de type « Dalpré »

Dimensions :

* 50 × 33 cm - épaisseur : 10 cm.

Dalles carrées de type « Alvéolée »

Dimensions :

*  40 × 40 cm - épaisseur : 4 cm ;

*  50 × 50 cm - épaisseur : 5 cm.

Dalles gazon de Vadel-Queguiner ou équivalent

Dalles gazon carrées

Dimensions :

* 50 × 50 cm - épaisseur : 10 cm.

Dalles gazon de Kronimus-Silix ou équivalent

Ensemble dalles gazon « Herbacron system »

Ensemble constitué de pavés carrés, espacés de 3 cm et maintenus par des distanceurs-stabilisateurs restant en place, les distanceurs étant :

*  en béton ;

*  en PVC.

Dimensions des pavés :

*  13 × 13 cm - épaisseur : 8 cm ;

*  16 × 16 cm - épaisseur : 8 cm ;

*  20 × 20 cm - épaisseur : 8 cm ;

*  13 × 20 cm - épaisseur : 8 cm ;

*  16 × 24 cm - épaisseur : 8 cm ;

*  20 × 26 cm - épaisseur : 8 cm.

Pavés gazon de type « Herbacron compact » colorés

Surface courante.

Teinte : gris / gris no 14 / anthracite T15 / rouge T41 / brun T49.

Surface grenaillée.

Teinte : RGR 3 - Krophir / RGR 4 - Kronit / RGR 349 - Jura Kronit.

Pavés gazon à distanceurs intégrés pour vides de 3 cm.

Dimensions :

* 20 × 20 cm - épaisseur : 8 cm.

Dalles gazon de FS-Bivois ou équivalent

Dalles gazon avec bordure incorporée, type « Raga »

Dalles gazon rectangulaires comportant des dalles alvéolées et des dalles alvéolées sur la demi-longueur, l'autre demi-longueur en béton plein pour formes bordure d'encadrement et de séparation.

Dimensions :

Type 60 :

*  sans bordure : 60 × 30 × 10 cm ;

*  avec bordure : 60 × 30 × 10 cm.

Type 90 :

*  sans bordure : 90 × 45 × 11 cm ;

*  avec bordure : 90 × 45 × 11 cm.

Dalles gazon à alvéoles de formes diverses

Dalles gazon rectangulaires avec alvéoles rectangulaires, losangées ou carrées, selon le type.

Dimensions : 40 × 60 cm.

*  Type Rema - épaisseur : 8 cm - alvéoles rectangulaires.

*  Type SR2 - épaisseur : 10 cm - alvéoles losangées.

*  Type SR1 - épaisseur : 11 cm - alvéoles carrées.

*  Type SR4 - épaisseur : 12 cm - alvéoles losangées.

*  Type SR3 - épaisseur : 8 cm - alvéoles losangées.

*  Type BG - épaisseur : 11 cm - alvéoles carrées.

6*2/17 Sols en béton coulés en place

Fourniture, transport et coulage en place de béton aux liants hydrauliques, compris tous coffrages de rives et autres.

Réalisation des joints de fractionnement et des joints périphériques, le cas échéant.

Béton à couler sur support comportant la ou les pentes prévues et étant à la portance voulue, constitué par :

*  corps de chaussée prévu ci-avant ;

*  couche d'assise prévue ci-avant ;

*  terrain naturel damé ou stabilisé prévu ci-avant.

Dallage en béton de gravillons, non armé, à dessus fini

Dallage en béton de gravillons dosé à 250 kg de ciment CPJ 45, granulométrie à déterminer en fonction du type de finition.

Avec façon de tous joints, sauf joints sciés.

Finition de surface lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages supérieurs de ciment, adjonction de granulats fins, etc. et toutes façons, en fonction du type de finition.

Épaisseur finie : 0,... m.

Dessus du dallage béton à livrer fini, répondant aux prescriptions des DTU 21DTU 21 :NF P 18-201 (janvier 2001) - DTU 21 - Travaux de bâtiment - Exécution des travaux en béton - Cahier des clauses techniques ;NF P 18-201/A1 (janvier 1999) - DTU 21 - Travaux de bâtiment - Exécution des travaux en béton - Cahier des clauses techniques ;NF P 18-201/A2 (janvier 2001) - DTU 21 - Travaux de bâtiment - Exécution des travaux en béton - Cahier des clauses techniques.(n), 26.2DTU 26.2 :P 14-201 (octobre 2000) - DTU 26.2. Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales (référence commerciale des parties 1 et 2) - Partie commune en DTU 26.2 et en DTU 52.1 ;NF P 14-201-1/A1 (décembre 1998) - DTU 26.2 - Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques ;NF P 14-201-1/A2 (octobre 2000) - DTU 26.2 - Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques ;NF P 14-201-1/A3 (décembre 2003) - DTU 26.2 - Travaux de bâtiment - Chapes et dalles à base de liants hydrauliques - Partie 1 : cahier des clauses techniques ;NF P 61-202 (décembre 2003) - DTU 52.1 - Travaux de bâtiment - Revêtements de sol scellés - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 (référence commerciale du DTU 52.1) ;NF P 61-203 (décembre 2003) - Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 - Mise en oeuvre des sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage - Cahier des clauses techniques.(n) et 20.12DTU 20.12 :P 10-203 (juillet 2000) - Référence commerciale des parties 1 et 2 - DTU 20.12 - Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : cahier des clauses techniques - Partie 2 : cahier des clauses spéciales ;NF P 10-203-1/A1 (juillet 2000) - DTU 20.12 - Maçonnerie des toitures et d'étanchéité - Gros oeuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité - Partie 1 : cahier des clauses techniques.(n), selon le cas.

Dessus fini surfacé pour rester apparent

Dessus fini par chape incorporée

Finition : lissé/ taloché/ bouchardé.

Dessus fini par chape incorporée avec durcisseur

Durcisseur de type « Corindon » ou équivalent, à raison de 3 kg/m2.

Mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant.

Finition : lissé/ taloché/ bouchardé.

Dallage en béton de gravillons, armé, à dessus fini

Dallage en béton de gravillons dosé à 250 kg de ciment CPJ 45, granulométrie à déterminer en fonction du type de finition.

Avec façon de tous joints, sauf joints sciés.

Finition de surface lors du coulage, compris toutes fournitures complémentaires, dosages supérieurs de ciment, adjonction de granulats fins, etc. et toutes façons, en fonction du type de finition.

Armature par treillis soudé : 1,0 / 1,5 / 2,0 / 2,5 kg/m2.

Épaisseur finie : 0,... m.

Dessus du dallage béton à livrer fini, répondant aux prescriptions des DTU 21-26.2 et DTU 20.12 susmentionnés, selon le cas.

Dessus fini surfacé pour rester apparent

Dessus fini par chape incorporée

Finition : lissé/ taloché/ bouchardé.

Dessus fini par chape incorporée avec durcisseur

Durcisseur de type « Corindon » ou équivalent, à raison de 3 kg/m2.

Mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant.

Finition : lissé / taloché / bouchardé.

Dessus fini avec incorporation de paillettes métalliques

Incorporation dans la couche de finition de paillettes métalliques et/ou minérales de provenance Solmétal ou équivalent.

Mise en oeuvre selon prescriptions du fabricant.

Dosage : à définir par l'entrepreneur avec le fabricant pour répondre à l'utilisation prévue pour ce sol.

Joints secs sciés dans dallages béton

Façon de joints sciés à la tronçonneuse, sur épaisseur totale ou partielle du dallage.

Selon calepinage du maître d'oeuvre en fonction des surfaces et longueurs maximales autorisées.

Façon antidérapante sur dallages béton

Façon de redans ou de rainures en surface du dallage pour rendre le dallage antidérapant.

Tracé droit ou en arêtes de poisson avec rainure d'écoulement centrale, selon indications du maître d'oeuvre.

Façon d'ouvrages d'écoulement d'eau dans dallage béton

Ouvrages d'écoulement d'eau réalisés dans le dallage, de largeur constante et avec pente régulière.

Fond en finition lissée.

* Cunette arrondie - largeur 0,15 à 0,25 m.

* Caniveau ouvert à 2 dévers - largeur 0,30 à 0,40 m.

6*2/18 Chemins et aires en terre et agrégats traités

Chemins et aires en terre stabilisée en place

Fond de forme de décapage ou de terrassement réalisé aux niveaux voulus et avec la ou les pentes nécessaires.

Stabilisation du terrain en place par incorporation de liants hydrauliques sur une profondeur de 0,10 à 0,15 m d'épaisseur.

Nature et dosage du liant à définir par l'entrepreneur en fonction de la composition du terrain.

Exécution de cette stabilisation :

* ouverture du sol ;

* enlèvement des grosses pièces et autres éléments impropres ;

* épandage du liant ;

* malaxage ;

* compactage et nivellement, pentes 2 à 3 % avec maximum de 5 %.

Travaux réalisés manuellement ou mécaniquement en fonction de la superficie à traiter et des conditions de chantier.

Chemins et aires avec revêtement en mélange de terre et agrégats traités ou non

Sur le support comportant la ou les pentes prévues et étant à la portance voulue, constitué par :

*  terrain naturel damé ou stabilisé prévu ci-avant ;

*  assise en grave non traitée prévue ci-avant.

Mise en place d'une couche de mélange de terre, sable ou gravillons avec ou sans liants hydrauliques, selon le cas.

Nature des matériaux et dosage du mélange à déterminer par l'entrepreneur pour obtenir le résultat voulu.

Mélange réalisé à la bétonnière ou en centrale et mise en oeuvre manuelle ou mécanique en fonction de la superficie à traiter et des conditions du chantier.

Compris tous arrosages, compactages et nivellement, pentes 2 à 3 % avec maximum 5 %.

Épaisseur après compactage de la couche à mettre en place :

* 8 à 10 cm.

Composition de la couche de revêtement :

* terre prise sur place additionnée de sable de granulométrie, selon la nature de la terre ;

* 70 / 80 % de sable, 10 / 20 % de limon argileux, 5 / 10 % de calcaire et 10 / 20 % d'agrégats 0/30 ;

* sable concassé silico-calcaire de granulométrie 0/4 à 0/10 traité au liant hydraulique au dosage de 3 à 6 % de chaux ou de ciment ;

*  sable, gravillons de rivière et fines, de teinte fonction des agrégats employés : gris clair / jaune / rouge ;

* sable et argile ;

* sable argileux.

6*2/19 Escaliers et marches différentielles

I Escaliers et marches différentielles en béton coulé en place

Escalier et marches différentielles en béton ordinaire coulé en place

Béton de gravillons au dosage de 300 kg de CPJ ou CPA 45 pour 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons.

Coulage sur fond de forme de terrassement, soigneusement dressé et compacté.

Tous coffrages complémentaires des jouées, s'il y a lieu.

Avec toutes réservations pour scellement de rampe, le cas échéant.

Compris tous travaux de terrassements complémentaires.

Dimensions des marches : selon plans.

Marches et contremarches à finition « ordinaire »

Pour recevoir revêtement scellé sur marches et contremarches.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Marches à finition « ordinaire », contremarches à finition « soignée »

Marches pour recevoir revêtement scellé sur marches et contremarches pour rester en béton apparent, avec arête verticale soignée dans le cas d'un vis à jour.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Marches et contremarches à finition « soignée »

Marches avec chape incorporée au coulage et contremarches pour rester en béton apparent.

Nez de marche arrondi ou chanfreiné, avec arêtes droites soignées dans le cas de vis à jour.

Finition de la chape incorporée du dessus de marches :

*  taloché fin / lissé / lissé bouchardé.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Escalier en béton armé coulé en place

Béton de gravillons au dosage de 350 kg de CPJ ou CPA 45 pour 0,400 m3 de sable et 0,800 m3 de gravillons.

Coulage sur fond de forme de terrassement, soigneusement dressé et compacté.

Tous coffrages complémentaires des jouées, s'il y a lieu.

Armatures nécessaires, selon études.

Avec toutes réservations pour scellement de rampe, le cas échéant.

Compris tous travaux de terrassements complémentaires.

Dimensions des marches : selon plans.

Marches et contremarches à finition « ordinaire »

Pour recevoir revêtement scellé sur marches et contremarches.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Marches à finition « ordinaire », contremarches à finition « soignée »

Marches pour recevoir revêtement scellé sur marches et contremarches pour rester en béton apparent, avec arête verticale soignée dans le cas d'un vis à jour.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Marches et contremarches à finition « soignée »

Marches avec chape incorporée au coulage et contremarches pour rester en béton apparent.

Nez de marche arrondi ou chanfreiné, avec arêtes droites soignées dans le cas de vis à jour.

Finition de la chape incorporée du dessus de marches :

*  taloché fin / lissé / lissé bouchardé.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Revêtement de marches par chape et enduit au mortier

Sur marches et contremarches à parement « ordinaire ».

Dessus de marche chape rapportée en mortier de ciment au dosage de 500 kg de CPJ 45, repassée jusqu'à siccité.

Contremarches enduites au mortier à 2 couches au dosage normal, à finition taloché fin et feutré.

Jouée, le cas échéant : enduit dito contremarches.

Nez de marche arête arrondie.

Dans le cas de jouées, arête droite sur marche et contremarche.

Dimensions des marches : selon plans.

Finition du dessus de marches :

*  taloché fin / lissé / lissé et bouchardé ;

*  avec rainures antidérapantes en nez de marche ;

*  avec incorporation de produit durcisseur « Corindon » ou équivalent.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Nez de marches rapportés

Fourniture et mise en oeuvre sur nez de marches d'éléments rapportés et scellés lors de l'exécution de la chape.

Éléments munis de tous accessoires d'ancrage.

Teinte au choix du maître d'oeuvre dans la gamme du fabricant.

Bande antidérapante striée en matériau de synthèse

De type à faire agréer par le maître d'oeuvre.

* Largeur : 25 à 35 mm.

Nez de marche antidérapant « grand trafic »

Profilé constitué par un profilé de support en aluminium à noyer dans la chape, comportant une bande d'usure antidérapante remplaçable en matériau souple, formant nez de marche.

De type « Schluter Trep S-B » ou équivalent.

*  Largeur de la bande antidérapante : 26 mm / 52 mm.

Nez de marche en cornière métallique

Cornière métallique munie de pattes de fixation à noyer dans la chape.

En acier galvanisé / laiton poli / alliage léger.

*  dimensions : 30 × 30 mm / 40 × 40 mm / ... × ... mm.

Revêtements de dessus de marches en éléments préfabriqués ou en pierre naturelle

Revêtement du dessus de marche par tablette préfabriquée formant nez de marche en saillie, de 30 mm environ.

Chant de la tablette traitée à l'identique du dessus, ainsi que le retour dans le cas de jouées.

Pose et scellement au mortier de ciment ou au mortier-colle, selon le cas, avec goujons d'ancrage.

Épaisseur tablette : selon le matériau avec minimum de 30 mm.

Dimensions : selon plans.

Tablettes en béton fin moulé

Teinte : naturelle / teinté dans la masse, teinte au choix du maître d'oeuvre.

Avec bande antidérapante en PVC incorporée.

Marches droites / droites et balancées / balancées.

Tablettes en béton préfabriquées à couche de surface en agrégats naturels

De provenance, constitution et aspect identiques aux dalles prévues ci-avant : ... ou équivalent.

Nez antidérapant obtenu :

*  par le revêtement de surface très antidérapant en lui-même ;

*  par stries antidérapantes sur le nez de marche ;

*  par bande antidérapante métallique incorporée sur le nez de marche.

Épaisseur de la tablette : minimum 3 cm.

Marches droites / balancées.

Tablettes en pierre ou roche naturelle

De provenance et aspect identiques aux dalles prévues ci-avant : ... ou équivalent.

Nez antidérapant obtenu :

*  par la couche de surface très antidérapante en elle-même ;

*  par stries antidérapantes sur le nez de marche ;

*  par bande antidérapante métallique incorporée sur le nez de marche.

Épaisseur de la tablette : minimum 3 cm.

Marches droites / balancées.

Revêtement de marches et contremarches en éléments préfabriqués ou en pierre naturelle

Revêtement du dessus de marche par tablette préfabriquée formant nez de marche en saillie de 30 mm environ et revêtement de la contremarche en même matériau.

Chant de la tablette traité à l'identique du dessus, ainsi que le retour dans le cas de jouées, contremarche lisse.

Pose et scellement au mortier de ciment ou au mortier-colle selon le cas, avec goujons d'ancrage.

Épaisseur tablette : selon le matériau avec minimum de 30 mm.

Épaisseur contremarche : selon le matériau avec minimum de 20 mm.

Dimensions : selon plans.

Marches et contremarches en béton préfabriquées à couche de surface en agrégats naturels

De provenance, constitution et aspect identiques aux dalles prévues ci-avant : ..... ou équivalent.

Nez antidérapant obtenu :

*  par le revêtement de surface très antidérapant en lui-même ;

*  par stries antidérapantes sur le nez de marche ;

*  par bande antidérapante métallique incorporée sur le nez de marche.

Épaisseur de la tablette : minimum 3 cm.

Marches droites / balancées.

Marches et contremarches en pierre ou roche naturelle

De provenance et aspect identiques aux dalles prévues ci-avant : ..... ou équivalent.

Nez antidérapant obtenu :

*  par la couche de surface très antidérapante en elle-même ;

*  par stries antidérapantes sur le nez de marche ;

*  par bande antidérapante métallique incorporée sur le nez de marche.

Épaisseur de la tablette : minimum 3 cm.

Marches droites / balancées.

II Contremarches pour marches différentielles en sol traité

Marches différentielles et escaliers en sol traité

Terrassements nécessaires pour création de fond de forme incliné ou à redans, selon le cas, compris enlèvement des terres ou apport de matériau de remblai, s'il y a lieu.

Dressement et compactage.

Fourniture et mise en place de contremarches de type défini ci-dessous.

Mise en place derrière les contremarches de sol traité pour former les marches, dressement et compactage :

*  en terre ordinaire expurgée de tous déchets ou autres ;

*  en terre stabilisée ;

*  en gravillon, sables ou autres traités aux liants hydrauliques ;

*  en gazon adulte par plaques soigneusement posées.

Dimensions des marches : selon plans.

Contremarches en plaque préfabriquée de béton, à fixation apparente

Plaque préfabriquée de béton à parements vus soignés, teinte naturelle.

Avec 2 couches de peinture à la pliolite sur les faces vues.

Fixation apparente par piquets métalliques en acier galvanisé, enfoncés dans le sol, disposés devant la contremarche, à raison de 2 par marche ou plus, selon longueur.

Piquets livrés avec primaire anticorrosion et 2 couches de peinture alkyde.

Contremarches en plaque préfabriquée de béton à fixation non apparente

Plaque préfabriquée de béton à parements vus soignés, teinte naturelle.

Avec 2 couches de peinture à la pliolite sur les faces vues.

Fixation non apparente par piquets métalliques en acier galvanisé, enfoncés dans le sol, disposés derrière la contremarche, à raison de 2 par marche ou plus, selon longueur.

Fixation de la contremarche aux piquets par colliers en acier galvanisé ou autre dispositif à proposer par l'entrepreneur.

Contremarches en bois à fixation apparente

Planche à bois traité épaisseur minimale 40 mm.

À faces brutes de sciage / à faces vues corroyées.

Essence du bois :

*  bois dur chêne ou hêtre de pays ;

*  bois tropical très dur à proposer par l'entrepreneur.

Avec 2 couches de lasure à base d'alkydes solvant.

Fixation apparente par piquets métalliques en acier galvanisé, enfoncés dans le sol, disposés devant la contremarche, à raison de 2 par marche ou plus, selon longueur.

Piquets livrés avec primaire anticorrosion et 2 couches de peinture alkyde.

Contremarches en bois à fixation non apparente

Planche à bois traité épaisseur minimale 40 mm.

À faces brutes de sciage / à faces vues corroyées.

Essence du bois :

*  bois dur chêne ou hêtre de pays ;

*  bois tropical très dur à proposer par l'entrepreneur.

Avec 2 couches de lasure à base d'alkydes solvant.

Fixation non apparente par piquets métalliques en acier galvanisé, enfoncés dans le sol, disposés derrière la contremarche à raison de 2 par marche ou plus, selon longueur.

Fixation de la contremarche aux piquets par colliers en acier galvanisé ou autre dispositif à proposer par l'entrepreneur.

Contremarches en rondins bois

Contremarche constituée par des rondins verticaux disposés jointifs et enfoncés dans le sol à la profondeur voulue en fonction de la compacité du terrain.

Rondins en bois traités au carbonyle.

Rondins en bois traités ton naturel.

Diamètre des rondins : entre 60 mm et 80 mm.

Type de rondins : rondin / demi-rondin.

6*2/20 Ouvrages divers de voirie

I Ralentisseurs et passages piétons

Ralentisseurs à profil arrondi

Réalisation de ralentisseurs à profil arrondi, de profil conforme à la norme NF P 98-300 (juin 1994) - Ralentisseurs routiers de type dos d'âne ou de type trapézoïdal géométriques - Caractéristiques géométriques et conditions de réalisation.

Compris adaptation de la couche de base et tous apports de matériaux complémentaires nécessaires.

Profil à dessus arrondi :

* largeur : 4,00 m avec tolérance ± 5 % ;

* hauteur au milieu : 0,10 m avec tolérance ± 10 %.

Raccordement des rives de ralentisseur avec la voirie à réaliser parfaitement et sans rupture apparente.

Compris exécution de la signalisation au sol réglementaire de part et d'autre :

*  en peinture spéciale ;

*  en produit souple collé.

Ralentisseur à réaliser :

* sur chaussée à couche de surface en enrobés en asphalte coulé ;

* sur chaussée à revêtement en pavés de tous types ;

* sur chaussée à revêtement en dalles de tous types.

Ralentisseur-passage piétons à profil trapézoïdal

Réalisation de ralentisseur à profil trapézoïdal formant passage piétons surélevé, de profil conforme à la norme NF P 98-300 susmentionnée.

Compris adaptation de la couche de base et tous apports de matériaux complémentaires nécessaires.

Profil trapézoïdal :

* largeur du plateau : ≥ 2,50 m ;

* hauteur : 0,10 avec tolérance ± 10 % ;

* parties inclinées : 1,00 m avec pente ≤ 10 % avec tolérance ± 10 %.

Raccordement des rives du ralentisseur avec la voirie à réaliser parfaitement et sans rupture apparente.

Compris exécution de la signalisation au sol réglementaire de part et d'autre :

*  en peinture spéciale ;

*  en produit souple collé.

Ralentisseur à réaliser :

Sur chaussée à couche de surface en enrobés ou en asphalte coulé

Largeur du plateau piétons : ... m.

Revêtement de surface comme chaussée contiguë

Tout en enrobés ou asphalte coulé comme la chaussée.

Compris signalisation au sol du passage piétons par bandes alternées de couleurs différentes :

*  en peinture spéciale ;

*  en bandes souples collées.

Revêtement de surface du passage piétons différent de celui de la chaussée

Parties inclinées en enrobés ou asphalte coulé comme la chaussée contiguë.

Plateau passage piétons :

*  en pavés de type : ...

*  en dalles de type : ...

Avec bandes de rives de chaque côté du passage piéton en même matériau d'aspect identique / d'aspect différent.

Sur chaussée en pavés de tous types

Largeur du passage piétons : ... m.

Revêtement de surface de l'ensemble :

*  en pavés de même type que ceux de la chaussée contiguë ;

*  en pavés de type : ...

Avec bandes de rives de chaque côté du passage piétons en pavés d'aspect identique / d'aspect différent.

Sur chaussée en dalles de tous types

Largeur du passage piétons : ... m.

Revêtement de surface de l'ensemble :

*  en dalles de même type que celles de la chaussée contiguë ;

*  en dalles de type : ...

Avec bandes de rives de chaque côté du passage piétons en dalles d'aspect identique / d'aspect différent.

II Grilles d'entourage d'arbres

Grilles d'entourage d'arbres en béton préfabriquées

Fourniture et pose d'ensemble de protection des arbres au sol, en éléments préfabriqués de béton, constitués par :

* cadre en 2 ou 4 pièces, selon le modèle ;

* grille en dalles de béton perforées ou de type caillebotis, amovibles.

Mise en oeuvre du cadre en affleurement avec revêtement de sol environnant, compris tous terrassements avec enlèvement des terres, le cas échéant.

Scellement du cadre, avec joints au mortier entre éléments.

Grilles en béton gris ou coloré dans la masse

Teinte : gris / coloré.

* Grilles carrées

Dimensions extérieures du cadre, environ :

o  1,00 × 1,00 m ;

o  1,20 × 1,20 m ;

o  1,50 × 1,50 m.

o  ...

* Grilles rondes. Diamètre extérieur du cadre environ :

o  1,00 m ;

o  1,20 m ;

o  1,50 m ;

o  ...

Grilles de fabrication Monvoisin ou équivalent

En béton gris ou coloré.

Teinte : béton gris / béton coloré / gravillons lavés / ton pierre / ton granit.

* Grilles carrées

Dimensions nominales du cadre :

o  0,90 × 0,90 m - ouverture Ø 40 cm ;

o  1,15 × 1,15 m - ouverture Ø 55 cm ;

o  1,50 × 1,50 m - ouverture Ø 70 cm.

* Grilles rondes

Diamètre nominal du cadre :

o  1,00 m - ouverture Ø 40 cm ;

o  1,25 m - ouverture Ø 50 cm ;

o  1,75 m - ouverture Ø 70 cm.

* Encadrement seul sans grille

Encadrement circulaire en 3 ou 4 éléments, selon dimensions.

Diamètre nominal :

o  Ø 0,70 m ;

o  Ø 1,20 m ;

o  Ø 1,40 m ;

o  Ø 1,80 m.

Grilles d'entourage d'arbres métalliques

Fourniture et pose d'ensembles de protection des arbres au sol, en éléments métalliques, constitués par :

* cadre en acier galvanisé ou en fonte en un ou plusieurs éléments, selon le cas ;

* grille amovible en fonte massive en 3 ou 4 pièces, selon dimensions.

Mise en oeuvre du cadre en affleurement avec le revêtement de sol environnant.

Scellement des pattes de fixation compris petits massifs en béton nécessaires.

* Grilles carrées

Dimensions nominales du cadre, environ :

o  1,00 × 1,00 m ;

o  1,20 × 1,20 m ;

o  1,50 × 1,50 m ;

o  ...

* Grilles rondes

Diamètre nominal du cadre, environ :

o  1,00 m × 1,00 m ;

o  1,20 m × 1,20 m ;

o  1,50 m × 1,50 m ;

o  ...

6*2/20.1 Plot routier solaire Miracle de International Trade ou équivalent

6*2/20.2 Ralentisseur routier préfabriqué en béton armé Le Coussin lyonnais de l'Aménagement lyonnais ou équivalent

6*2/20.3 Séparateur de chaussée préfabriqué en béton armé de fabrication Aménagement lyonnais ou équivalent

6*2/20.4 Micro-giratoire franchissable en une pièce en béton armé préfabriqué Giradome de l'Aménagement lyonnais ou équivalent

6*2/20.5 Grilles d'entourage d'arbres métalliques en acier

6*2/21 Sols en gravillons

Revêtement de sol extérieur en gravillons

Fourniture et mise en place de gravillons pour chemins, aires, etc.

Gravillons à mettre en place :

Sur fond de forme de décapage ou de terrassement, compris nivellement et compactage.

ou

Sur fond de forme de décapage ou de terrassement, avec stabilisation préalable du sol.

Exécution de cette stabilisation :

*  ouverture du sol ;

*  enlèvement des grosses pièces et autres éléments impropres ;

*  épandage du liant ;

*  malaxage ;

*  compactage et nivellement, pentes 2 à 3 % avec maximum de 5 %.

Travaux réalisés manuellement ou mécaniquement en fonction de la superficie à traiter et des conditions de chantier.

ou

Sur fond de forme de démolition de dallage, compris nettoyage du sol et enlèvement des débris, et compactage.

Régalage soigné des gravillons, en épaisseur parfaitement régulière.

Gravillons de granulométrie régulière.

Fixation superficielle par arrosage avec un produit incolore adapté.

Gravillons de rivière en provenance de la région :

* teinte : naturelle ;

* type : uniquement roulés / roulés ou concassés ;

* granulométrie : 10 à 16 mm / 10 à 25 mm ;

*  épaisseur : ... cm.

Gravillons de rivière de provenance à proposer par l'entrepreneur :

*  teinte : blanc ou approchant ;

*  type : uniquement roulés / roulés ou concassés ;

*  granulométrie : 10 à 16 mm / 10 à 25 mm ;

*  épaisseur : ... cm.

Gravillons de granit concassés :

*  provenance du granit : ... ;

*  teinte : ... ;

* granulométrie : 10 à 15 mm ;

*  épaisseur : ... cm.

Gravillons de pierre marbrière ou marbres concassés :

*  provenance : ... ;

*  teinte : ... ;

* granulométrie : 10 à 15 mm ;

*  épaisseur : ... cm.

6*2/22 Bordures et caniveaux

Pose des bordures et caniveaux sauf sur ouvrages d'art

Exécution des travaux dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG comprenant :

Terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

* terrassements mécaniques ou à la main nécessaires à la pose ;

* compactage du fond de fouille, ou, si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fondation ou réalisation en béton armé ;

* déblais mis en dépôt, remblaiement après pose et enlèvement de ceux en excédent.

Fondation et pose (art. 10.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

* semelle de fondation en béton et pose des bordures et caniveaux, compris coupes inévitables, pose directe sur béton frais, ou sur béton durci avec interposition d'un lit de mortier de 30 mm épaisseur, réglage et calage.

Tolérances de pose et respect du fil d'eau conformes à l'art. 9.3 du Fascicule 31 du CCTG :

*  pose jointive avec tous les 10,00 m, un vide de 5 mm maximum non rempli ;

*  pose avec vide de 5 mm maximum non rempli entre éléments ;

*  pose avec vide de 5 mm maximum entre éléments, rempli en totalité ou en partie avec un matériau élastoplastique ou un mortier au dosage voulu.

Parties droites et parties courbes, compris éléments inclinés pour bateaux et autres pièces de raccord le cas échéant.

Bordures neuves / de réemploi.

Bordures d'accotements

Type A-1 / Type A-2.

Bordures pour parcs de stationnement, allées, etc.

Type P-1 / Type P-2 / Type P-4.

Bordures de trottoirs

Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / Type T-5.

Caniveaux simple pente

Type CS-1 / Type CS-2 / Type CS / Type CS-4.

Caniveaux double pente

Type CC-1 / Type CC-2.

Bordures pour calage de rives ou délimitation de chaussée

Type CR-1 / Type CR-2 / Type CR-3 / Type CR-4.

Bordure pour calage et fondation des types A-T et CS

Type CR-5.

Bordures - caniveau monobloc (non normalisées)

Type AC-1 / Type AC-2.

Pose des bordures et caniveaux sur ouvrages d'art

Exécution des travaux dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG, art. 11, comprenant :

Pose des éléments à bain de mortier dosé à 250 kg étalé sur le revêtement d'étanchéité de l'ouvrage d'art, et calage, compris coupes inévitables.

*  pose jointive avec tous les 10,00 m, un vide de 5 mm maximum non rempli ;

*  pose avec vide de 5 mm maximum non rempli entre éléments ;

*  pose avec vide de 5 mm maximum entre éléments, rempli en totalité ou en partie avec un matériau élastoplastique ou un mortier au dosage voulu.

Joints de dilatation réservés lors de la pose au droit des joints de dilatation de l'ouvrage de l'art, le cas échéant.

Parties droites et parties courbes avec pièces de raccord le cas échéant.

Bordures neuves / de réemploi

Type A-1 / Type A-2 / Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / Type T-5 / Type CS-1 / Type CS-2 / Type CS-3 / Type CS-4 / Type CC-1 / Type CC-2.

Pose de bordures d'îlots directionnels

Exécution des travaux dans les conditions définies aux différents articles concernés du Fascicule 31 du CCTG.

Pose jointive ou avec vides de 5 mm maximum non remplis.

Éléments droits et courbes, éléments convexes et concaves, et pièces de pointe d'îlot, compris coupes inévitables.

Bordures neuves / de réemploi.

Pose sur la chaussée

Type I-1 / Type I-3.

Pose sur la chaussée et fixée par collage

Collage sur toute la surface d'assise de la bordure, dans les conditions précisées par le fabricant.

Nature et provenance de la colle à proposer à l'acceptation du maître d'oeuvre.

Type I-1 / Type I-3.

Pose encastrée dans la chaussée

Compris terrassements, fondation, scellement, calage et tous travaux accessoires nécessaires.

Type I-2 / Type I-3.

Fourniture de bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de béton

Bordures et caniveaux en éléments préfabriqués de béton répondant à la norme NF P 98-302, et titulaire de la certification NF no 01.42.

Compris transport, amenée à pied d'oeuvre, déchargement et rangement aux emplacements voulus.

Éléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, compris éléments inclinés pour bateaux ou autres le cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour répondre aux tracés du projet.

En béton de type courant

Classe : A / B / C.

Aspect : courant gris - lisse / granité.

Type A-1 / Type A-2 / Type P-1 / Type P-2 / Type P-4 / Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / Type T-5 / Type CS-1 / Type CS-2 / Type CS-3 / Type CS-4 / Type CC-1 / Type CC-2 / Type AC-1 - non normalisées / Type AC-2 - non normalisées.

En béton de type courant pour calage de rives ou délimitation de chaussée

Classe : C.

Aspect : courant.

Type CR-1 / Type CR-2 / Type CR-3 / Type CR-4 / Type CR-5.

En béton pour îlots directionnels

Classe : sans objet.

Aspect : béton gris / béton blanc / béton blanc lavé / béton quartz blanc.

Type I-1 / Type I-2 / Type I-3 / Type I-4.

En béton de type à résistance renforcée au gel / dégel et sels, aspect courant

Classe A + R.

Type A-1 / Type A-2 / Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / Type CS-1 / Type CS-2 / Type CC-1 / Type CC-2.

En béton pleine masse moulé sous haute pression à parements vus irréprochables

Selon procédé de fabrication « Fielding breveté ».

De fabrication Gedimat, Sotubéma ou équivalent.

Classe A + R / B + R.

Type A-1 / Type A-2 / Type P-1 / Type P-2 / Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / /Type CS-1 / Type CS-2 / Type CS-3 / Type CS-4 / /Type CC-1.

En béton à parements vus en granulats naturels

De fabrication Vogel Béton ou équivalent.

À parements lavés.

* Type A-1 - Classe A + R

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité »

* Type A-2 - Classe A + R

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité »

* Type T-2 - Classe A + R

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité »

* Type T-3 - Classe A + R

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité » / « Vosges moucheté » / « brun d'Alsace » / « blanc des Pyrénées » / « jaune Champagne »

* Type T-4 - NF

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité »

* Raccords T-3 / A-1 ou T-3 / A-2 droite ou gauche

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité » / « Vosges moucheté » / « blanc des Pyrénées »

* Type AC-1 - Classe 100 B

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité »

* Type AC-2 - Classe 100 B

*  finition : « noir d'Auvergne » / « granité »

* Type CS-1 - Classe A + R

* finition : « granité »

* Type CC-1 - Classe A + R

* finition : « granité »

* Type CC-2 - Classe A + R

* finition : « granité »

En béton à parements vus en granulats naturels

De fabrication Stradal ou équivalent.

*  finition : « granitoise » / « Saint-Leu » / « basalte granité » / « basalté » / « australé » / « armoire ».

*  aspect : lavé / lisse.

*  Type A-1 / Type A-2 / Type P-1 / Type P-2 / Type P-4 / Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / Type CS-1 / Type CS-2 / Type CS-3 / Type CC-1 / Type CC-2 / Type AC-1 / Type AC-2.

* Bordure de défense - éléments de 1,00 m.

* Bordure pour handicapés.

Fourniture de bordures et caniveaux en roche ou pierre naturelle

Bordures et caniveaux en éléments de roche ou de pierre naturelle, répondant aux normes :

* NF P 98-304 pour les produits en granit ou en grès ;

* NF P 10-001 pour les produits en calcaire.

Caractéristiques d'aspect selon art. 6.1 du Fascicule 31 du CCTG.

Compris transport, amenée à pied d'oeuvre, déchargement, et rangement aux emplacements voulus.

Éléments droits de longueurs voulues et éléments de courbe au rayon prévu, nécessaires, compris éléments inclinés pour bateaux ou autres, le cas échéant, et tous autres éléments nécessaires pour répondre aux tracés du projet.

Bordures et caniveaux en granit

* Définition de la roche :

o  site d'extraction : ..... ;

o  banc d'extraction sur le site : ..... ;

o  mode de taille : fendage / sciage ;

o  aspect : bouchardé / smillé / flammé / brut ;

ou

o  site d'extraction : ..... ;

o  caractéristiques d'aspect : ..... ;

o  échantillon(s) à proposer par l'entrepreneur et à joindre à son offre.

* Bordure en granit :

o  dimensions : 14 × 22 / 14 × 28 / 15 × 15 / 15 × 20 / 15 × 25 / 15 × 30 / 18 × 24 / 20 × 25 / 20 × 30 / 24 × 30 / 30 × 24 / 30 × 30 ;

ou

o  dimensions du type dans la typologie des éléments préfa béton ;

o  Type ..... ;

o  Type ......

* Caniveau en granit :

o  dimensions : 8 × 30 / 13 × 30 ;

o  dimensions du type dans la typologie des éléments préfa béton ;

o  Type ..... ;

o  Type ......

Bordures et caniveaux en grès

* Définition de la pierre :

o  site d'extraction : ..... ;

o  banc d'extraction sur le site : ..... ;

o  mode de taille : fendage / sciage ;

o  aspect : bouchardé / smillé / flammé / brut ;

ou

o  site d'extraction : ..... ;

o  caractéristiques d'aspect : ..... ;

o  échantillon(s) à proposer par l'entrepreneur et à joindre à son offre.

* Bordure en grès :

o  dimensions : 14 × 22 / 14 × 28 / 15 × 15 / 15 × 20 / 15 × 25 / 15 × 30 / 18 × 24 / 20 × 25 / 20 × 30 / 24 × 30 / 30 × 24 / 30 × 30 ;

o  dimensions du type dans la typologie des éléments préfa béton ;

o  Type ..... ;

o  Type ......

* Caniveau en grès :

o  dimensions : 8 × 30 / 13 × 30 ;

o  dimensions du type dans la typologie des éléments préfa béton

o  Type ..... ;

o  Type ......

Bordures et caniveaux en pierre calcaire

* Définition de la pierre :

o  site d'extraction : ..... ;

o  banc d'extraction sur le site : ..... ;

o  mode de taille : fendage / sciage ;

o  aspect : bouchardé / smillé / flammé / brut.

ou

o  site d'extraction : ..... ;

o  caractéristiques d'aspect : ..... ;

o  échantillon(s) à proposer par l'entrepreneur et à joindre à son offre.

* Bordure en pierre calcaire :

o  dimensions : 14 × 22 / 14 × 28 / 15 × 15 / 15 × 20 / 15 × 25 / 15 × 30 / 18 × 24 / 20 × 25 / 20 × 30 / 24 × 30 / 30 × 24 / 30 × 30 ;

o  dimensions du type dans la typologie des éléments préfa béton ;

o  Type ..... ;

o  Type ......

* Caniveau en pierre calcaire :

o  dimensions : 8 × 30 / 13 × 30 ;

o  dimensions du type dans la typologie des éléments préfa béton ;

o  Type ..... ;

o  Type ......

Bordures et caniveaux en béton coulés en place

Fourniture et mise en oeuvre de bordures et caniveaux en béton coulés en place, travaux à exécuter dans les conditions définies au Fascicule 31 du CCTG, comprenant :

Terrassement (art. 9.2 du Fascicule 31 du CCTG) :

* terrassements mécaniques ou à la main nécessaires à la pose ;

* compactage du fond de fouille ou si compactage non possible, augmentation des dimensions de la fondation ou réalisation en béton armé ;

* déblais mis en dépôt, remblaiement après pose et enlèvement de ceux en excédent.

Fondation et bordure ou caniveau (art. 12 du Fascicule 31 du CCTG) :

* semelle de fondation et bordure ou caniveau coulés en place, compris tous coffrages, et armatures nécessaires le cas échéant ;

* caractéristiques des ouvrages

o  dimensions de la semelle : ..... ;

o  nature et dosage du béton pour semelle : ..... ;

o  nature et dosage du béton pour bordure ou caniveau : ......

ou

*  caractéristiques des bétons à définir par l'entrepreneur et à soumettre au maître d'oeuvre pour approbation.

Mise en oeuvre (art. 12.2c du Fascicule 31 du CCTG)

*  béton mis en place par machine à coffrage glissant

ou

*  béton mis en place dans des coffrages fixes.

Joints et reprises de bétonnage (art. 12.4 du Fascicule 31 du CCTG).

Joints de retrait :

*  sans joints de retrait / avec joint de retrait obtenu par sciage tous les 5,00 m environ.

Joints de dilatation :

* sans joints de dilatation.

Reprises du bétonnage

* selon prescription de l'art. 12.4.3 du Fascicule 31 du CCTG.

Tolérances de mise en oeuvre et respect du fil d'eau, conformes à l'art. 9.3 du Fascicule 31 du CCTG.

Parties droites et parties courbées, compris parties inclinées pour bateaux ou autres, le cas échéant, et, toutes autres façons nécessaires pour répondre aux tracés du projet.

En béton de type courant

Classe : A / B / C.

Aspect : courant gris / gris lavé.

Type A-1 / Type A-2 / Type P-1 / Type P-2 / Type P-4 / Type T-1 / Type T-2 / Type T-3 / Type T-4 / Type T-5 / Type CS-1 / Type CS-2 / Type CS-3 / Type CS-4 / Type CC-1 / Type CC-2 / Type AC-1 - non normalisées / Type AC-2 - non normalisées.

En béton de type courant pour calage de rives ou délimitation de chaussée

Classe : C.

Aspect : courant.

Type CR-1 / Type CR-2 / Type CR-3 / Type CR-4 / Type CR-5.

En béton pour îlots directionnels

Classe : sans objet.

Aspect : béton gris / béton blanc / béton blanc lavé / béton quartz blanc Type I-1 / Type I-2 / Type I-3 / Type I-4.

6*2/23 Rénovation de revêtements de sols extérieurs

I Démolition ou dépose de sols extérieurs

Démolition de dallages extérieurs compris démolition de la fondation

Démolition de dallages de toutes épaisseurs y compris fondation de toute nature, par tous moyens.

Nivellement du fond de forme.

Chargement et enlèvement des gravois à la décharge.

Dallage en béton

Dallage en briques de toute nature

Dallage en dalles de béton ou autres

Pavage en pavés de toute nature

Sols en asphalte ou en enrobés

Démolition de dallages extérieurs, la fondation conservée

Démolition de dallages de toutes épaisseurs, travaux à réaliser avec toutes précautions pour éviter tout ébranlement ou autres détériorations à la fondation.

Après démolition du dallage et de son lit de pose, remise en état de la surface de la fondation comprenant nivellement, apport de granulats complémentaires si nécessaire et damage, pour obtenir une fondation apte à recevoir un dallage neuf.

Chargement et enlèvement des gravois à la décharge.

Dallage en béton

Dallage en briques de toute nature

Dallage en dalles de béton ou autres

Pavage en pavés de toute nature

Dépose de dallages extérieurs avec soins pour réemploi compris démolition de la fondation

Dépose avec soins de dallages pour réemploi, travaux à réaliser avec soins pour éviter toute casse d'éléments de dallage susceptibles de réemploi.

Démolition de la fondation en matériau de toute nature et de toutes épaisseurs.

Triage des éléments de dallage, décrottage de ceux susceptibles de réemploi et rangement à proximité.

Chargement des autres éléments et des gravois et enlèvement à la décharge.

Dallage en briques de toutes natures

En briques posées à plat / sur chants.

Dallage en dalles

En dalles de béton / de ...

Pavage

En pavés de roche naturelle / de béton de tous types.

Dépose de dallages extérieurs avec soins pour réemploi, la fondation conservée

Dépose avec soins de dallages pour réemploi, travaux à réaliser avec soins pour éviter d'une part toute casse d'éléments de dallage susceptibles de réemploi et d'autre part tout ébranlement ou autres détériorations à la fondation.

Après dépose du dallage et démolition de son lit de pose, remise en état de la surface de la fondation comprenant nivellement, apport de granulats complémentaires si nécessaire et damage, pour obtenir une fondation apte à recevoir un dallage neuf.

Triage des éléments de dallage, décrottage de ceux susceptibles de réemploi et rangement à proximité.

Chargement des autres éléments et des gravois et enlèvement à la décharge.

Dallage en briques de toutes natures

En briques posées à plat / sur chants.

Dallage en dalles

En dalles de béton / de ...

Pavage

En pavés de roche naturelle / de béton de tous types.

Terrassement pour approfondissement du fond de forme de démolition

Dans le cas où l'ancienne fondation démolie ne présentait pas l'épaisseur nécessaire pour réaliser la nouvelle fondation à l'épaisseur voulue, exécution d'un terrassement d'approfondissement.

Terrassement de faible épaisseur en terrain de toute nature et par tous moyens, compris démolition de tous éléments durs éventuellement rencontrés.

Nivellement du fond de fouille et damage.

Chargement et enlèvement des terres à la décharge.

Terrassement pour réalisation de dallages extérieurs sur terrain naturel

Terrassement à exécuter en terrain de toute nature et par tous moyens, compris démolition de tous éléments durs éventuellement rencontrés.

Nivellement du fond de fouille et damage.

Décapage de terre végétale

Décapage de terre végétale par tous moyens sur l'épaisseur nécessaire pour enlever toutes matières végétales.

Épaisseur minimale : 0,20 m.

Purge de la terre végétale par enlèvement des grosses racines et autres matières impropres et mise en dépôt dans l'enceinte du chantier aux emplacements définis par le maître d'oeuvre, compris chargement et transport.

Terrassement en déblai

Terrassement pour réalisation de la plate-forme devant recevoir la fondation de dallage.

Chargement et enlèvement des terres à la décharge.

Terrassement en remblai d'apport

Exécution de remblai pour réalisation de la plate-forme devant recevoir la fondation du dallage.

Apport de matériau de remblai de type à faire agréer par le maître d'oeuvre.

Nivellement et damage ou cylindrage.

Démolition de bordures et/ou caniveaux

Démolition de bordures et/ou caniveaux de tous types et en tous matériaux, compris démolition de leur fondation.

Chargement et enlèvement des bordures et/ou caniveaux et gravois à la décharge.

Dépose de bordures et/ou caniveaux, avec soin pour réemploi

Dépose avec soin de bordures et/ou caniveaux, en prenant toutes précautions pour éviter la casse d'éléments susceptibles de réemploi.

Triage des éléments ou matériaux, décrottage de ceux susceptibles de réemploi et rangement à proximité.

Démolition de leur fondation.

Chargement des autres éléments, matériaux et gravois et enlèvement à la décharge.

Bordures en éléments préfabriqués de béton de tous types

Bordures en ...

Caniveaux en éléments préfabriqués de béton de tous types

Caniveaux de ...

II Travaux de réparation sur sols existants

Réfection de dallage en béton

Réfection partielle de dallage en béton

Démolition des parties de dallage défectueux après sondages pour délimiter les parties saines.

Sortie et enlèvement des gravois.

Réfection de dallage neuf en béton, de même nature, épaisseur et finition que le dallage existant.

Raccordement avec les parties conservées :

*  par sciage avant démolition pour obtenir une jonction rectiligne, mise en place au coulage d'un bandeau en polystyrène, et finition du joint en surface par calfeutrement en produit souple finition en creux ;

ou

*  nettoyage et brossage sur l'épaisseur des rives de jonction des parties conservées, application d'un produit d'accrochage, et raccords de finition en surface.

Piquage et enlèvement de chapes ciment rapportées

Piquage pour enlèvement de chape rapportée sur toute son épaisseur, chape de tous types et de toutes épaisseurs.

Ramassage, sortie et enlèvement des gravois.

Grattage et brossage du support pour enlèvement des parties mal adhérentes.

Réfection de chapes ciment rapportées sur formes béton existantes

Chape au mortier de ciment au dosage de 500 kg de ciment CPJ 45, repassée jusqu'à siccité, après préparation du support par grattage et brossage.

Dessus dressé à la règle.

Dans le cas où l'état du support le rend nécessaire, application préalable d'un produit d'adhérence.

Épaisseur : ...

Dessus fini taloché fin

Dessus fini lissé

Dessus fini lissé et bouchardé

Façon de faux-joints en surface de chape

Façon de faux-joints en creux, tracés au fer, réalisés au moment du degré de siccité voulu.

Tracé formant dalles carrées ou rectangulaires

Tracé formant opus-incertum

Dessus de chape traitée pour obtenir une résistance améliorée

Incorporation de produits spéciaux lors de la finition de la chape, mis en oeuvre conformément aux prescriptions du fabricant.

Dessus de chape avec durcisseur

Addition de durcisseur de type « Corindon » ou équivalent, au dosage de 3 kg/m2.

Dessus de chape avec paillettes à haute résistance

Incorporation de paillettes métalliques ou minérales, de type « Solmétal » ou équivalent.

Dosage : à définir par l'entrepreneur avec le fabricant pour répondre à l'utilisation prévue pour cette chape.

Armatures dans chape

Armature en treillis soudé, selon DTU 52.1 art. 3.6.

À déterminer par l'entrepreneur en fonction du dosage et de l'épaisseur de la chape, et des sollicitations auxquelles elle sera soumise.

Réfection partielle de chapes ciment rapportées

Piquage des parties de chapes défectueuses après sondages pour délimiter les parties saines.

Ramassage, sortie et enlèvement des gravois.

Grattage et brossage du support pour enlèvement des parties mal adhérentes et dépoussiérage.

Application d'un produit d'accrochage.

Réfection de la chape ciment, de même nature, épaisseur et finition que la chape existante.

Raccordement avec les parties conservées :

*  par sciage avant démolition pour obtenir une jonction rectiligne, mise en place au coulage d'un bandeau en polystyrène, et finition du joint en surface par calfeutrement en produit souple finition en creux ;

ou

*  nettoyage et brossage sur l'épaisseur des rives de jonction des parties conservées, application d'un produit d'accrochage, et raccords de finition en surface.

Création de joints sciés dans dallage existant

Façon de joints sciés à la tronçonneuse sur dallage existant.

Selon tracé ou calepinage du maître d'oeuvre.

Sciage sur épaisseur partielle/totale.

Traitement de fissures de largeur supérieure à 1 mm dans dallage existant

Ouverture de la fissure à la meule ou à la griffe dans le cas de mortier pas très dur, sur une largeur et profondeur en fonction des dimensions de la fissure.

Nettoyage et dépoussiérage.

*  Dans le cas de fissure stabilisée :

o rebouchage au mortier spécial après application d'un produit d'accrochage.

* Dans le cas de fissure non stabilisée :

o mise en place d'un fond de joint ;

o garnissage avec un produit souple spécifique pour cet usage, finition légèrement en creux.

Traitement durcisseur et antipoussière de sols béton existants

Nettoyage du sol béton existant par brossage, et grattage si nécessaire, enlèvement par tous moyens des traces de graisse ou autres.

Lavage et séchage.

Mise en oeuvre d'un produit monocomposant à base de résines de synthèse et de composés minéraux actifs, de type « Purigo sol » des Éts Sika ou équivalent.

Application en une seule imprégnation à la brosse, au rouleau ou par pulvérisation, selon le cas, selon prescriptions du fabricant.

Traitement de protection coloré sur sols béton existants

Nettoyage du sol existant par lavage à l'eau, éventuellement à l'eau sous haute pression, avec addition d'un détergent approprié si nécessaire.

Brossage à la brosse dure.

Enlèvement le cas échéant par tous moyens toutes traces de graisses et autres.

Séchage et dépoussiérage.

Mise en oeuvre d'une peinture de sol décorative, produit monocomposant à base de résine polyuréthanne modifiée, de type « Sika sol » des Éts Sika ou équivalent.

Application en 2 couches, à la brosse ou au rouleau, la 1re couche diluée de 5 à 10 %, selon prescriptions du fabricant.

Teinte : gris / rouge / ivoire / vert.

Travaux de réparation de sols en pavés de toutes natures

Travaux en recherche sur revêtements de sol en pavés

Réfection en recherche de parties défectueuses de revêtement de sol en pavés.

Nature et type du revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose de la partie de revêtement de sol défectueux, avec sondage au pourtour pour déceler d'éventuelles parties plus ou moins défectueuses, et dépose s'il y a lieu ;

* Contrôle de l'état de surface de l'assise, nivellement, avec si nécessaire, apport de matériaux complémentaires, damage ;

* Repose des pavés :

o  en pavés de réemploi, après décrottage et nettoyage ;

ou

o  en pavés neufs à fournir par l'entrepreneur, de même nature et type que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées ;

* Réfection des joints de même nature que ceux existants ;

* Enlèvement des gravois et déchets.

Réfection en recherche

Par unité de pavé

Surfaces jusqu'à 5 pavés

Surfaces de 6 à 10 pavés

Surfaces jusqu'à 0,50 m2

Surfaces de 0,51 m2 jusqu'à ... m2

Remaniage de revêtements de sol en pavés de toutes natures

Remaniage complet de revêtements de sol défectueux en pavés.

Nature et type de revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose avec soin du revêtement de sol ;

* Triage, décrottage et nettoyage des pavés susceptibles de réemploi et rangement à proximité ;

* Contrôle de l'état de l'assise, remise en état s'il y a lieu avec si nécessaire apport de matériaux complémentaires, nivellement et damage ;

* Repose du revêtement de sol en pavés ;

* Exécution des joints :

o de même nature que ceux de l'ancien revêtement de sol ;

ou

o  remplissage en sable fin 0/2 ou 0/3, de rivière de préférence, à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

ou

o  au bitume après balayage de sable fin 0/2 ou 0/3 dans les joints, application de bitume à raison de 300 g/m2 environ et finition par saupoudrage de granulats fins de porphyre ou équivalent ;

ou

o  au mortier, par balayage de sable fin 0/2 ou 0/3, humidification et tassement du sable à l'eau, et remplissage avec un coulis de ciment ;

o  finition des joints au fer ;

ou

o  au mortier par remplissage des joints avec un mélange sec de sable 0/2 ou 0/3 et de ciment, et arrosage, en complétant la hauteur du tassement au fur et à mesure.

Enlèvement des pavés non réemployés et des gravois

Repose des pavés de réemploi

Pavés provenant de la dépose et rangés à proximité.

Repose de pavés neufs à fournir par l'entrepreneur

De même type et nature que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées.

Réfection de joints en recherche sur revêtements de sol en pavés

Réfection de joints en recherche comprenant :

* sondage de l'état de tous les joints pour déceler ceux défectueux ;

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection du joint de même nature et finition en surface identique à ceux existants ;

* ramassage des gravois et déchets et enlèvement, ainsi que nettoyage et lavage du revêtement au droit des joints traités.

Réfection complète des joints sur revêtements de sol en pavés

Réfection complète de tous les joints du revêtement, comprenant :

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection complète de tous les joints du revêtement ;

* ramassage et enlèvement des déchets et gravois ;

* nettoyage et lavage du revêtement.

Réfection des joints de même nature et finition que ceux existants

Réfection des joints de nature et finition différentes que ceux existants

.....

Travaux de réparation de sols en dalles de toutes natures

Travaux en recherche sur revêtements de sol en dalles

Réfection en recherche de parties défectueuses de revêtement de sol en dalles.

Nature et type du revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose de la partie de revêtement de sol défectueux, avec sondage au pourtour pour déceler d'éventuelles parties plus ou moins défectueuses, et dépose s'il y a lieu ;

* Contrôle de l'état de surface de l'assise, nivellement, avec si nécessaire, apport de matériaux complémentaires, damage ;

* Repose des dalles :

o  en dalles de réemploi, après décrottage et nettoyage ;

ou

o  en dalles neuves à fournir par l'entrepreneur, de même nature et type que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées ;

* Réfection des joints de même nature que ceux existants ;

* Enlèvement des gravois et déchets.

Réfection en recherche

Par unité de dalle

Surfaces jusqu'à 6 dalles

Surfaces de 7 à 12 dalles

Surfaces jusqu'à 1,00 m2

Surfaces de 1,00 m2 jusqu'à ... m2

Remaniage de revêtements de sol en dalles de toutes natures

Remaniage complet de revêtements de sol défectueux en dalles.

Nature et type de revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose avec soin du revêtement de sol ;

* Triage, décrottage et nettoyage des dalles susceptibles de réemploi et rangement à proximité ;

* Contrôle de l'état de l'assise, remise en état s'il y a lieu avec si nécessaire apport de matériaux complémentaires, nivellement et damage ;

* Repose du revêtement de sol en dalles ;

* Exécution des joints :

o  de même nature que ceux de l'ancien revêtement de sol ;

ou

o  remplissage en sable fin 0/2 ou 0/3, de rivière de préférence, à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

ou

o  en mortier, au dosage de 350 kg de ciment, ou 400 kg de chaux hydraulique ou 400 kg de mortier bâtard chaux et ciment ;

ou

o  en mortier par remplissage des joints avec un mélange sec de sable 0/2 ou 0/3 et de ciment, et arrosage, en complétant la hauteur du tassement au fur et à mesure.

Enlèvement des dalles non réemployées et des gravois.

Repose de dalles de réemploi

Dalles provenant de la dépose et rangées à proximité.

Repose de dalles neuves à fournir par l'entrepreneur

De même type et nature que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées.

Réfection de joints en recherche sur revêtements de sol en dalles

Réfection de joints en recherche comprenant :

* sondage de l'état de tous les joints pour déceler ceux défectueux ;

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection du joint de même nature et finition en surface identique à ceux existants ;

* ramassage des gravois et déchets et enlèvement, ainsi que nettoyage et lavage du revêtement au droit des joints traités.

Réfection complète des joints sur revêtements de sol en dalles

Réfection complète de tous les joints du revêtement, comprenant :

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection complète de tous les joints du revêtement ;

* ramassage et enlèvement des déchets et gravois ;

* nettoyage et lavage du revêtement.

Réfection des joints de même nature et finition que ceux existants

Réfection des joints de nature et finition différentes que ceux existants

.....

Travaux de réparation de sols en briques de terre cuite de toutes natures

Travaux en recherche sur revêtements de sol en briques de terre cuite.

Réfection en recherche de parties défectueuses de revêtement de sol en briques de terre cuite.

Nature et type du revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose de la partie de revêtement de sol défectueux, avec sondage au pourtour pour déceler d'éventuelles parties plus ou moins défectueuses, et dépose s'il y a lieu ;

* Contrôle de l'état de surface de l'assise, nivellement, avec si nécessaire, apport de matériaux complémentaires, damage ;

* Repose des briques :

o  en briques de réemploi, après décrottage et nettoyage ;

ou

o  en briques neuves à fournir par l'entrepreneur, de même nature et type que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées ;

* Réfection des joints de même nature que ceux existants ;

* Enlèvement des gravois et déchets.

Réfection en recherche

Par unité de brique

Surfaces jusqu'à 5 briques

Surfaces de 6 à 10 briques

Surfaces jusqu'à 0,50 m2

Surfaces de 0,51 m2 jusqu'à ... m2

Remaniage de revêtements de sol en briques de terre cuite

Remaniage complet de revêtements de sol défectueux en briques de terre cuite.

Nature et type de revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose avec soin du revêtement de sol ;

* Triage, décrottage et nettoyage des briques susceptibles de réemploi et rangement à proximité ;

* Contrôle de l'état de l'assise, remise en état s'il y a lieu avec si nécessaire apport de matériaux complémentaires, nivellement et damage ;

* Repose du revêtement de sol en briques de terre cuite ;

* Exécution des joints :

o  de même nature que ceux de l'ancien revêtement de sol ;

ou

o  remplissage en sable fin 0/2 ou 0/3, de rivière de préférence, à l'exclusion de sable à granulométrie trop serrée ;

ou

o  au mortier, par balayage de sable fin 0/2 ou 0/3, humidification et tassement du sable à l'eau, et remplissage avec un coulis de ciment ;

o  finition des joints au fer ;

ou

o  au mortier par remplissage des joints avec un mélange sec de sable 0/2 ou 0/3 et de ciment, et arrosage, en complétant la hauteur du tassement au fur et à mesure.

Enlèvement des briques non réemployées et des gravois.

Repose de briques de réemploi

Briques provenant de la dépose et rangées à proximité.

Repose de briques neuves à fournir par l'entrepreneur

De même type et nature que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées.

Réfection de joints en recherche sur revêtements de sol en briques

Réfection de joints en recherche comprenant :

* sondage de l'état de tous les joints pour déceler ceux défectueux ;

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection du joint de même nature et finition en surface identique à ceux existants ;

* ramassage des gravois et déchets et enlèvement, ainsi que nettoyage et lavage du revêtement au droit des joints traités.

Réfection complète des joints sur revêtements de sol en briques

Réfection complète de tous les joints du revêtement, comprenant :

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection complète de tous les joints du revêtement ;

* ramassage et enlèvement des déchets et gravois ;

* nettoyage et lavage du revêtement.

Réfection des joints de même nature et finition que ceux existants

Réfection des joints de nature et finition différentes que ceux existants

.....

III Travaux de réparation de sols en carrelages de toutes natures

Travaux en recherche sur revêtements de sol en carrelage

Réfection en recherche de parties défectueuses de revêtement de sol en carrelage.

Nature et type du revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose de la partie de revêtement de sol défectueux, avec sondage au pourtour pour déceler d'éventuelles parties plus ou moins défectueuses, et dépose s'il y a lieu ;

* Contrôle de l'état de surface de l'assise, nivellement, avec si nécessaire, apport de matériaux complémentaires ;

* Repose des carreaux :

o  en carreaux de réemploi, après décrottage et nettoyage ;

ou

o  en carreaux neufs à fournir par l'entrepreneur, de même nature et type que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées.

Réfection des joints de même nature que ceux existants.

Enlèvement des gravois et déchets.

Réfection en recherche

Par unité de carreau

Surfaces jusqu'à 10 carreaux

Surfaces de 11 à 20 carreaux

Surfaces jusqu'à 0,75 m2

Surfaces de 0,76 m2 jusqu'à ... m2

Remaniage de revêtements de sol en carrelages

Remaniage complet de revêtements de sol défectueux en carrelage.

Nature et type de revêtement de sol concerné :

.....

Travaux comprenant :

* Dépose avec soin du revêtement de sol ;

* Triage, décrottage et nettoyage des carreaux susceptibles de réemploi et rangement à proximité ;

* Contrôle de l'état de l'assise, remise en état s'il y a lieu avec si nécessaire apport de matériaux complémentaires et nivellement ;

* Repose du revêtement de sol en carrelage ;

* Exécution des joints de même nature que ceux de l'ancien revêtement de sol.

Enlèvement des carreaux non réemployés et des gravois.

Repose de carreaux de réemploi

Carreaux provenant de la dépose et rangés à proximité.

Repose de carreaux neufs à fournir par l'entrepreneur

De même type et nature que les existants, ou à défaut de nature et type présentant les mêmes caractéristiques de résistance, de tenue dans le temps et d'aspect, et de dimensions adaptées.

Réfection de joints en recherche sur revêtements de sol en carrelage

Réfection de joints en recherche comprenant :

* sondage de l'état de tous les joints pour déceler ceux défectueux ;

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection du joint de même nature que ceux existants ;

* ramassage des gravois et déchets et enlèvement, ainsi que nettoyage et lavage du revêtement au droit des joints traités.

Réfection complète des joints sur revêtements de sol en carrelage

Réfection complète de tous les joints du revêtement, comprenant :

* dégarnissage des joints jusqu'à la profondeur voulue en fonction du type et de la nature du joint existant ;

* réfection complète de tous les joints du revêtement ;

* ramassage et enlèvement des déchets et gravois ;

* nettoyage et lavage du revêtement.

Réfection des joints de même nature que ceux existants.

6*2/24 Voiries urbaines et espaces piétons en béton

I Documents de référence contractuels complémentaires

Les documents de référence contractuels cités au chapitre 1, point X, ne comprennent pas plusieurs normes et autres documents plus spécifiques aux voiries en béton.

Ces documents contractuels complémentaires qui doivent être respectés dans la réalisation des voiries en béton sont essentiellement les suivants.

Normes

Norme

Intitulé

Date

Liants hydrauliques

NF EN 197-2

(P 15-101-2)

Ciment - Partie 2 : évaluation de la conformité

Févr. 2001

NF EN 196-1

(P 15-471)

Méthodes d'essais des ciments - Partie 1 : détermination des résistances mécaniques

Août 1995

NF EN 196-2

(P 15-472)

Méthodes d'essais des ciments - Partie 2 : analyse chimique des ciments

Août 1995

NF EN 196-3

(P 15-473)

Méthodes d'essais des ciments - Partie 3 : détermination du temps et de la stabilité

Août 1995

NF EN 196-5

(P 15-475)

Méthodes d'essais des ciments - Partie 5 : essai de pouzzolanicité des ciments pouzzolaniques

Août 1995

NF EN 196-6

(P 15-476)

Méthodes d'essais des ciments - Détermination de la finesse

Août 1990

NF EN 196-7

(P 15-477)

Méthodes d'essais des ciments - Méthodes de prélèvement et d'échantillonnage du ciment

Août 1990

NF EN 196-21

Méthodes d'essais des ciments - Détermination de la teneur en chlorures, en dioxyde de carbone et en alcalis dans les ciments

Août 1990

PR NF EN 196-8

Méthodes d'essais des ciments - Partie 8 : chaleur d'hydratation - Méthode pour dissolution (projet de norme européenne)

Juin 1997

FD P 15-010

Liants hydrauliques - Guide d'utilisation des ciments

Oct. 1997

P 15-299

Liants hydrauliques - Contrôle spécifique de caractéristiques particulières des ciments

Déc. 1981

NF P 15-301

Liants hydrauliques - Ciments courants - Composition, spécifications et critères de conformité

Juin 1994

P 15-316

Liants hydrauliques - Emploi du ciment alumineux fondu en éléments de structure

Avr. 1991

P 15-466

Liants - Reconnaissance rapide des ciments à la livraison par rapport à un échantillon de référence

Août 1983

Additions pour béton hydraulique

NF P 18-501

Additions pour béton hydraulique - Fillers

Mars 1992

NF P 18-502

Additions pour béton hydraulique - Fumées de silice

Mai 1992

NF P 18-506

Additions pour béton hydraulique - Laitier vitrifié moulu de haut fourneau

Mars 1992

NF P 18-508

Additions pour béton hydraulique - Additions calcaires - Spécifications et critères de conformité

Juill. 1995

NF P 18-509

Additions pour béton hydraulique

Additions siliceuses

Spécifications et critères de conformité

Déc. 1998

Bétons

NF EN 206-1

(P 18-325)

Béton - Partie 1 : spécifications, performances, production et conformité

Févr. 2002

NF P 18-010

Bétons - Classification et désignation des bétons hydrauliques

Déc. 1985

FD P 18-011

Bétons - Classification des environnements agressifs

1992

NF P 18-400

Bétons - Moules pour éprouvettes cylindriques et prismatiques

Déc. 1981

NF P 18-404

Bétons - Essais d'étude, de convenance et de contrôle

Confection et conservation des éprouvettes

Déc. 1981

NF P 18-405

Bétons - Essais d'information

Confection et conservation des éprouvettes

Déc. 1981

NF P 18-407

Bétons - Essai de flexion

Déc. 1981

NF P 18-408

Bétons - Essai de fendage

Déc. 1981

P 18-409

Béton avec fibres métalliques - Essai de flexion

Avr. 1993

P 18-417

Béton - Mesure de la dureté de surface par rebondissement à l'aide d'un scléromètre

Déc. 1989

XP P 18-420

Béton - Essai d'écaillage des surfaces de béton durci exposées au gel en présence d'une solution saline

Juin 1995

NF P 18-421

Bétons - Mise en place par microtable vibrante

Déc. 1981

NF P 18-422

Bétons - Mise en place par aiguille vibrante

Déc. 1981

NF P 18-423

Bétons - Mise en place par piquage

Déc. 1981

P 18-424

Bétons - Essai de gel sur béton durci

Gel dans l'eau - Dégel dans l'eau

Oct. 1994

P 18-425

Bétons - Essai de gel sur béton durci

Gel dans l'air - Dégel dans l'eau

Oct. 1994

NF EN 12390-1

(P 18-430)

Essai pour béton durci - Partie 1 : forme, dimensions et autres exigences relatives aux éprouvettes et aux moules

Oct. 2001

NF EN 12390-2

(P 18-438)

Essai pour béton durci - Partie 2 : confection et conservation des éprouvettes pour essais de résistance

Oct. 2001

NF EN 12390-3

Essai pour béton durci - Partie 3 : résistance à la compression des éprouvettes

Févr. 2003

NF EN 12390-4

Essai pour béton durci - Partie 4 : résistance en compression - Caractéristiques des machines d'essai

Août 2000

NF EN 12390-5

(P 18-433)

Essai pour béton durci - Partie 5 : résistance à la flexion sur éprouvettes

Oct. 2001

NF EN 12390-6

Essai pour béton durci - Partie 6 : résistance à la traction par fendage d'éprouvettes

Oct. 2001

NF EN 12390-7

(P 18-435)

Essai pour béton durci - Partie 7 : masse volumique du béton

Sept. 2001

NF EN 12390-8

(P 18-436)

Essai pour béton durci Partie 8 : profondeur de pénétration d'eau sous pression

Oct. 2001

NF EN 12390-9

Essai du béton durci - Partie 9 : résistance au gel/dégel - Écaillage

Oct. 2002

NF EN 12350-1

(P 18-437)

Essai pour béton frais - Partie 1 : échantillonnage

Déc. 1999

NF EN 12350-2

Essai pour béton frais - Partie 2 : essai d'affaissement

Déc. 1999

NF EN 12350-3

Essai pour béton frais - Partie 3 : essai Vébé

Déc. 1999

NF EN 12350-4

Essai pour béton frais - Partie 4 : dégré de compactabilité

Mars 2001

NF EN 12350-5

Essai pour béton frais - Partie 5 : essai d'étalement à la table de chocs

Déc. 1999

NF EN 12350-6

(P 18-440)

Essai pour béton frais - Partie 6 : masse volumique

Déc. 1999

NF EN 12350-7

(P 18-443)

Essai pour béton frais - Partie 7 : teneur en air - Méthode de la compressibilité

Mars 2001

NF EN 12504-1

(P 18-444)

Essais pour béton dans les structures - Partie 1 : carottes - Prélèvement, examen et essais en compression

Août 2000

XP ENV 13670-1

Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : tronc commun et document d'application nationale

Nov. 2002

PR NF EN 13670-1

Exécution des ouvrages en béton - Partie 1 : tronc commun et document d'application nationale

Juin 2003

NF P 18-451

Bétons - Essai d'affaissement

Déc. 1981

NF P 18-500

Béton - Béton de sable

Juin 1995

NF P 18-503

Surfaces et parements en béton - Éléments d'identification

Nov. 1989

Aciers pour armatures de béton

XP ENV 10080

(A 35-010)

Acier pour l'armature du béton - Armatures pour béton armé soudables à verrou B-500 - Conditions techniques de livraisons pour les barres, les couronnes et les treillis soudés

Déc. 1995

NF A 35-017

Armatures pour béton armé - Barres et fils machine non soudables à verrous

Oct. 1996

NF A 35-018

Armatures pour béton armé - Aptitude au soudage

Juill. 1984

NF A 35-021

Aciers pour béton - Fils soudables utilisés pour la fabrication d'armatures pour béton

Févr. 1998

NF A 35-024

Aciers pour béton - Treillis soudés constitués de fils de diamètre inférieur à 5 mm

Févr. 1998

XP A 35-031

Armatures pour béton armé - Barres soudables à verrous de diamètre supérieur à 40 mm

Mars 1998

NF EN 845-3

Spécifications pour composants accessoires de maçonnerie - Partie 3 : treillis d'armatures en acier pour joints horizontaux

Déc. 2003

NF ISO 15630-1

(A 03720-1)

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 1 : barres, fils machine et fils pour béton armé

Août 2002

NF ISO 15630-2

(A 03720-2)

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 2 : treillis soudés

Août 2002

NF ISO 15630-3

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes d'essai - Partie 3 : armatures de précontrainte

Août 2002

Chaussées en béton de ciment

NF P 98-200-6

Essais relatifs aux chaussées - Mesure de la déflexion engendrée par une charge roulante - Partie 6 : détermination de la déflexion avec le déflectographe béton

Sept. 1993

NF P 98-245-1

Essais relatifs aux chaussées - Répandage d'un produit sur la surface d'une couche en béton de ciment - Partie 1 : mesure de la répartition d'un produit liquide

Juill. 1994

NF P 98-245-2

Essais relatifs aux chaussées - Répandage d'un produit sur la surface d'une couche en béton de ciment - Partie 2 : mesure de la répartition d'un produit granulaire

Juill. 1994

NF P 98-248-2

Essais relatifs aux chaussées - Essais propres au béton de D supérieur à 40 mm - Partie 2 : affaissement au cône

Nov. 1993

XP P 98-249

Essais relatifs aux chaussées - Adhérence béton - armature - Essai ABA

Déc. 1996

II Réglementation européenne

Calendrier de mise en application des marquages CE en complément à ceux cités ci-avant.

Au 15 janvier 2003 :

Famille de produits

Date de marquage CE obligatoire

Granulats - Granulats pour béton incluant les bétons de chaussées

1er juin 2004

Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées

1er juin 2004

Granulats pour mortiers

1er juin 2004

Matériau de chape et chapes

Exigences pour matériaux de chapes

1er août 2004

III Documents non contractuels

Les documents relatifs aux voiries en béton, cités à titre indicatif et sans caractère contractuel sont les suivants :

Voiries et aménagements urbains en béton

Tome 1 - Conception et dimensionnement

CIMBETON

T 50

Voiries et aménagements urbains en béton

Tome 2 - Mise en oeuvre

T 51

Voiries et aménagements urbains en béton

Tome 3 - CCTP-type - BPU - DE

T 52

Espaces urbains en béton désactivé

Conception et réalisation

T 53

Le béton dans les routes

G 10

Fiche technique 8-7

IV Définition des voiries et espaces piétons en béton à réaliser

Les ouvrages et travaux de voiries béton à réaliser par l'entrepreneur dans le cadre de son marché sont essentiellement ceux définis ci-dessous.

Les classes de trafic seront de type « faible et moyen », le nombre de passages journaliers moyen de PL de CU supérieure à 5 T :

* classe T6 : 1 à 10 passages ;

* classe T5 : 10 à 25 passages ;

* classe T4 : 25 à 50 passages ;

* classe T3 : 50 à 100 passages ;

* classe T3+ : 100 à 150 passages.

Ouvrages à réaliser

Dimensions / surfaces

Classe trafic

Voirie urbaine

.....

.....

- plans no .....

.....

.....

.....

.....

.....

Chemins circulation

.....

.....

- plans no .....

.....

.....

Aires piétons

.....

.....

- plans no .....

Profils en long et en travers (voir plans) :

*  .....

*  .....

*  .....

Portance du sol de la ou des plates-formes livrées pour recevoir les ouvrages en béton :

* voirie urbaine :

...

...

* chemin de circulation :

...

...

* aires piétons :

...

...

V Plans d'exécution

Selon les stipulations du CCAP, les plans d'exécution seront à la charge du maître d'oeuvre.

ou

Selon les stipulations du CCAP, les plans d'exécution seront à la charge de l'entrepreneur :

*  établissement de tous les plans d'exécution nécessaires à la bonne réalisation des ouvrages.

L'entrepreneur aura toujours à sa charge l'établissement des plans et détails de mise en oeuvre sur chantier.

Les plans et détails de mise en oeuvre sur chantier devront faire apparaître tous les détails et points particuliers de l'exécution que le maître d'oeuvre jugera utile à la bonne marche du chantier.

Ces pièces seront à remettre au maître d'oeuvre en 3 exemplaires + 1 exemplaire reproductible.

VI Spécifications et prescriptions techniques concernant les voiries

Toutes les spécifications et prescriptions techniques portées ci-avant dans le présent document et énumérées ci-dessous, s'appliquent aux voiries en général et plus particulièrement aux voiries à base de liants hydrocarbures.

Une bonne partie de ces prescriptions peut également être applicable aux ouvrages de voiries béton.

L'entrepreneur des voiries en béton sera donc tenu de respecter les prescriptions ci-dessus, sauf celles non applicables aux voiries béton.

* Piquetages - Implantations.

* Plate-forme support de chaussée.

* Terrassements.

* Travaux de démolition de voiries existantes.

* Transport et enlèvement des terres et gravois.

* Portance de la plate-forme support de chaussée.

* Pentes des chaussées et autres ouvrages de voirie.

* Tenu au gel - Dégel.

* Tolérances dimensionnelles.

* Drainage de la chaussée.

* Prescriptions diverses.

* Relations avec le concessionnaire.

* Installations de chantier.

* Nettoyages - Livraison des ouvrages.

VII Spécifications et prescriptions techniques concernant les matériaux et produits pour voiries en béton

Prescriptions communes

Les matériaux, matériels, éléments préfabriqués et autres fournitures entrant dans les ouvrages et prestations du présent marché, devront répondre aux spécifications ci-après :

* Conformité aux CCTG (et DTU le cas échéant)

Pour tous les matériaux, matériels, éléments préfabriqués et autres fournitures traités dans les CCTG (et DTU) visés ci-avant, l'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que ceux répondant aux conditions et prescriptions de ces documents.

* Matériaux et éléments préfabriqués faisant l'objet d'un marquage NF, d'une certification ou d'un label

L'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de ce marquage NF, certification ou label, selon le cas.

* Fournitures et matériaux non traditionnels soumis à « Avis technique »

Pour ces fournitures et matériaux, l'entrepreneur devra présenter les « Avis techniques » correspondants, faute de quoi ils seront refusés.

* Conformité aux normes

Pour tous les matériaux, matériels, éléments préfabriqués et autres fournitures faisant l'objet d'une norme NF ou EN, l'entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que ceux répondant à ces normes.

* Provenance des matériaux et produits

En tout état de cause et à la demande du maître d'oeuvre, l'entrepreneur devra être capable de justifier la provenance des matériaux et produits qu'il envisage de mettre en oeuvre.

Ciments

Les ciments utilisés devront répondre aux normes NF EN 197-1 (février 2001) - Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants et NF EN 197-2 (février 2001) - Ciment - Partie 2 : évaluation de la conformité.

Dans le cas de contraintes particulières, il pourra être utilisé des ciments spéciaux, conformes aux normes.

Adjuvants

Adjuvants indispensables : certains adjuvants devront obligatoirement être mis en oeuvre, notamment les suivants :

* les entraîneurs d'air ;

* les durcisseurs de surface (cas de béton imprimé) ;

* les retardateurs de surface (cas de béton désactivé).

D'autres adjuvants peuvent être nécessaires, ils pourront être employés après accord entrepreneur-maître d'oeuvre.

Produits d'addition

L'incorporation d'addition pourra, dans certains cas, être d'un certain intérêt.

Cette incorporation aura fait l'objet, lors de l'étude, d'un contrôle de compatibilité avec les autres composants.

Aciers - Armatures

Les aciers pour armatures seront des aciers conformes aux normes, adaptés à l'usage prévu.

Les fers de liaison utilisés dans certains cas particuliers seront des barres en acier, de longueur ≥ 600 mm, leur diamètre sera en fonction de l'épaisseur du béton, épaisseur minimale : 16 mm.

Treillis soudés

Les caractéristiques géométriques (diamètres, dimensions des mailles) des treillis soudés seront celles définies par les calculs.

Fibres

Dans le cas d'emploi autorisé de fibres d'armature, leur dosage et leur mise en oeuvre devront être conformes aux prescriptions du fabricant.

Goujons pour joints de construction

Les goujons sont conformes à la norme NF A 35-015. Ils doivent être utilisés pour la réalisation des joints de construction.

Ils sont constitués de barres lisses revêtues, en totalité ou sur la moitié de leur longueur, d'un produit en film mince (inférieur à 0,5 mm) empêchant toute adhérence avec le béton. Leur diamètre est fonction de l'épaisseur du béton, diamètre minimal 20 mm.

VIII État de la plate-forme livrée pour recevoir la voirie béton

Tous les travaux préparatoires ainsi que tous les travaux de réalisation de la plate-forme ont été exécutés dans le cadre des travaux prévus dans la 1re partie du présent document.

La plate-forme sera donc livrée à la portance voulue avec la ou les pentes prévues, y compris les drainages latéraux et/ou les drainages sous le béton dans le cas où ils sont nécessaires.

Les bandes structurantes ainsi que les caniveaux et bordures préfabriqués en béton auront également été réalisés.

En résumé, la plate-forme sera livrée à la portance voulue, au(x) niveau(x) prescrit(s), prête à recevoir la voirie béton.

IX Études techniques

Les études techniques devront déterminer avec précision les caractéristiques du ou des différents bétons à mettre en oeuvre.

Selon le CCAP, ces études techniques seront à la charge :

*  du maître d'oeuvre ;

ou

*  de l'entrepreneur.

Ces études techniques prendront en compte les données suivantes pour chaque surface de voirie béton :

*  la portance de la plate-forme : ...

* le poids propre de la voirie à réaliser.

et

Pour la voirie avec circulation véhicules PL :

*  la classe de circulation : ...

Pour les aires piétons et circulations VL :

*  la classe de circulation : ...

Pour les autres aires en béton :

*  la classe de circulation : ...

et

Pour toutes les surfaces de voiries béton prévues :

* les surcharges particulières ponctuelles ou non ;

* les surcharges importantes ponctuelles.

L'étude devra prendre en compte les éventuelles conditions particulières du chantier.

L'étude devra déterminer pour chacune des différentes voiries, chemin, aires piétons, etc. :

* La composition du béton :

o la composition des granulats ;

o le type et le dosage du ciment ;

o le type et le dosage des adjuvants ;

o le type et le dosage des additions, le cas échéant ;

o la quantité d'eau ;

o le colorant, le cas échéant.

* L'armature du béton le cas échéant :

o le plan de ferraillage ;

ou

o les caractéristiques du treillis soudé ;

et/ou

o les fibres métalliques, polypropylène ou polyester.

* Voirie béton :

o traces des différents types de joints ;

o le mode de vibration le mieux adapté pour la mise en oeuvre.

X Composition du béton

La composition du béton pour voirie sera établie sur la base de l'étude technique.

L'entrepreneur présentera à l'approbation du bureau de contrôle, le cas échéant, et du maître d'oeuvre, la composition du ou des bétons qu'il envisage de mettre en oeuvre, basée sur une étude de formulation conforme à la normalisation en vigueur.

Épreuve de convenance de fabrication du béton

Dans le cas où le béton provient d'une centrale titulaire du droit d'usage de la marque NF, il n'y aura pas lieu d'effectuer une épreuve de convenance du béton.

Dans le cas contraire, l'épreuve de convenance de fabrication du béton sera à la charge de l'entrepreneur.

XI Classe de résistance du béton

Les bétons routiers doivent satisfaire aux sollicitations répétées du trafic et des effets climatiques.

De ce fait, leur résistance à la traction par flexion est à prendre en compte pour définir leur dimensionnement.

Les bétons doivent donc être aussi compacts et homogènes que possible.

La norme NF P 98-170 (avril 1992) - Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle donne les caractéristiques requises en ce qui concerne la classification des bétons.

Cette norme indique les résistances à 28 jours en Mpa :

* résistance à la compression ;

* résistance au fendage.

XII Épaisseurs des bétons

La ou les épaisseurs des différents bétons routiers à réaliser sont définis par le maître d'oeuvre et sont indiqués ci-après.

ou

Il incombera à l'entrepreneur de déterminer la ou les épaisseurs des bétons routiers à réaliser.

Remarque

À titre strictement indicatif, le Chapitre 6, articles 6.1 et 6.2 du Document T 50 de CIMBETON donne deux méthodes de calcul d'épaisseur des bétons routiers.

XIII Devis descriptif des ouvrages de voirie urbaine et espaces piétons

Tous les ouvrages de voirie urbaine et espaces piétons, à l'exclusion de ceux en voirie béton, sont déjà traités précédemment et ne sont pas repris ici.

Seront seuls traités dans le devis descriptif ci-après, les ouvrages de voirie en béton et leurs ouvrages accessoires.

Sont déjà traités précédemment les ouvrages suivants :

* les installations de chantier ;

* les travaux de terrassements ;

* le renforcement des sols en place ou non avec ou sans additifs de structure ;

* les géotextiles et géomembranes ;

* les travaux sur plates-formes supports de chaussée en fonction de l'état du support de chaussée livré ;

* les corps de chaussée ;

* les couches d'assises pour voiries piétons ;

* les couches de surface en béton bitumineux ;

* les couches de surface en asphalte coulé ;

* les enduits superficiels ;

* les bordures et caniveaux ;

* les revêtements de sol en pavés ;

* les revêtements de sols en dalles ;

* les dalles gazon ;

* les dallages en béton ;

* les chemins et aires en terres et agrégats traités ;

* les escaliers et marches différentielles ;

* les contremarches pour les marches différentielles ;

* la signalisation routière urbaine ;

* les ouvrages divers de voirie ;

* les grilles d'entourage d'arbres ;

* les revêtements de sol en briques et dalles de terre cuite ;

* les revêtements de sol en carrelage ;

* les revêtements de sol en mosaïque de carreaux cassés ;

* les sols en gravillons.

XIV Devis descriptif des ouvrages de voirie urbaine et espaces piétons en béton

Rappel de la portance et des classes de trafic

La portance de la plate-forme est la suivante : ...

La ou les classes de trafic à prendre en compte ont été précisées ci-avant.

Travaux sur la plate-forme support et exécution du béton

Contrôle et vérification de l'état du support

Contrôle du ou des niveaux du support, contrôle de la ou des pentes et profils et contrôle de l'état de surface.

Reprises et reprofilages, si nécessaires, et compactage.

Nettoyage, balayage et enlèvement des déchets.

Renforcement du support

Dans le cas où la portance du support ne permettrait pas de recevoir le béton de la classe de trafic prévu, il incombera à l'entrepreneur de procéder au renforcement de la portance de ce support.

L'entrepreneur fera approuver par le maître d'oeuvre le procédé qu'il entend mettre en oeuvre.

Exécution de la voirie en béton

Fabrication et transport du béton de formulation et composition comme stipulé ci-avant.

Mise en place des coffrages nécessaires.

Selon le résultat des études effectuées, les bétons de voirie ne seront pas armés ou seront armés par des armatures en acier doux, ou des treillis soudés ou des fibres métalliques.

Compris tous travaux accessoires nécessaires.

En fonction de la portance de la plate-forme renforcée ou non et de la ou des classes de trafic, les études ont défini que la voirie béton sera constituée par la couche de roulement seule, ou par une couche de base en béton sous la couche de roulement.

Couche de roulement en béton :

*  épaisseur finie : ... mm.

Couche de base en béton :

*  épaisseur : ... mm.

Exécution des joints

Tracé des joints - Types de joints - Exécution des joints

Le schéma du tracé des joints dans les sols en béton :

*  a été établi par le maître d'oeuvre et remis à l'entrepreneur ;

ou

*  est à établir par l'entrepreneur et à soumettre au maître d'oeuvre pour approbation.

Les différents types de joints à réaliser sont les suivants ; ils seront à réaliser conformément à la réglementation et aux normes.

Joints de retrait-flexion longitudinaux et transversaux

Ces joints seront réalisés par sciage dans le béton coulé dans un délai de 10 à 48 h en fonction des caractéristiques du béton, des conditions climatiques, etc.

Le sciage sera réalisé par scies circulaires adaptées à cet usage.

Dimensions des joints :

* profondeur : 1/4 à 1/3 de l'épaisseur de la dalle béton ;

* largeur : environ 3 mm.

Les joints de retrait-flexion longitudinaux sont à réaliser uniquement dans le cas de bande ou de voie de plus de 4,50 m.

Dans le cas où les joints sciés sont à boucher, un fond de joint provisoire en chanvre ou autre sera tout d'abord mis en place en partie haute du joint, puis en fin de travaux, il sera tassé en fond du joint, la partie supérieure étant alors garnie du produit de calfeutrement souple.

Joints de construction

Joints nécessaires après chaque arrêt de bétonnage de plus d'une heure et obligatoirement en fin de journée.

Un dispositif devra, lors de la reprise de bétonnage, être mis en place pour assurer la liaison entre les deux bétons ; ce dispositif consiste à mettre en place des goujons en acier façonnés pour cet usage.

Joints de dilatation et joints d'isolement

Joints destinés à rendre indépendante la dalle en béton de tous points durs (regards, murs, escaliers, etc.).

Ce joint sera constitué d'une fourrure rigide en matériau compressible d'épaisseur 10 ou 20 mm incorporé sur toute l'épaisseur du béton.

En surface, le joint peut être fini par calfeutrement à l'aide d'un produit souple adapté.

Traitements de surface des bétons

Cure du béton frais

La cure doit être exécutée sur béton frais :

*  par épandage au pulvérisateur d'un produit de cure adapté ;

ou

*  par mise en place d'une feuille de polyéthylène, épaisseur minimale 100 microns.

Traitements de surface des bétons

En général, le traitement de surface du béton devra être effectué dans un délai maximum de 30 minutes après la mise en place du béton.

Le produit devra être approuvé par le maître d'oeuvre ainsi que la technique de mise en oeuvre.

Certains traitements doivent être soumis obligatoirement par une cure du béton.

* Finition béton « balayé »

Finition obtenue par balayage transversal à l'aide de balais à brins plastiques, traînés à la surface du béton.

Délai maximum : 30 minutes.

* Finition béton « strié »

Finition obtenue par striage transversal à l'aide de râteaux métalliques ou de balais à poils durs.

Délai maximum : 30 minutes.

* Finition béton « brossé »

Finition obtenue par brossage transversal du béton frais à l'aide de brosses métalliques ou en PVC.

Délai maximum : 30 minutes.

* Finition béton « lavé »

Traitement à réaliser : lavage au jet d'eau et brossage.

Opération suivie obligatoirement par une cure du béton.

* Finition béton « imprimé »

Traitement à réaliser : impression de motifs à la surface du béton.

Opération suivie obligatoirement par une cure du béton.

* Finition béton « bouchardé »

Traitement à réaliser à la boucharde de la surface du béton durci au minimum 8 jours après la fin du bétonnage.

Dans ce cas précis, la cure du béton est effectuée avant le rebouchage, immédiatement après talochage et lissage du béton.

XV Béton désactivé

Source : Collection technique CIMBETON - Voiries et aménagements urbains.

Principe du béton désactivé

Le béton désactivé est un béton hydraulique de formulation spécifique, laissant apparaître les granulats après un traitement de surface.

La technique consiste à éliminer le mortier superficiel du revêtement en béton de façon à faire apparaître les granulats et à conférer à la surface des caractéristiques particulières d'adhérence et/ou d'aspectDans le cas présent, c'est surtout l'aspect qui est recherché.(n).

Le procédé consiste à pulvériser à la surface du béton, immédiatement après sa mise en place, un produit retardateur de prise qui s'oppose à la prise superficielle du mortier durant un délai déterminé.

Après un délai de plusieurs heures, en fonction des conditions atmosphériques régnant au moment de l'exécution des travaux, la surface du béton est lavée au jet d'eau « haute pression » afin d'éliminer la laitance de surface qui a été retardée et de mettre à nu la face supérieure des gravillons.

Selon le dosage utilisé, l'action du désactivant peut être plus ou moins profonde pour répondre à l'effet attendu : aspect et adhérence.

Une cure est ensuite réalisée sur le béton désactivé.

Critères pour la formulation du béton désactivé

La singularité de la technique du béton désactivé consiste en un traitement particulier de la surface après mise en oeuvre, destiné à retarder superficiellement la prise du mortier afin de pouvoir l'éliminer par lavage.

On peut considérer que cette technique peut être appliquée à n'importe quel type de béton s'il n'y a pas d'exigence particulière d'aspect et qu'elle ne remet pas en cause les principes généraux de formulation du béton qui se trouvent naturellement applicables au cas du béton désactivé.

Principes généraux

Les principes généraux tendent à satisfaire trois critères généraux :

* La maniabilité : en prenant en compte, notamment, les moyens de mise en oeuvre de l'entreprise, les conditions atmosphériques, la durée du transport et le recours éventuel au pompage.

* Les résistances mécaniques : en respectant les exigences contractuelles à 28 jours par exemple, mais en prenant en considération également des contraintes particulières d'exploitation telles que la remise rapide en circulation de la voirie.

* La durabilité : en prévoyant un dosage minimal en ciment et l'emploi obligatoire d'un entraîneur d'air et en utilisant des matériaux satisfaisant aux critères de choix habituels pour la voirie urbaine.

Aspects spécifiques

Les aspects spécifiques complémentaires résultent d'objectifs particuliers tels que :

* La qualité esthétique : couleur, texture, association de matériaux divers (pavés béton, pierres naturelles, enrobés).

* La sécurité : amélioration de la sécurité, réduction des projections d'eau de pluie, identification visuelle des différents composants de la voirie (chaussée circulée, zone de stationnement, passage piéton, etc.).

* Les contraintes d'environnement : réduction du bruit de roulement des véhicules.

* L'environnement : une meilleure intégration de la voirie dans le site.

Formulation pour béton désactivé

* Type et dosage de ciment :

o tous les ciments normalisés ;

o en général conseillé : 350 kg/m3 ;

o influence de la teinte du ciment sur la teinte finale du béton ;

o influence de la taille des granulats sur le dosage en ciment : D max ↓→ dosage ↑.

* Granulats :

o les sables doivent être propres et de granulométrie continue ;

o les gravillons peuvent être roulés, concassés ou semi-concassés et doivent être non gélifs ;

o de coefficient « LA » compatible avec la classe de trafic ;

o les granulats peuvent être de qualité standard ou spéciaux en fonction de l'esthétique recherché : basaltes, porphyres, calcaires durs, granits, etc.

* Adjuvants : utilisation obligatoire d'entraîneur d'air (air occlus : 3 à 6 %).

* Colorants : incorporés sous forme liquide ou en poudre, intervenant directement dans la teinte finale du béton.

* Eau : elle doit être propre, son dosage en fabrication doit être constant afin d'éviter des variations de résistance de plasticité et de teinte.

* Additifs : peuvent être incorporés afin d'améliorer certaines caractéristiques du béton.

Épreuve d'étude et de convenance, à la charge de l'entrepreneur

Pour ce type de béton, la réalisation d'une épreuve de convenance de fabrication est indispensable.

L'exécution d'une planche de référence est également obligatoire.

Cette épreuve de convenance permet au maître d'oeuvre de vérifier que la centrale dispose des moyens de stockage et des équipements conformes à la norme NF P 98-730 (septembre 1992) - Matériels de construction et d'entretien des routes - Centrale de fabrication du béton de ciment. Définition des types de centrales et essais pour la vérification des réglages.

La réalisation d'une planche de référence avec les moyens de transport prévus et le matériel de mise en oeuvre de l'entreprise doit également permettre de définir la procédure de désactivation du béton. Cette épreuve peut être réalisée lors des premiers coulages mais leur acceptation par le maître d'oeuvre est alors conditionnée par l'obtention de résultats probants.

Dans le cas d'une utilisation de granulats spéciaux, non disponibles de façon courante à la centrale, la procédure citée au-dessus doit être complétée par les points suivants :

* Un échantillon représentatif sera soumis à l'approbation du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre (le choix sera porté sur la teinte, la forme, la granulométrie). Cet échantillon sera conservé par le maître d'ouvrage.

* Après acceptation du choix du ou des granulats, une planche d'essai d'environ (80 cm × 80 cm × 8 cm) sera réalisée en laboratoire à partir de la composition retenue. La présence du maître d'oeuvre est conseillée. La planche d'essai sera conservée par le maître d'ouvrage.

* Après accord du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre sur la planche d'essai, la centrale pourra alors réceptionner le ou les granulats spéciaux.

Exécution de la voirie en béton désactivé

Fabrication et transport des bétons de formulation et composition répondant à l'épreuve d'étude et de convenance et à la planche de référence.

Mise en place dans les coffrages nécessaires.

Selon le résultat des études effectuées, les bétons de voirie ne seront pas armés ou seront armés par des armatures en acier doux, des treillis soudés ou des fibres métalliques ou autres.

Compris tous travaux accessoires nécessaires et toutes sujétions pour réaliser des bétons à surface désactivés.

En fonction de la portance de la plate-forme renforcée ou non et de la ou des classes de trafic, les études ont défini que la voirie béton sera constituée par la couche de roulement seule, ou par une couche de base en béton sous la couche de roulement.

Couche de base en béton de voirie courant :

*  épaisseur : ... mm.

Couche de roulement en béton de voirie, à surface devant être traitée en « béton désactivé » d'aspect courant.

Béton à base de granulats courants :

*  épaisseur finie : ... mm.

Couche de roulement en béton de voirie, à surface devant être traitée en « béton désactivé » d'aspect particulier.

Béton à base de granulats pour obtenir un aspect recherché.

*  granulats courants : ... % ;

*  granulats spéciaux :

o  basaltes : ... % ;

o  porphyres : ... % ;

o  calcaires durs : ... % ;

o  granits : ... % ;

*  épaisseur finie : ... mm.

Traitement de désactivation de la surface du béton

Après talochage et lissage du béton, mais avant son début de prise, le produit désactivant sera répandu d'une manière régulière et homogène à l'aide d'un pulvérisateur.

Le répandage du retardateur de surface est effectué à l'aide d'un pulvérisateur qui doit permettre de recouvrir la surface du béton d'une façon homogène et conformément au dosage prescrit.

Dans un délai compris entre 4 et 24 heures, selon les caractéristiques du béton et l'environnement climatique, aura lieu l'enlèvement de la laitance superficielle au jet d'eau à haute pression. Ce détail est indicatif et devra faire l'objet d'un essai préalable en fonction des conditions du chantier.

Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore à désactiver. L'entreprise veillera particulièrement à évacuer totalement la laitance non durcie par rinçage sans pression.

La technique du répandage, le dosage du ou des produits, le lavage, les délais entre interventions, c'est-à-dire l'ensemble des prestations de désactivation, seront à réaliser conformément aux prescriptions du fabricant en accord avec le maître d'oeuvre.

Pendant le délai d'action du produit désactivant, la cure du béton sera assurée :

* soit par mise en place d'un film en polyéthylène ;

* soit par un produit de cure associé au produit désactivant.

Après désactivation, la surface du béton désactivé devra obligatoirement être protégée par un produit de cure.

6*2/25 Parkings, voies, aires, etc., en dalles végétalisées « prêtes à poser »

I Avant-propos

Matériau dalles Écovégétal ou équivalent

Dalles alvéolées engazonnées ou à engazonner pour stationnement, voies d'accès pompiers et voies de circulation à faible trafic ou à trafic occasionnel.

Fabricant

Ecovégétal

Ferme d'Orvilliers

28410 Broue

Tél. : 02 37 43 18 56 - Fax : 02 37 43 16 97

Site Web : http://www.ecovegetal.fr

Adresse e-mail : contact@ecovegetal.fr

Domaine d'utilisation

Selon la documentation du fabricant :

* parkings verts drainants à usage modéré ;

* voies d'accès pompiers, accès techniques ;

* espaces de campings, aires de pique-nique ;

* voies piétonnes, places, squares et parcs ;

* talus, berges d'étangs ;

* terrains de golf, aérodromes ;

* aménagement d'aire de stockage

* stabilisation de sols (centres équestres, élevage, etc.).

Avantages des dalles

Selon la documentation du fabricant :

* facile et rapide à poser, découpe de la dalle possible ;

* joints de dilatation intégrés ;

* fini immédiat avec la dalle préengazonnée ;

* agrément voies pompiers ;

* perméable à l'eau, limite le ruissellement de surface ;

* évite le ravinement et le compactage des sols ;

* redonne aux villes un aspect champêtre ;

* disponible préengazonnée ou à engazonner.

Caractéristiques des dalles

Selon la documentation du fabricant :

* neutre pour l'environnement ;

* résistante au gel, inaltérable aux UV, incassable ;

* supporte des charges allant jusqu'à 350 T/m2 ;

* croisillons à la base pour une portance optimale.

Fixation des dalles :

* par système d'attache brevetée par tenon et mortaise.

Certifications et agréments

Selon la documentation du fabricant :

* agrément parking et parc à camion : TÜV DIN EN ISO 124 et B125 ;

* agrément voie pompier + 20 T/essieu (E50-E30) : TÜV DIN 4102 ;

* neutre pour l'environnement : TÜV DIN 38412 ;

* durée de vie supérieure à 10 ans : TÜV DIN 38412 ;

* agrément voie de circulation et zone de stockage : TÜV DIN 1072 ;

* résistance au feu : TÜV DIN 4102.

Compost

Selon la documentation du fabricant :

* 100 % végétal, norme NF U 44-051 (décembre 1981) - Dénominations et spécifications - Amendements organiques ;

* agriculture biologique, CEE no 2092/91 ;

* label Écologique Communautaire 94/923/CE.

Dalles engazonnées ou à engazonner

Les dalles engazonnées Écovégétal Green sont engazonnées avec le semis suivant :

Mélange de différentes graminées qui offre un couvert végétal associant l'esthétique, la robustesse et la pérennité.

Tout autre mélange à la demande peut être réalisé sur commande.

Les dalles Écoraster sont livrées pour être engazonnées sur place par l'entreprise.

Les dalles Écoraster Graviers sont à remplir de gravier après pose des dalles par l'entrepreneur.

II Descriptif des travaux

Fourniture et mise en oeuvre de dalles engazonnées ou à engazonner, de Écovégétal ou équivalent

Plate-forme support

La plate-forme support doit être livrée à l'entrepreneur du présent marché aux profils et pentes voulus et à la portance nécessaire, compte tenu des tolérances admissibles.

Le présent entrepreneur a réceptionné cette plate-forme.

Dans le cas où la plate-forme a été traitée à la chaux, l'entrepreneur devra éliminer la pellicule de chaux qui aurait pu se former à la partie supérieure de la plate-forme.

Exécution de la couche de forme

Couche à réaliser sur plate-forme de terrassement livrée :

* avec le degré de portance requis ;

* aux niveaux voulus ;

* comportant la ou les pentes prévues.

Fourniture des matériaux et exécution de la couche de forme, en grave naturelle drainante (20/40).

Nature et provenance des matériaux à proposer au maître d'oeuvre pour approbation, matériaux de préférence en provenance de la région.

Les travaux à la charge de l'entreprise comprendront :

* nettoyage de la plate-forme ;

* mise en oeuvre de la couche de forme ;

* dans le cas de sol argileux ou impropre, mise en place d'une couche de sable, de mâchefer ou autre matériau à granulométrie fine ;

* tous compactages et cylindrages nécessaires.

Assise à réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir le revêtement en dalles fini aux niveaux exigés au projet, avec les pentes nécessaires.

Épaisseur de la couche de forme à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

* de la portance du sol support et de sa nature en surface ;

* du type de circulation, parkings ou autres prévu ;

* en tenant compte de la nature du matériau traité ou non traité, des conditions atmosphériques avant et au moment de l'exécution.

Fourniture et mise en place d'un géotextile anticontaminant

Matériau imputrescible, insensible au gel, insensible à l'action des liants et insensible aux acides alcalins, aux bactéries et aux champignons.

Matériau devant être titulaire d'une certification « Géotextile certifié » délivré par l'ASQUAL.

Mise en oeuvre avec soins du matériau qui ne devra pas être endommagé ou déchiré avant ou pendant la mise en oeuvre.

Recouvrement aux joints suffisant pour que la continuité soit toujours assurée, même après déformation du support.

Dans le cas où la nappe pourrait être soumise à des efforts de traction, l'assemblage de 2 bandes devra être effectué par couture.

Type de matériau et épaisseur à déterminer par l'entrepreneur en fonction de l'objet de son utilisation, de sa porosité, des efforts auxquels il sera soumis et des conditions particulières rencontrées.

Choix à effectuer selon les Recommandations des Fascicules du « Comité français des géotextiles ».

Interface fertile

Fourniture et mise en oeuvre de la couche interface fertile.

Composition :

* 70 % grave naturelle 5/15 ;

* 15 % terre arable ;

* 7,5 % compost ;

* 7,5 % sable roulé.

Tous compactages et cylindrages nécessaires, avec les pentes nécessaires.

Épaisseur après compactage : 15 cm.

Couche de réglage

Fourniture et mise en oeuvre de la couche de réglage.

Composition :

* 50 % compost ;

* 50 % sable naturel.

Épaisseur : 3 à 4 cm.

Dalles

Fourniture et pose des dalles livrées engazonnées ou à engazonner par l'entrepreneur.

Dalles assemblées par système à tenon et mortaise.

Y compris toutes coupes éventuellement nécessaires.

Réglage final.

* Dalles engazonnées Écovégétal Green S 50

Adaptées aux voies de circulation à faible trafic ou à trafic occasionnel dont voies pompiers.

Charges : 150 T/m2.

Épaisseur paroi : 2,5 mm.

* Dalles engazonnées Écovégétal Green E 50

Adaptées aux voies de circulation à faible trafic ou à trafic occasionnel dont voies pompiers.

Charges : 350 T/m2.

Épaisseur paroi : 5,0 mm.

* Dalles à engazonner Écovégétal Écoraster S 50

Adaptées aux voies de circulation à faible trafic ou à trafic occasionnel dont voies pompiers.

Charges : 150 T/m2.

Épaisseur paroi : 2,5 mm.

Hauteur : 5 cm.

* Dalles à engazonner Écovégétal Écoraster E 50

Adaptées aux voies de circulation à faible trafic ou à trafic occasionnel dont voies pompiers.

Charges : 350 T/m2.

Épaisseur paroi : 5,0 mm.

Hauteur : 5 cm.

* Dalles à engazonner Écovégétal Écoraster E 30

Adaptées aux voies de circulation à faible trafic ou à trafic occasionnel dont voies pompiers.

Charges : 350 T/m2.

Épaisseur paroi : 5,0 mm.

Hauteur : 3 cm.

Fourniture et mise en oeuvre de dalles à remplir de gravillons, de Écovégétal ou équivalent

Plate-forme support

La plate-forme support doit être livrée à l'entrepreneur du présent marché aux profils et pentes voulus et à la portance nécessaire, compte tenu des tolérances admissibles.

Le présent entrepreneur a réceptionné cette plate-forme.

Dans le cas où la plate-forme a été traitée à la chaux, l'entrepreneur devra éliminer la pellicule de chaux qui aurait pu se former à la partie supérieure de la plate-forme.

Exécution de la couche de forme

Couche à réaliser sur plate-forme de terrassement livrée :

* avec le degré de portance requis ;

* aux niveaux voulus ;

* comportant la ou les pentes prévues.

Fourniture des matériaux et exécution de la couche de forme, en grave naturelle drainante (20/40).

Nature et provenance des matériaux à proposer au maître d'oeuvre pour approbation, matériaux de préférence en provenance de la région.

Les travaux à la charge de l'entreprise comprendront :

* nettoyage de la plate-forme ;

* mise en oeuvre de la couche de forme ;

* dans le cas de sol argileux ou impropre, mise en place d'une couche de sable, de mâchefer ou autre matériau à granulométrie fine ;

* tous compactages et cylindrages nécessaires.

Assise à réaliser aux niveaux voulus pour permettre d'obtenir le revêtement en dalles fini aux niveaux exigés au projet, avec les pentes nécessaires.

Épaisseur de la couche de forme à déterminer par l'entrepreneur en fonction :

* de la portance du sol support et de sa nature en surface ;

* du type de circulation, parkings ou autres prévu ;

* en tenant compte de la nature du matériau traité ou non traité, des conditions atmosphériques avant et au moment de l'exécution.

Couche de réglage

Fourniture et mise en oeuvre de la couche de réglage en sable naturel.

Épaisseur : 3 à 4 cm.

Dalles

Fourniture et pose des dalles à remplir de gravier 2/4 ou 2/6 par l'entrepreneur après pose des dalles.

Dalles assemblées par système à tenon et mortaise.

Y compris toutes coupes éventuellement nécessaires.

Réglage final.

* Dalles remplies de graviers Écovégétal Écoraster Graviers S 50

Adaptées aux voies de circulation dont voies pompiers.

Charges : 150 T/m2.

Épaisseur paroi : 2,5 mm.

Hauteur : 3 cm.

* Dalles remplies de graviers Écovégétal Écoraster Graviers E 30

Adaptées aux voies de circulation dont voies pompiers.

Charges : 350 T/m2.

Épaisseur paroi : 5,0 mm.

Hauteur : 3 cm.

* Dalles remplies de graviers Écovégétal Écoraster Graviers E 50

Adaptées aux voies de circulation dont voies pompiers.

Charges : 350 T/m2.

Épaisseur paroi : 5,0 mm.

Hauteur : 5 cm.

6*2/26 Bornes de distribution électrique escamotables

I Avant-propos

Bornes de distribution électrique escamotables de fabrication Moser Systemelektrik ou équivalent

Fabricant

Moser Systemelektrik

Eikaweg 1

D-78141 Schönwald

Tél. : 00 49 (0) 77 22/96 97-0 - Fax : 00 49 (0) 77 22/96 97-11

Adresse e-mail : info@moser-systemelektrik.de

Site Internet : http://www.senkelektrant.de

France (siège social)

Bivois

22, rue du Gerstheim

67100 Strasbourg

Tél. : 03 88 84 75 75 - Fax : 03 88 84 03 49.

Extraits de la documentation du fabricant

Implantée dans le sud-ouest de l'Allemagne, notre entreprise vous offre depuis 1988 des bornes escamotables sur mesure.

Leader en Europe

Moser Systemelektrik possède des références dans de nombreux pays.

De nombreuses unités ont été installées à ce jour avec succès (jusqu'en 2001).

Des entreprises de renom comme Lufthansa, Daimler-Chrysler, Dornier, etc., mais aussi nombre de communes et grandes villes comme Berlin, Hambourg ou Munich, ont bénéficié de notre savoir-faire éprouvé et de la grande diversité de notre offre.

Grâce à nos efforts de développement permanents et nos innovations, nous vous garantissons toujours des produits à la pointe de la technique.

Bornes escamotables « Moser »

Espace libre dessus - technique de raccordement dessous.

Les solutions de distribution qui libèrent l'espace.

Une gamme reconnue comme la meilleure et la plus étendue.

Un assortiment répondant à la majorité des applications.

Un rapport qualité/prix optimal.

Depuis 1988 Moser Systemelektrik vous offre des bornes escamotables pour l'alimentation des espaces dégagés à l'extérieur comme à l'intérieur.

Plus de 2 500

2 500 bornes escamotables Moser ont été installées à ce jour à travers de nombreux pays (jusqu'en 2001).

Différentes exécutions spéciales ont été livrées pour répondre à des conditions de montage particulières :

* faux-plafonds avec coupe-feu ;

* garages souterrains ;

* quais de gare ;

* tribunes ;

* nappes phréatiques.

Le respect des normes VDE lors de la fabrication garantit un haut niveau de qualité.

Chute des coûts

Hautement rentable dans l'industrie, les bornes escamotables font carrément plonger les coûts de la distribution sur les places de marché, dans les halls d'exposition et les grands centres de congrès.

Les coffrets de distribution à l'air libre sont souvent victimes de dégradations ou d'actes de vandalisme et doivent être épisodiquement remplacés. Chaque jour de marché, un responsable communal, par exemple, doit établir l'alimentation en énergie.

Les bornes escamotables, en revanche, ne sont sorties qu'en cas de besoin. Le reste du temps, elles le passent à l'abri.

Même leur accès est plus souple puisqu'il n'est pas soumis à l'intervention d'un employé municipal. Le commerçant ou le responsable de l'exposition a simplement besoin d'une bonne manivelle et la borne est opérationnelle.

D'autres facteurs plaident en faveur des bornes escamotables. En éliminant les câbles au sol, elles accroissent la sécurité des piétons, des personnes handicapées, etc.

En autorisant une utilisation flexible de l'espace, elles apportent une réponse optimale au manque de place.

Leur invisibilité à l'état escamoté contribue enfin à préserver l'harmonie du paysage urbain.

Domaines d'utilisation

Champ de foire et de fêtes, marchés, parkings, rues, stades, zones piétonnes, etc.

Une résistance à toute épreuve

En Finlande comme en Égypte, dans les tourbillons de neige ou la tempête, la borne escamotable résiste, ne laissant aucune chance à la pluie, au gel, à la chaleur torride ou aux eaux d'infiltration souterraines. Grâce à des détails de construction très étudiés, elle reste toujours sèche.

Évacuation des eaux de surface et de l'enveloppe.

Chauffage à autorégulation dans la partie électrique.

Enveloppe de béton étanche à l'eau.

Assise du couvercle jointive pour une étanchéité parfaite.

Lèvre d'étanchéité en silicone sur tout le pourtour.

Flasque d'étanchéité pour la protection contre les projections d'eau lorsque la colonne est sortie.

Raccordement des câbles breveté étanché à l'eau.

Étanchéité de la commande de l'arbre assurée au niveau du couvercle.

Conduits d'évacuation des eaux sur l'enveloppe de béton.

Avantages de la borne escamotable Moser

Coûts de montage réduits.

Câbles jusqu'à 150 mm2, choix des câbles simplifié.

Coûts de raccordement minimisés.

Sécurité augmentée.

Réduction des sections selon VDE.

Coûts d'intervention réduits.

Conception modulaire en technique débrochable.

Raccordement principal conforme à VDE.

Offre pour tous types de réseaux européens.

Coûts des travaux de raccordement minimisés.

Raccordement en 1 heure maximum.

Sécurité de fonctionnement garantie en cas d'installation dans la terre.

Libre choix des revêtements.

Facilité de manoeuvre grâce à une mécanique de haute qualité.

Coûts de réparation minimisés.

Service de qualité.

Aide claire.

Contrôles sûrs.

Sécurité maximale.

Intervention d'urgence

Et si la borne, une fois sortie, était endommagée par quelque conducteur distrait ? Notre service dépannage vous viendrait alors en aide de toute urgence. Grâce à la garantie pièces de rechange et à la conception modulaire des éléments vissés, les modules et autres pièces seraient simplement remplacés.

Afin de préserver le couvercle, la colonne est toujours démontée à l'aide d'anneaux de levage.

Grâce à la simplicité et à la rapidité du démontage, la fosse ne court aucun risque en cas de réparation.

Changement du jour au lendemain

Grâce à sa conception modulaire, la borne escamotable peut être équipée en fonction des besoins actuels, puis évoluer au fil des exigences futures.

Les modules sont bien sûr faciles à remplacer et à entretenir.

Supporte les poids lourds

Une fois escamotée, la borne est capable de supporter, selon son exécution, jusqu'à 40 tonnes en cas d'installation sur la voirie et 90 tonnes sur les surfaces de circulation des avions. Même un Jumbo-jet peut donc rouler sur dalle-couvercle !

II Fourniture, mise en oeuvre et raccordements de bornes de distribution Moser ou équivalent

Bornes devant répondre aux spécifications et prescriptions suivantes :

* La borne devra pouvoir être alimentée via un point de raccordement facilement accessible.

* Pour raccorder le câble d'alimentation enterré, il sera prévu une boîte de jonction brevetée intégrée dans l'enveloppe de béton. Les bornes de raccordement seront aisément accessibles de l'extérieur.

* En équipement standard, la borne devra comporter des entrées de câbles étanches à l'eau et un module de raccordement préfabriqué avec fusible et connecteur débrochable. Raccordement et bouclage de câbles d'alimentation jusqu'à 150 mm2.

* Entrées et sorties de câbles étanches à l'eau : manchon vissé avec gaine rétractable pour assurer l'étanchéité à l'eau des entrées et sorties de câble, rail en C pour la fixation d'étriers de décharge de traction.

* Flexible remplaçable sans problème : platine d'appareillage en PVC avec bornes pour le raccordement et le bouclage des câbles d'alimentation jusqu'à 50 mm2. Boîte de jonction des câbles faisant office de sas, accessible de l'extérieur et de l'intérieur.

* Maintenance facile et conformité aux normes : module préfabriqué pour le raccordement du câble d'alimentation flexible de la colonne, avec fusible, connecteur débrochable et décharge de traction.

* Grosses sections : boîte de jonction des câbles avec barres conductrices pour le raccordement et le bouclage de câbles d'alimentation jusqu'à 150 mm2.

* Protection : sectionneur-fusible HPC taille 01 et bornes pour le raccordement du câble d'alimentation flexible de la colonne.

* Système de guidage stable : profilés d'aluminium avec rails pour les roulements en inox.

L'équipement standard de la borne devra comprendre :

* Raccordement des câbles : système de raccordement breveté pour l'alimentation et le bouclage, passe-câbles avec gaine rétractable étanche à l'eau.

* Protection amont : sectionneur-fusibles HPC 00.

* Jonction des câbles : connecteur débrochable 80 A avec décharge de traction.

* Mise à la terre de protection : boulon fileté M10 en acier inox traversant la paroi de l'enveloppe de manière étanche.

* Raccordements montés en usine :

o raccord 1″ pour la distribution d'eau fraîche ;

o raccord DN 50 pour l'évacuation des eaux usées, intégré dans l'enveloppe béton et raccordable de l'extérieur (sur SEH 56).

* Climatisation et protection antigel : chauffage à autorégulation 20 W.

* Évacuation des eaux :

o rigole d'évacuation des eaux de surface avec raccordement sur l'enveloppe béton ;

o conduit d'évacuation des eaux de l'enveloppe obturable.

* Couvercle pavable : couvercle évidé de 5 cm pouvant recevoir un pavage, également disponible avec plaque lisse.

* Qualité garantie :

o facilité de manoeuvre de la mécanique de levage à arbre à filet trapézoïdal en acier inox ;

o éléments constructifs à tolérances serrées, remplaçables individuellement ;

o haute précision grâce à la CAO et la CNC.

* Accessoires :

o manivelle ;

o schéma électrique ;

o plan d'équipement.

Ainsi que :

* Enveloppe de béton disponible en exécution étanche aux infiltrations d'eaux souterraines et à l'humidité.

* Étanchéité de l'enveloppe assurée dans les deux positions extrêmes.

* Châssis de guide de la colonne avec roulements en acier inox.

* Surface d'équipement maximale en appareillage grâce aux coffrets isolants intégrés.

* Conception modulaire simplifiant la maintenance et les réparations.

* Point de rupture défini.

* Boucle de câble.

* Chauffage à autorégulation dans la partie électrique.

L'entrepreneur devra justifier pour la borne :

* la conformité VDE ;

* le marquage CE.

L'offre devra comprendre une proposition de contrat de maintenance.

Liaisons électriques entre le point de départ de livraison et la ou les bornes

Liaisons enterrées sous gaine rigide PVC, y compris fouille en tranchée, remblaiement avec grillage avertisseur et enlèvement des terres en excédent.

Sections des conducteurs électriques :

* en fonction du type de bornes.

Compris tous appareillages de coupure et de protection au départ.

Emplacement du point de départ de livraison de courant :

*  .....

Nombre de bornes : .....

Implantation :

.....

.....

.....

Terrassement pour recevoir l'enveloppe béton de la ou des bornes

Terrassement en terrain de toute nature compris toutes sujétions d'exécution.

Après pose de l'enveloppe béton, remblaiement au pourtour.

Enlèvement des terres en excédent.

Compris dépose du revêtement de sol à l'emplacement et réfection au pourtour de la ou des bornes.

Dimensions de la fouille :

* en fonction du ou des types de bornes.

Fourniture, mise en place et raccordements de la ou des bornes

Enveloppe en béton.

Borne entièrement équipée standard comme défini ci-avant.

Compris tous raccordements électriques et tous travaux et fournitures accessoires nécessaires pour livrer la borne en complet et parfait état de fonctionnement.

Le ou les couvercles d'épaisseur libre seront livrés :

*  avec surface lisse ;

ou

*  avec pavage ;

ou

*  avec ...

Types de bornes

MS SE 30A Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 40 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi CEE 16 A, 5 pôles.

Câble d'alimentation : maxi 5 × 16 mm2.

MS SE 50 Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 40 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi CEE 32 A, 5 pôles.

Câble d'alimentation : maxi 5 × 16 mm2.

MS SE 56 Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 40 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi CEE 32 A, 5 pôles.

Câble d'alimentation : maxi 5 × 50 mm2.

MS SE 80 Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 25 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi CEE 125 A, 5 pôles.

Câble d'alimentation : maxi 4 × 150 mm2.

MS SE 30AH 500 Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 40 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi CEE 16 A, 5 pôles.

Câble d'alimentation : maxi 5 × 16 mm2.

MS SEH 50 Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 40 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi CEE 32 A, 5 pôles.

Eau fraîche : maxi 1/2″.

Câble d'alimentation : maxi 5 × 16 mm2.

MS SEH 56 Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 40 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi CEE 63 A, 5 pôles.

Eau fraîche : maxi 1″.

Eaux usées : max 1 1/2″.

Câble d'alimentation : maxi 5 × 16 mm2.

MS SV 80 Standard

Charge maximale admissible (avec couvercle selon DIN EN 124) : 25 t.

Hauteur pavable du couvercle : 50 mm.

Mécanique de levage : arbre fileté.

Équipement : maxi HPC-00.

Câble d'alimentation : maxi 4 × 150 mm2.

Câble de départ : maxi 4 × 50 mm2.

6*2/27 Structure réservoir (technique alternative)

I Rappel de la réglementation

Fascicules du CCTG

* Fascicule 25 du CCTG - Exécution des corps de chaussées.

* Fascicule 28 du CCTG - Exécution des chaussées en béton hydraulique.

* Fascicule 29 du CCTG - Travaux, construction, entretien des voies, places et espaces publics pavés et dallés en béton ou en roche naturelle.

Normes

* NF EN 197-1 (février 2001) - Ciment - Partie 1 : composition, spécifications et critères de conformité des ciments courants.

* XP P 18-305 (août 1996) - Bétons - Béton prêt à l'emploi.

* S 31-119-2 (décembre 2000) - Acoustique - Caractérisation in situ des qualités acoustiques des revêtements de chaussées - Mesurages acoustiques au passage - Partie 2 : procédure véhicule maîtrisé.

* NF P 98-082 (janvier 1994) - Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routières - Détermination des trafics routiers pour le dimensionnement des structures de chaussées.

* NF P 98-086 (décembre 1992) - Chaussées - Terrassements - Dimensionnement des chaussées routières - Éléments à prendre en compte pour le calcul de dimensionnement.

* NF P 98-115 (janvier 1992) - Assises de chaussées - Exécution des corps de chaussées - Constituants - Composition des mélanges et formulation - Exécution et contrôle.

* NF P 98-134 (juin 2000) - Enrobés hydrocarbonés - Couches de roulement : bétons bitumineux drainants - Définition, classification, caractéristiques, fabrication, mise en oeuvre.

* PR NF P 98-170 (octobre 2005) - Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrôle.

* NF P 98-254-2 (avril 1993) - Essais relatifs aux chaussées - Mesure de propriétés liées à la perméabilité des matériaux des mélanges hydrocarbonés - Partie 2 : détermination du pourcentage de vides communicants des matériaux liés.

* NF P 98-254-3 (mars 1993) - Essais relatifs aux chaussées - Mesure de propriétés liées à la perméabilité des matériaux des mélanges hydrocarbonés. Partie 3 : essai au drainomètre de chantier.

* NF P 98-306 (décembre 1989) - Produits en béton manufacturé - Pavés jardin en béton.

* XP P 98-335 (décembre 1993) - Chaussés urbaines - Mise en oeuvre des pavés et dalles en béton, des pavés en terre cuite et des pavés et dalles en pierre naturelle.

Autres

* Loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

* Directive européenne.

Document non contractuel

Revêtements et structures réservoirs - CIMbéton - Réédition de mars 2003.

II Structure réservoir innovante Hydrocyl ou équivalent

Fabricant

Hydrocyl

CIR RN 113

BP 9000

Fauillet - 47400 Tonneins

Tél. : 05 53 84 15 00 - Fax : 05 53 84 43 52.

Adresse e-mail : contact@hydrocyl.com

Association no 4167 - Loi du 1er juillet 1901.

Les membres d'Hydrocyl sont adhérents à : FIB.

Document réalisé en partenariat avec CIMbéton.

Extraits de la documentation Hydrocyl

Innovation

Il s'agit d'une structure de chaussée composée de cylindres creux en béton préfabriqué. Cette innovation s'inscrit dans le cadre réglementaire relatif à la gestion des eaux pluviales :

* Directive européenne.

* Loi sur l'eau.

* Titre II du fascicule 70 du CCTG.

Il s'applique à l'exécution des ouvrages de recueil, de stockage et de restitution des eaux pluviales, couramment appelés « techniques alternatives » ou « solutions compensatoires ».

Lors d'une forte pluie, la structure réservoir assure les trois fonctions hydrauliques suivantes :

* absorption des eaux précipitées ;

* stockage temporaire ;

* restitution du volume stocké à faible débit contrôlé.

Optimisation des espaces urbains

Cette structure convient pour les voiries piétonnes et les voiries faiblement circulées (classe T5). Pour tout trafic supérieur (T4 et autres), consulter Hydrocyl.

Le choix écologique

Le béton est un matériau naturel, faible consommateur d'énergie et entièrement recyclable.

Compte tenu de sa forte capacité de stockage, Hydrocyl autorise un faible décaissement avec des déblais en volume limité.

Hydrocyl permet le contrôle des eaux en sortie.

Pérennité

L'assurance de la pérennité de l'ouvrage.

Grâce au matériau béton, Hydrocyl offre de réelles garanties de durabilité :

* matériau non gélif ;

* inertie à la nature chimique des eaux de ruissellement ;

* risque de colmatage nul (compte tenu de la valeur élevée de l'indice de vide) ;

* insensible aux rongeurs.

Caractéristiques

Une capacité d'absorption exceptionnelle grâce à un écoulement multidirectionnel.

Hydraulique

L'écoulement multidirectionnel au sein de la structure permet une atteinte quasi instantanée du potentiel d'absorption et de stockage pour les événements pluvieux les plus intenses :

* vitesse d'absorption de un mètre par seconde ;

* capacité d'absorption de 600 litres par mètre cube.

Mécanique

Structure solide, résistante et stable ne nécessitant pas d'ouvrage de reprise de charge.

Caractéristiques dimensionnelles

Cylindres creux en béton préfabriqué.

Poids : 1 T/m3.

Dimensions : Ø 80 mm, longueur 80 mm.

Conditionnement : vrac ou big bag.

Chaussées et parkings à revêtement poreux, formant « réservoir » de stockage des eaux, sans infiltration d'eau dans le sous-sol

Réalisation de chaussée et parking à revêtement de sol poreux, avec fondation formant réservoir de stockage des eaux, eaux ensuite évacuées à débit régulé dans le réseau d'assainissement ou autre exutoire.

Sur support fond de fouille de terrassement livrée aux niveaux voulus et à la portance voulue avec pentes de 0,5 % minimum vers le ou les points bas.

Ouvrage comprenant :

Étanchéité du fond de fouille

Mise en place d'un géotextile étanche sur le fond de fouille de la plate-forme pour empêcher toute infiltration d'eau dans le sous-sol.

Fondation réservoir

Mise en place des éléments cylindriques en béton préfabriqués Hydrocyl.

Éléments préfabriqués en béton en forme de cylindre creux de dimensions :

* diamètre : 80 mm ;

* longueur : 80 mm.

Mise en oeuvre traditionnelle en travaux de TP.

Une seule opération de compactage.

Épaisseur de la couche en éléments Hydrocyl :

*  0,40 m ;

ou

*  ... m ;

ou

*  à déterminer par l'entrepreneur après calcul du volume d'eau à stocker, selon la procédure du chapitre 4 du document CIMbéton - Revêtements et structures réservoirs.

Couche d'égalisation formant support du revêtement

En grave 20/50 mm non traitée poreuse :

* épaisseur : 0,15 m.

Avec couche géosynthétique sur le dessus.

Regards béton coulés sur place au point bas ou aux points bas du fond de fouille

Regards constitués par :

* radier en béton coulé sur couche de propreté en sable ;

* parois verticales en béton coulé entre coffrages verticaux ;

* couronnement sur le dessus avec feuillure pour tampon.

Chape ciment étanche lissée sur le fond, avec façon de cunette pentée et pentes vers la cunette, sauf pour les regards dits « secs » qui ne comporteront pas de cunette.

Enduit ciment étanche sur les parois.

Gorges dans tous les angles horizontaux et verticaux.

Avec manchettes de raccordement ou autres dispositifs incorporés au coulage.

Tampon en fond sur le dessus, de modèle adapté à la situation du regard.

Dimensions intérieures :

* 1,00 m × 1,00 m minimum.

Dispositifs de limitation de débit

Dispositif de limitation du débit du rejet.

Orifice de rejet de dimensions voulues dans la paroi du regard, de dimensions voulues pour limiter le rejet à un débit inférieur à la limite imposée.

Grillage plastique à mailles fines.

Débourbeurs séparateurs d'hydrocarbures

Si nécessaire en fonction :

* de la nature de la circulation en surface avec ou sans circulation de véhicules ;

* du type de réseau d'assainissement ou autre exutoire devant recevoir le rejet.

À la suite du ou des regards.

Installation de débourbeurs et séparateurs à hydrocarbures comprenant :

* fouille en terrain de toute nature et enlèvement des terres hors du chantier ;

* mise en place en fond de fouille d'une couche de sable compacté ou coulage d'un radier en béton, selon l'état du sol, la nature du séparateur et les conditions rencontrées ;

* fourniture et mise en place des installations de traitement avec tous leurs dispositifs et accessoires, en état de fonctionnement ;

* toutes canalisations de liaisons et de raccordement nécessaires ;

* raccordements sur les canalisations amont et aval ;

* remblaiement avec du sable fin et compactage.

L'ensemble de la mise en oeuvre et de l'installation, à réaliser en conformité avec les prescriptions du fabricant.

Dimensionnement répondant à la norme DIN 1999.

Avec bac débourbeur implanté en amont du séparateur ou incorporé.

Mise en eau claire et déblocage de l'obturateur avant mise en service.

Caractéristiques et dimensionnement de l'installation à définir par l'entrepreneur en fonction des données du chantier.

Revêtements de sol perméables

Exécution d'un revêtement de sol perméable sur fondation livré aux niveaux voulus et à la portance exigée, avec les pentes nécessaires.

Pavage perméable

Réalisation d'un pavage en béton perméable permettant l'infiltration des eaux dans le sous-sol.

Pavage en pavés béton perméables posés sur lit de sable.

Pavés béton à granulométrie progressive, fine en surface devenant moyenne avant d'atteindre un gros calibre, assurant une importante infiltration, comprise entre 600 et 2 000 l d'eau par seconde et par hectare.

Cette granulométrie progressive assure au pavé une véritable fonction de filtre.

Pavés présentant une bonne résistance au gel et aux sels de déneigement.

Pavés de type Aquatop fabriqués par la société allemande IDB ou équivalents.

Lit de pose :

Le lit de pose nivelé à la règle, d'une épaisseur de 3 cm ± 1 cm, épaisseur constante.

Le choix du matériau constituant le lit de sable doit être guidé de préférence vers des sables de bonne qualité (dureté), siliceux ou silico-calcaires, propres, de granulométrie continue (0/5) et exempts d'éléments argileux ou organiques (PS > 60°).

En cas de réalisation sur des zones fortement sollicitées (rampe importante, courbe, présence d'eau, technique de nettoyage agressive, etc.), la pose doit être effectuée sur sable stabilisé. Ce matériau est obtenu par incorporation d'un ciment dans le sable de pose sans apport d'eau. Le dosage en ciment (par exemple CEM II/A 32.5N) est compris entre 100 et 150 kg/m3.

Pose des pavés :

Les pavés sont posés bord à bord, à joints serrés ou larges (le cas échéant les écarteurs en contact). D'une façon générale, et plus particulièrement pour les ouvrages de dimensions importantes, il est nécessaire de vérifier la rectitude et le parallélisme des rangs de pavés au moins tous les 4 à 5 m.

Appareillage des pavés :

La disposition des pavés les uns par rapport aux autres doit être réalisée de telle sorte qu'elle n'entraîne pas la formation d'une ligne de joints droite continue dans le sens principal de la circulation. Les appareillages les plus performants correspondent aux pavés posés à joints décalés (la ligne de joints est perpendiculaire au sens du trafic) et aux pavés posés en chevrons ou aux pavés posés de telle sorte que la ligne de joints continue soit la plus courte possible, en particulier dans le ou les sens principaux de la circulation.

Exécution des joints :

Les joints sont remplis très soigneusement de sable par balayage. Ce sable, différent de celui utilisé pour la réalisation du lit de pose, doit être de bonne qualité et de granulométrie compatible avec la largeur minimale des joints (par exemple un sable 0/1), tout en étant étalé afin de lui assurer une bonne compacité en place. Les sables à granulométrie resserrée (par exemple : sable de dune) ne sont pas utilisés. Le scellement des joints au mortier est à proscrire.

Compactage et finition :

Un compactage est réalisé après le remplissage des joints et le balayage des excédents de sable en surface. Un matériel de compactage dynamique tel que dame ou cylindre avec semelle ou jante caoutchoutée est recommandé. Dans le cas de rives bloquées, il est préférable de compacter en premier lieu le centre de la surface en progressant vers les rives.

Après chaque passage du compacteur, les joints doivent être à nouveau garnis de sable et la planéité constamment vérifiée. Si besoin, des opérations du regarnissage complémentaire des joints doivent être envisagées après ouverture à la circulation.

6*2/28 Arceau de protection et d'accès de places de parking à fonctionnement automatique Arsotec de MG2 ou équivalent

Fabricant

MG2 - Automatisation - L'automatisme pratique

Les espaces de Sophia, K10

80, route des Lucioles

06560 Sophia-Antipolis - France

Tél. : 04 92 38 82 90 - Fax : 04 92 38 82 91

Adresse e-mail : mg2group@mg2group.com

Site Web : http://www.mg2group.com

I Avant-propos

Extraits de la documentation du fabricant

L'arceau existe en 2 versions :

* Arsotec - Arceau : protège les places et les accès des parkings.

* Handipark - Arceau : protège et favorise l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Arceaux des 2 versions installés depuis 1998.

Points forts du dispositif : Sécurité - Efficacité - Robustesse - Vecteur de civisme - Imposant - Compétitivité - Ergonomie.

Le plus fiabilisé offrant le coût de possession le plus économique (achat + service + entretien).

Fait vraiment obstacle à l'indélicat. Au-delà d'une simple dissuasion, une goupille de sécurité rompt sous un choc de 1 000 kg attestant ainsi de l'effraction.

Dispositif unique de relevage automatique, équipé d'un capteur magnétique fonctionnant quelles que soient les conditions d'environnement (feuilles, boue et autres salissures urbaines).

Pour certains accès mixtes à faible visibilité (accès à angle mort, voies piétonnes, lieux de haute fréquentation, copropriétés...) Arsotec est couplé à une lampe à éclats (en option) autonome et à une radio pilotée pour signaler et sécuriser le franchissement des véhicules et des personnes. La lampe flashe avant et pendant la manoeuvre des Arsotec et Handipark prévenant ainsi les conducteurs et piétons du fonctionnement. Prévient tout incident durant les manoeuvres.

Véritable gage de sécurité réciproque.

Arsotec (coloris gris et blanc en standard) est utilisé dans de nombreuses applications. Il convient aux utilisations isolées ou en liaison radio vers une lampe à éclats et peut s'intégrer à un système de gestion centralisé de parking collectif grâce au pupitre SCEGIX. Arsotec est déjà la référence pour les protections des zones de convoyeurs de fonds, les aires de livraison, les files Taxis (application spécifique inédite), les accès privés, les zones loueurs, les espaces abonnés et les aires de stationnement pour handicapés avec Handipark. Livré avec des codes d'accès dédiés, l'Arsotec peut enregistrer jusqu'à 100 codes différents.

Fonctionnement

* Arsotec à relevage automatique :

La version la plus répandue est équipée du dispositif dit à relevage automatique.

Ce dispositif unique, doté d'un capteur magnétique, détecte dans toutes les directions et quelles que soient les conditions d'environnement (salissures urbaines, écrans ou obstacles divers...).

De l'intérieur de son véhicule, l'usager commande l'abaissement de l'Arsotec avec sa télécommande radio.

L'usager dispose de 20 secondes pour effectuer sa manoeuvre de stationnement ou de franchissement. Dans cet intervalle, le dispositif détecte l'approche du véhicule à près d'un mètre et prend alors en compte la manoeuvre qui peut s'effectuer en toute sécurité. Une simple pression sur le même bouton de télécommande donne un nouveau délai de 20 secondes pour effectuer la manoeuvre.

Au départ du véhicule, l'arceau se relève automatiquement après une analyse de sécurité de son environnement proche.

* Arsotec en version standard :

Il réagit à chaque pression sur la télécommande pour manoeuvrer la montée comme la descente de l'arceau.

Cette version standard bénéficie d'un arrêt sur commande en cours de manoeuvre.

Sécurité

Le mouvement de l'arceau est protégé contre les dommages corporels ou mécaniques.

Plus de 5 000 installations

Collectivités locales, zones urbaines, centre-ville, entreprises, copropriétés, aéroports, espaces parkings, accès sécurisé convoyeurs, couloirs taxis, pompiers, services d'ordre...).

Handipark

Les collectivités locales et plusieurs enseignes privées ont dédié plus de 1 500 installations à l'handicap avec plus de 50 000 télécommandes identiques distribuées.

La compatibilité des télécommandes aux bornes d'appels handipark accentue l'accueil et le service. Notamment, dans les stations-service, centres administratifs et pharmacies.

Fourniture et installation d'arceaux de protection et d'accès de parking à fonctionnement automatique Arsotec ou équivalent

Fourniture et installation d'un arceau de protection et d'aires de parking à descente automatique avec ou sans relevage automatique.

Commande par télécommande radio.

Alimentation par batteries.

Caractéristiques :

* dimensions arceau levé : (I) 810 × (p) 580 × (h) 500 mm ;

* dimensions arceau couché : (I) 810 × (p) 830 × (h) 75 mm ;

* temps typique par manoeuvre : 8 secondes ;

* système de sécurité antiécrasement : calibré à 10 kg de résistance ;

* température de fonctionnement : − 15 °C à + 50 °C ;

* poids : 23 kg ;

* résistance à l'arrachement au sol : 5 tonnes ;

* résiste au roulage : 4 tonnes par roue ;

* portée de télécommande : de 15 à 25 mètres ;

* normes européennes CEM : ETS 300 220-1 / ETS 300 683.

Version à relevage automatique :

* distance typique de détection : rayon d'environ 1 mètre ;

* stabilité autour de la température de calibrage : ± 25 °C ;

* temps minimum d'analyse de sécurité : 20 secondes.

La qualité des matériaux utilisés doit permettre de résister aux intempéries (traitement anticorrosion) et roulage de véhicules lourds sans dommage (jusqu'à 4 tonnes par roue). Bien sûr, son système électronique de commande et d'alimentation sera parfaitement étanche.

Le dispositif sera autoalimenté par batteries et disposera d'une autonomie courant d'environ 2 500 manoeuvres, soit 6 mois en utilisation normale. Il devra disposer d'un signal d'alerte de recharge batterie se manifestant par un arrêt systématique de l'arceau 5 secondes à 45° durant les dernières manoeuvres.

Installation :

Mise en place sans outils spéciaux.

Avec une résine puissante lui donnant une résistance à l'arrachement de 5 tonnes.

ou

Fixation au sol par 2 chevilles chimiques.

Coloris standard de l'arceau :

*  gris ;

ou

*  blanc.

Le dispositif devra être livré en complet et parfait état de fonctionnement et l'entrepreneur aura à sa charge tous travaux accessoires et sujétions nécessaires pour obtenir ce résultat.

Fourniture et installation d'un arceau « Arsotec » version standard

Arceau à descente et relevage par commande radio.

Commande par télécommande radio, avec arrêt sur commande en cours de manoeuvre.

Nombre de télécommandes.

Fourniture et installation d'un arceau « Arsotec » version à relevage automatique

Arceau à descente et relevage automatiques.

Commande par télécommande radio.

Nombre de télécommandes.

Fourniture et installation d'un arceau « Handipark »

Arceau à descente et relevage automatiques.

Commande par télécommande radio.

Nombre de télécommandes.

Options

Lampe à éclats couplée à l'arceau

Contrôle et sécurise aussi les accès mixtes à faible visibilité.

Alimentation électrique de l'arceau depuis le réseau

Alimentation à partir du réseau électrique pour assurer une charge continue des batteries.

Alimentation à partir du tableau électrique du bâtiment avec tous équipements de contrôle et de sécurité, tous câbles, gaines, travaux de terrassement, le cas échéant, etc.

Emplacement du tableau électrique du bâtiment :

*  ...

Longueur de la partie en tranchée :

*  ... m environ.

Nombre de percements et rebouchages, nature et épaisseur des murs :

*  murs en béton - épaisseurs : ... m - nombre : ... u ;

*  murs ... - épaisseurs : ... m - nombre : ... u ;

*  ...

Particularités :

*  ...

Alimentation électrique de l'arceau par panneau solaire

Fourniture et installation d'un panneau capteur solaire sur mât.

Panneau de surface voulue pour assurer les besoins été comme hiver.

Mât métallique aluminium ou acier, finition laquée, de section et de hauteur adaptées à l'emplacement du mât et de l'exposition solaire.

Compris tous travaux et sujétions pour fixation du pied de mât, équipements et raccordement électrique.

Système de gestion centralisée Arsotec d'un parking collectif en surface

Définition du parking collectif de surface :

*  usage du parking : ... ;

*  nombre de places de parking : ... u ;

*  nombre d'accès-sortie : ... u ;

ou

*  nombre d'accès dédiés : ... u ;

*  nombre de sorties dédiées : ... u.

Installation d'un système de gestion centralisée du parking collectif, comprenant :

* arceaux à fonctionnement automatique commandés par télécommande radio ;

* pupitre de gestion SCEGIX ;

* toutes liaisons, etc.

L'entrepreneur déterminera avec le fabricant les caractéristiques de cette gestion centralisée, sur la base :

* de la définition du parking ci-dessus ;

* et, si nécessaire, de renseignements complémentaires qu'il jugera utile de demander au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre.

L'entrepreneur joindra à son offre une description détaillée de l'installation qu'il propose en complet et parfait état de fonctionnement.

6*2/28 Arceau de protection et d'accès de places de parking à fonctionnement automatique Arsotec de MG2 ou équivalent

Fabricant

MG2 - Automatisation - L'automatisme pratique

Les espaces de Sophia, K10

80, route des Lucioles

06560 Sophia-Antipolis - France

Tél. : 04 92 38 82 90 - Fax : 04 92 38 82 91

Adresse e-mail : mg2group@mg2group.com

Site Web : http://www.mg2group.com

I Avant-propos

Extraits de la documentation du fabricant

L'arceau existe en 2 versions :

* Arsotec - Arceau : protège les places et les accès des parkings.

* Handipark - Arceau : protège et favorise l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Arceaux des 2 versions installés depuis 1998.

Points forts du dispositif : Sécurité - Efficacité - Robustesse - Vecteur de civisme - Imposant - Compétitivité - Ergonomie.

Le plus fiabilisé offrant le coût de possession le plus économique (achat + service + entretien).

Fait vraiment obstacle à l'indélicat. Au-delà d'une simple dissuasion, une goupille de sécurité rompt sous un choc de 1 000 kg attestant ainsi de l'effraction.

Dispositif unique de relevage automatique, équipé d'un capteur magnétique fonctionnant quelles que soient les conditions d'environnement (feuilles, boue et autres salissures urbaines).

Pour certains accès mixtes à faible visibilité (accès à angle mort, voies piétonnes, lieux de haute fréquentation, copropriétés...) Arsotec est couplé à une lampe à éclats (en option) autonome et à une radio pilotée pour signaler et sécuriser le franchissement des véhicules et des personnes. La lampe flashe avant et pendant la manoeuvre des Arsotec et Handipark prévenant ainsi les conducteurs et piétons du fonctionnement. Prévient tout incident durant les manoeuvres.

Véritable gage de sécurité réciproque.

Arsotec (coloris gris et blanc en standard) est utilisé dans de nombreuses applications. Il convient aux utilisations isolées ou en liaison radio vers une lampe à éclats et peut s'intégrer à un système de gestion centralisé de parking collectif grâce au pupitre SCEGIX. Arsotec est déjà la référence pour les protections des zones de convoyeurs de fonds, les aires de livraison, les files Taxis (application spécifique inédite), les accès privés, les zones loueurs, les espaces abonnés et les aires de stationnement pour handicapés avec Handipark. Livré avec des codes d'accès dédiés, l'Arsotec peut enregistrer jusqu'à 100 codes différents.

Fonctionnement

* Arsotec à relevage automatique :

La version la plus répandue est équipée du dispositif dit à relevage automatique.

Ce dispositif unique, doté d'un capteur magnétique, détecte dans toutes les directions et quelles que soient les conditions d'environnement (salissures urbaines, écrans ou obstacles divers...).

De l'intérieur de son véhicule, l'usager commande l'abaissement de l'Arsotec avec sa télécommande radio.

L'usager dispose de 20 secondes pour effectuer sa manoeuvre de stationnement ou de franchissement. Dans cet intervalle, le dispositif détecte l'approche du véhicule à près d'un mètre et prend alors en compte la manoeuvre qui peut s'effectuer en toute sécurité. Une simple pression sur le même bouton de télécommande donne un nouveau délai de 20 secondes pour effectuer la manoeuvre.

Au départ du véhicule, l'arceau se relève automatiquement après une analyse de sécurité de son environnement proche.

* Arsotec en version standard :

Il réagit à chaque pression sur la télécommande pour manoeuvrer la montée comme la descente de l'arceau.

Cette version standard bénéficie d'un arrêt sur commande en cours de manoeuvre.

Sécurité

Le mouvement de l'arceau est protégé contre les dommages corporels ou mécaniques.

Plus de 5 000 installations

Collectivités locales, zones urbaines, centre-ville, entreprises, copropriétés, aéroports, espaces parkings, accès sécurisé convoyeurs, couloirs taxis, pompiers, services d'ordre...).

Handipark

Les collectivités locales et plusieurs enseignes privées ont dédié plus de 1 500 installations à l'handicap avec plus de 50 000 télécommandes identiques distribuées.

La compatibilité des télécommandes aux bornes d'appels handipark accentue l'accueil et le service. Notamment, dans les stations-service, centres administratifs et pharmacies.

Fourniture et installation d'arceaux de protection et d'accès de parking à fonctionnement automatique Arsotec ou équivalent

Fourniture et installation d'un arceau de protection et d'aires de parking à descente automatique avec ou sans relevage automatique.

Commande par télécommande radio.

Alimentation par batteries.

Caractéristiques :

* dimensions arceau levé : (I) 810 × (p) 580 × (h) 500 mm ;

* dimensions arceau couché : (I) 810 × (p) 830 × (h) 75 mm ;

* temps typique par manoeuvre : 8 secondes ;

* système de sécurité antiécrasement : calibré à 10 kg de résistance ;

* température de fonctionnement : − 15 °C à + 50 °C ;

* poids : 23 kg ;

* résistance à l'arrachement au sol : 5 tonnes ;

* résiste au roulage : 4 tonnes par roue ;

* portée de télécommande : de 15 à 25 mètres ;

* normes européennes CEM : ETS 300 220-1 / ETS 300 683.

Version à relevage automatique :

* distance typique de détection : rayon d'environ 1 mètre ;

* stabilité autour de la température de calibrage : ± 25 °C ;

* temps minimum d'analyse de sécurité : 20 secondes.

La qualité des matériaux utilisés doit permettre de résister aux intempéries (traitement anticorrosion) et roulage de véhicules lourds sans dommage (jusqu'à 4 tonnes par roue). Bien sûr, son système électronique de commande et d'alimentation sera parfaitement étanche.

Le dispositif sera autoalimenté par batteries et disposera d'une autonomie courant d'environ 2 500 manoeuvres, soit 6 mois en utilisation normale. Il devra disposer d'un signal d'alerte de recharge batterie se manifestant par un arrêt systématique de l'arceau 5 secondes à 45° durant les dernières manoeuvres.

Installation :

Mise en place sans outils spéciaux.

Avec une résine puissante lui donnant une résistance à l'arrachement de 5 tonnes.

ou

Fixation au sol par 2 chevilles chimiques.

Coloris standard de l'arceau :

*  gris ;

ou

*  blanc.

Le dispositif devra être livré en complet et parfait état de fonctionnement et l'entrepreneur aura à sa charge tous travaux accessoires et sujétions nécessaires pour obtenir ce résultat.

Fourniture et installation d'un arceau « Arsotec » version standard

Arceau à descente et relevage par commande radio.

Commande par télécommande radio, avec arrêt sur commande en cours de manoeuvre.

Nombre de télécommandes.

Fourniture et installation d'un arceau « Arsotec » version à relevage automatique

Arceau à descente et relevage automatiques.

Commande par télécommande radio.

Nombre de télécommandes.

Fourniture et installation d'un arceau « Handipark »

Arceau à descente et relevage automatiques.

Commande par télécommande radio.

Nombre de télécommandes.

Options

Lampe à éclats couplée à l'arceau

Contrôle et sécurise aussi les accès mixtes à faible visibilité.

Alimentation électrique de l'arceau depuis le réseau

Alimentation à partir du réseau électrique pour assurer une charge continue des batteries.

Alimentation à partir du tableau électrique du bâtiment avec tous équipements de contrôle et de sécurité, tous câbles, gaines, travaux de terrassement, le cas échéant, etc.

Emplacement du tableau électrique du bâtiment :

*  ...

Longueur de la partie en tranchée :

*  ... m environ.

Nombre de percements et rebouchages, nature et épaisseur des murs :

*  murs en béton - épaisseurs : ... m - nombre : ... u ;

*  murs ... - épaisseurs : ... m - nombre : ... u ;

*  ...

Particularités :

*  ...

Alimentation électrique de l'arceau par panneau solaire

Fourniture et installation d'un panneau capteur solaire sur mât.

Panneau de surface voulue pour assurer les besoins été comme hiver.

Mât métallique aluminium ou acier, finition laquée, de section et de hauteur adaptées à l'emplacement du mât et de l'exposition solaire.

Compris tous travaux et sujétions pour fixation du pied de mât, équipements et raccordement électrique.

Système de gestion centralisée Arsotec d'un parking collectif en surface

Définition du parking collectif de surface :

*  usage du parking : ... ;

*  nombre de places de parking : ... u ;

*  nombre d'accès-sortie : ... u ;

ou

*  nombre d'accès dédiés : ... u ;

*  nombre de sorties dédiées : ... u.

Installation d'un système de gestion centralisée du parking collectif, comprenant :

* arceaux à fonctionnement automatique commandés par télécommande radio ;

* pupitre de gestion SCEGIX ;

* toutes liaisons, etc.

L'entrepreneur déterminera avec le fabricant les caractéristiques de cette gestion centralisée, sur la base :

* de la définition du parking ci-dessus ;

* et, si nécessaire, de renseignements complémentaires qu'il jugera utile de demander au maître d'ouvrage ou au maître d'oeuvre.

L'entrepreneur joindra à son offre une description détaillée de l'installation qu'il propose en complet et parfait état de fonctionnement.

6*2/30 Parkings et aires de circulation en dalles gazon

I Dalles gazon en matière plastique Golpa de Funke France ou équivalent

Fabricant

Funke France

4, rue Coste

69300 Caluire

Tél. : (0)4 78 30 11 88 - Fax : (0)4 78 30 43 77

Voiture : 06 11 95 16 73

Présentation du produit par le fabricant - Extrait de la documentation (non contractuel)

La dalle gazon Golpa est la solution idéale aux problèmes des espaces verts roulés ou piétinés. Elle protège à la fois le gazon et le sol tout en facilitant l'écoulement des eaux de pluie. La dalle Golpa est fabriquée en plastiques recyclés (PEHD/PP) sans substances toxiques. Elle est neutre pour l'environnement et est elle-même recyclable.

Elle se présente sous la forme d'alvéoles disposées en nids d'abeilles, perforées au fond pour permettre un bon enracinement du gazon. Cette structure lui confère une résistance exceptionnelle. La dalle Golpa est régulièrement utilisée pour équiper les voies empruntées par les engins de secours et de lutte contre incendie.

Une fois posée, la dalle Golpa est quasi invisible : 90 % du volume de la dalle est occupé par la terre. Sa couleur verte se confond parfaitement avec le gazon. Elle est protégée des UV et résiste aux forts écarts de températures. Elle ne s'échauffe pratiquement pas et ne dégage pas d'acidité, évitant à la fois dessèchement du sol et brûlures des racines.

Des plots plastiques blancs servent à délimiter les places de stationnement pour les parkings ou à matérialiser les bandes de roulements pour les voies d'accès. Ils ont la taille d'une alvéole et se clipsent à l'intérieur.

Des piquets d'ancrage sont également disponibles afin de maintenir les dalles en utilisation sur talus ou sur berges.

Le système d'attache des dalles Golpa leur assure une excellente stabilité et facilite leur pose ; elles ne peuvent se désolidariser ni horizontalement ni verticalement.

Avec une résistance de 100 tonnes au m2Rapport d'essais LGA no MK 5700737 d'après la norme DIN EN ISO 604.(n), les dalles Golpa sont utilisées pour équiper les voies empruntées par les engins de secours et de lutte contre incendie.

Golpa :

* protège le gazon et assure son bon développement ;

* devient quasi invisible ;

* évite toute compression du sol ;

* supporte des charges jusqu'à 100 tonnes au m2 ;

* facilite le bon écoulement de l'eau ;

* ne dégage pas d'acidité et ne brûle pas le gazon ;

* est facile et rapide à mettre en place, 70 m2 à l'heure par personne ;

* n'abîme pas les lames des tondeuses ;

* stabilise les pentes et contrôle l'érosion.

Domaines d'utilisation

Selon la documentation fabricant :

* voies réservées aux pompiers et aux véhicules de secours ;

* voies réservées aux véhicules d'entretien ;

* places de stationnement sur campings et caravanings ;

* parkings ;

* trottoirs ;

* sentiers ;

* golfs ;

* entrées de garages ;

* accès aux habitations ;

* héliports ;

* stabilisation de pentesUtilisation exigeant la mise en place de piquets d'ancrage.(n) ;

* contrôle de l'érosion(n) ;

* entourage d'arbres ;

* tramway.

Couche porteuse

Pour les voies piétonnes, un nivellement du sol existant suffit en général.

Pour les passages des véhicules, entre 20 et 50 cm suivant la charge supportée d'un matériau porteur perméable cylindré ; exemple : tout-venant ou concassé.

Pour les voies pompiers, il est conseillé de faire réaliser des essais de portance au sol existant afin de définir exactement l'épaisseur et la constitution du fond de forme à réaliser.

Fourniture et mise en place de dalles-gazon Golpa ou équivalent

Préparation de la couche porteuse pour voies piétonnes

Terrassement nécessaire à la profondeur voulue, chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

Nivellement et damage du fond de fouille.

Préparation de la couche porteuse pour passage de véhicules

Terrassement nécessaire à la profondeur voulue, chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

Nivellement et damage du fond de fouille.

Fourniture et mise en place d'une couche de fondation en matériaux porteurs perméables tout-venant ou concassés à proposer par l'entrepreneur.

Épaisseur de la couche de fondation à déterminer en fonction :

* de la portance du sol ;

et

* du type et poids des véhicules et fréquence de passage.

Épaisseur prescrite par le maître d'oeuvre : ... cm.

ou

Épaisseur à déterminer par l'entrepreneur.

Préparation de la couche porteuse pour voies pompiers

Terrassement nécessaire à la profondeur voulue, chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

Nivellement et damage du fond de fouille.

Essais de portance du sol à réaliser par l'entrepreneur.

Constitution de la couche porteuse et épaisseur à déterminer par l'entreprise en fonction de la portance du sol constatée après essais.

Fourniture et pose des dalles-gazon « Golpa »

Caractéristiques des dalles :

* dimensions : 64 × 33 × 3,8 cm ;

* poids : 980 g ;

* couleur : vertL'utilisation de matériaux recyclés peut donner lieu à quelques légères variations.(n) ;

* matériaux : PEHD/PP recyclés ;

* résistance : 100 t/m2 (rapport d'essais LGA no 5700737 d'après la norme DIN EN ISO 604) ;

* système d'attache : crochet / oeillet ;

* nombre de dalles/m2 : 5,45 ;

* accessoires :

o plot de marquage blanc ;

o piquet d'ancrage pour pentes et berges.

Mise en place des dalles

* Lit de pose :

Entre 4 et 5 cm d'un mélange de matériaux stables, drainants, et riches en matières organiques : par exemple un mélange moitié terre/moitié sable, enrichi d'un amendement organique à action longue. Aplanir avant la pose des dalles.

* Remplissage des alvéoles :

Le matériau utilisé doit être drainant et riche en matières organiques ; par exemple terreau ou terre végétale criblée. Le remplissage doit s'effectuer jusqu'au bord supérieur des alvéoles mais ne doit en aucun cas dépasser ce niveau.

* Ensemencement :

Semer un mélange de gazons résistants à installation rapide. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller sur le mélange en fonction de la région et de l'emplacement de la surface.

* Pente :

La mise en place des dalles supporte une pente jusqu'à 5 %.

L'ensemble de la technique de mise en place des dalles devra être réalisée conformément aux prescriptions du fabricant.

Traçage des places de parking et matérialisation des bandes de roulement et de voies piétonnes

Mise en place de plots blancs en plastique de la taille d'une alvéole.

Plots clipsés à l'intérieur des alvéoles.

Places de parking VL :

*  longueur environ : ... m.

Matérialisation de bandes de roulement :

*  longueur environ : ... m.

Matérialisation de voies piétonnes :

*  longueur environ : ... m.

Mise en place des dalles sur pentes supérieures à 5 %

Fourniture et pose de piquets d'ancrage pour maintenir les dalles.

Nombre de piquets à déterminer par l'entrepreneur en fonction de la pente et autres conditions rencontrées.

Majoration pour dalles d'autres teintes

Autre teinte au choix du maître d'oeuvre dans la gamme des possibilités du fabricant.

II Dalles gazon en béton de différents modèles de FS Bivois ou équivalent

Fabricant

FS Bivois

Siège social :

25, rue de Gerstheim

67100 Strasbourg

Tél. : 03 88 84 75 75 - Fax : 03 88 84 03 49

Dalles ajourées à gazon Raga de FS Bivois ou équivalent

Présentation du produit par le fabricant - Extrait de la documentation (non contractuel)

Les dalles Raga répondent aux normes DIN.

La protection de l'environnement et la circulation d'automobiles peuvent être associées grâce à Raga et ses dalles ajourées, à gazon, avec ou sans bordure de béton. Ces dalles Raga de Schwenk permettent la création et le maintien d'espaces verts sans nuire à l'environnement.

La dimension des alvéoles (environ 5,5 cm) a été déterminée de telle façon qu'aucun épaississement de la base de la plantation ne s'effectue. La croissance végétale n'est aucunement entravée, étant donné que la pression en surface n'agit pas ponctuellement, mais se répartit sur toute la superficie. Raga présente une énorme robustesse en surface.

Savoir-faire : l'aménagement moderne n'est pas nécessairement contre-nature. La dalle Raga est le fruit de longues recherches, et elle permet d'assurer la création d'espaces verts circulables, sur lesquels la marche est également facile et sans danger.

D'aspect harmonieux, aux délimitations précises, facile à entretenir, Raga s'adapte à tout.

Domaines d'utilisation (selon le fabricant)

Parkings :

* places de stationnement camping et caravaning ;

* chemins et aires piétons.

Accès garages :

* voies d'accès d'immeubles privés et publics ;

* consolidation de talus, de versants et de berges.

Les surfaces de terrain revêtues sont praticables par les véhicules et les piétons sans risque de détérioration.

Les dalles ajourées ont fait leurs preuves lors de l'équipement de cimetières. Sont proposées à cet effet les dalles gazon Raga de dimension 90/45/11 cm. Elles constituent la solution idéale pour l'aménagement de cimetières. Les engins d'excavation actuellement utilisés arrivent ainsi, sans encombre, à destination. Les verts sentiers constitués de dalles Raga mènent de façon propre et claire vers les différentes sépultures.

Fourniture et mise en place des dalles en béton alvéolées Raga de FS Bivois ou équivalent

Données techniques des dalles :

Type

Longueur

Largeur

Épaisseur

Poids unitaire

Poids/m2

Nombre de dalles

Dimension des alvéoles

(cm)

(kg)

(kg)

(au m2)

(cm)

Raga Type 60

Avec bordure

60/30/10

34,5

191

5,55

5,5/5,5

Sans bordure

60/30/10

29,2

162

5,55

5,5/5,5

Raga Type 90

Avec bordure

90/45/11

85,5

210

2,5

5,5/5,5

Sans bordure

90/45/11

76,5

189

2,5

5,5/5,5

Les bordures sont en béton plein pour le cheminement entre dalles gazon.

Dimensions des bordures pleines :

Raga type 60 :

* longueur totale : 60 cm ;

* dont longueur bordure pleine : 28 cm.

Raga type 90 :

* longueur totale : 90 cm ;

* dont longueur bordure pleine : 28 cm.

Couleur des dalles :

*  aspect gris lavé ;

ou

*  aspect gris grenaille.

Exécution de l'assise ou de la fondation sous dalles.

Pour cheminement piétons sur terrain naturel

Terrassement nécessaire à la profondeur voulue, chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

Nivellement et damage du fond de fouille.

ou

Pour circulation et véhicules légers

Terrassement nécessaire à la profondeur voulue, chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

Nivellement et damage du fond de fouille.

Fourniture et mise en place d'une couche de fondation en matériaux porteurs perméables tout-venant ou concassé à proposer par l'entrepreneur.

Épaisseur de la couche de fondation à déterminer en fonction :

* de la portance du sol ;

et

* du type et poids des véhicules et fréquence de passage.

Épaisseur prescrite par le maître d'oeuvre : ... cm.

ou

Épaisseur à déterminer par l'entrepreneur.

Mise en place des dalles :

Sur l'assise ou la fondation prévue ci-avant.

Mettre en place une couche de régalage de 4 à 5 cm de sable 0/4 ou de gravillons-sable 0/8 non compactée.

Poser ensuite les dalles alvéolées.

Puis remplir les alvéoles de terre végétale (il est recommandé d'y mélanger d'ores et déjà la semence de gazon).

Passer, enfin, sur la surface posée, une dame vibrante légère.

Dallage Raga tout en dalles alvéolées sans bordures pleines :

* en dalles de 60 × 30 cm ;

* en dalles de 90 × 45 cm.

Dalles Raga en dalles alvéolées avec et sans bordures pleines pour former cheminements conformément aux plans du maître d'oeuvre :

* en dalles de 60 × 30 cm ;

* en dalles de 90 × 45 cm.

III Dalles alvéolées béton gazon de FS Bivois, modèles SR 1 - Béton gazon BG - SR 2 - SR 3 - SR 4 et Réma ou équivalent

Présentation des produits par le fabricant - Extrait de la documentation (non contractuel)

Ces dalles répondent aux normes DIN.

L'utilisation croissante des dalles béton-gazon de Schwenk n'est pas seulement due à la demande constamment progressive d'espaces verts dans les zones urbaines, mais également aux exigences accrues de la protection de l'environnement. Avec ces dalles alvéolées, on atteint une proportion de 40 à 70 % de surface verte aménagée.

Les alvéoles de ces dalles sont spacieuses et permettent la croissance vigoureuse du gazon. Leur configuration, de fabrication rationnelle, permet également la pose mécanique dans des conditions optimales et très économiques.

Les dalles béton-gazon de Schwenk ne nécessitent qu'un entretien minime.

Les dalles alvéolées du type spécial SR 1 et les dalles béton-gazon « BG » sont particulièrement résistantes aux fortes charges de circulation. Leurs plots en béton recueillent les pressions superficielles légèrement au-dessus de la surface du sol et les répartissent largement autour d'elles.

Domaine d'utilisation (selon le fabricant)

Ces dalles alvéolées SR 1, et béton-gazon type « BG » trouvent leur utilisation, en plus de la réalisation normale de parkings et de voies d'accès de garages, à la consolidation de tronçons de chaussées forestières, ainsi que des accotements de routes et d'autoroutes ou de talus et de berges. D'autres domaines d'application sont constitués par le renforcement des sols et structures de séchage des boues de stations d'épuration, de même que des rives de fleuves et de canaux, ou encore d'installations portuaires.

Avantages des dalles BG :

* consolidation optimale de la surface par des éléments en béton de haute résistance reliés entre eux par de robustes racines vivantes de gazon ;

* pelouse durable maintenue par l'entrelacement de racines qui forment des cônes dans les alvéoles ;

* bonne praticabilité et possibilité de circulation.

Fourniture et mise en place de dalles béton alvéolées de FS Bivois ou équivalent

Modèles de dalles :

* SR 1 ;

* B 6.

et

Réma :

* SR 2 ;

* SR 3 ;

* SR 4.

Données techniques des dalles :

Longueur/largeur/hauteur

(cm)

Poids unitaire

(kg)

Nombre de pièces par m2

Part de gazon

(u)

Réma

40/60/8

30

4,17

35 %

SR 2

40/60/10

35,5

4,17

40 %

SR 3

40/60/8

27

4,17

40 %

SR 4

40/60/12

40,08

4,17

40 %

SR 1

40/60/11

36

4,17

75 %

Dalle béton gazon « BG »

40/60/11

36,5

4,17

66 %

Couleur des dalles : gris.

Exécution de l'assise ou de la fondation sous dalles.

Pour cheminement piétons sur terrain naturel

Terrassement nécessaire à la profondeur voulue, chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

Nivellement et damage du fond de fouille.

ou

Pour circulation et véhicules légers

Terrassement nécessaire à la profondeur voulue, chargement et enlèvement des terres hors du chantier.

Nivellement et damage du fond de fouille.

Fourniture et mise en place d'une couche de fondation en matériaux porteurs perméables tout-venant ou concassé à proposer par l'entrepreneur.

Épaisseur de la couche de fondation à déterminer en fonction :

* de la portance du sol ;

et

* du type et poids des véhicules et fréquence de passage.

Épaisseur prescrite par le maître d'oeuvre : ... cm.

ou

Épaisseur à déterminer par l'entrepreneur.

ou

Pour pose dans des conditions particulières

Renforcement des sols, séchage des boues, rives de fleuves ou de canaux, etc. :

* consulter le fabricant.

Mise en place des dalles (sauf dans les conditions particulières) :

Sur l'assise ou la fondation prévues ci-avant.

Mettre en place une couche de régalage de 4 à 5 cm de sable 0/4 ou de gravillons-sable 0/8 non compactée.

Poser ensuite les dalles alvéolées ou dalles « BG ».

Puis remplir les alvéoles de terre végétale (il est recommandé d'y mélanger d'ores et déjà la semence de gazon).

Passer, enfin, sur la surface posée, une dame vibrante légère.

Dalles SR 1 :

* à alvéoles rectangulaires.

Dalles BG :

* à alvéoles carrées.

Dalles Réma :

* à alvéoles rectangulaires.

Dalles SR 2 :

* à alvéoles carrées disposées en losanges.

Dalles SR 3 :

* à alvéoles carrées disposées en losanges.

Dalles SR 4 :

* à alvéoles carrées disposées en losanges.