DALLAGE DE CHANVRE ET CHAUX
Lire attentivement et entièrement la fiche avant de commencer les travaux
Conductibilité thermique :	À, = 0.11 W/m °C
Résistance thermique :	R= 1.10 m2 °C/ Wpour 12 cm
IMPORTANT : Les matériaux chanvre se doivent d'être mis en œuvre dans des lieux sains, secs et ventilés.
PREALABLE A LA MISE EN PLACE DE LA DALLE
> Travailler avec la maison hors d'eau ^Décaisser le terrain
IMPORTANT : une dalle de chanvre et chaux ne peut être mise en place sur une dalle de béton ! De même, il ne faut absolument pas utiliser de polyane dans ce type de gros œuvre !
1	Stabiliser le sol : poudrer le fond de fouille de chaux (35 kg pour 10 m2), malaxer avec l'argile sur 5 cm
d'épaisseur et compacter.
2	IMPERATIF : Mettre en place un hérisson (15 cm minimum) de pierres cassées propres en 20/40.
3	Mettre en place les différentes gaines techniques (évacuation d'eau, électricité...) directement sur le hérisson de
pierres.
4	Effectuer les mélanges en bétonnière selon les prescriptions fournies :
Ordre d'insertion des composants dans une bétonnière de 350 L (basé sur 1 sac de chaux de 35 kg) :
1) Eau	45 L
2) Liant Spécifique à baSe de ChaUX       35  Kg (laisser mélanger durant quelques tours de bétonnière)
3) Chanvre	100 L
important : la carbonatation de la chaux s'effectuant avec l'air, il est nécessaire de mettre en place un vide d'aii entre la dalle et la base des murs adjacents. Pour cela, apposer une planche de 2 cm d'épaisseur le long de la base des murs (elle reposera sur le hérisson et sa hauteur sera supérieure à celle de la dalle) avant de commencer à couler la dalle de chaux et chanvre. La dalle viendra ensuite prendre appui sur la planche. Retirer la planche au fur et à mesure de l'avancement pour ménager le vide de construction qui favorisera le passage de l'air.
MISE EN PLACE DE LA DALLE
5	Mettre en place le mortier de chanvre et de chaux (en 10 à 12 cm d'épaisseur) directement sur le hérisson en
restant à niveau (R = 1 , 1 0 m2 °C / W pour 1 2 cm)
6	L'épaisseur de mortier désirée s'effectue en une seule passe. Tasser légèrement le mortier sur le hérisson, sans
forcer, afin d'atteindre l'épaisseur convenue et vérifier régulièrement l'horizontalité de la dalle.
Document non contractuel